Синтез и исследование стабильности золя кремниевой кислоты в среде, содержащей наночастицы

ГРИШИНА А.Н., КОРОЛЕВ Е.В.

ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 129337 г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, GrishinaAN@mgsu.ru, KorolevEV@mgsu.ru

Для различных технологий строительных композитов в настоящее время часто используют различные золи, в частности кремниевой кислоты, гидроксидов железа, алюминия и др. В данной работе представлен новый способ синтеза геля кремниевой кислоты, который заключается в химическом связывании ионов натрия, стабилизирующих кремнекислородный каркас водных растворов гидросиликатов натрия. Химическое связывание положительно заряженных ионов натрия реализуется за счет их взаимодействия с отрицательно заряженными наноразмерными частицами золя гидроксида железа (III). Практически синтез осуществляется добавлением раствора гидросиликатов натрия в золь гидроксида железа (III).

Указанная гипотеза синтеза подтверждена изменением размера частицы гидроксида железа (III) после присоединения к ее поверхности стехиометрического количества ионов натрия с 5,06…7,86 нм до 6,72…10,13 нм при концентрации золя 0,25…0,75%. Также увеличение диаметра частиц установлено при введении 0,5 и 1,5 массовых долей гидросиликатов натрия от стехиометрического количества.

Исследована устойчивость получаемого золя к гелеобразованию. Показано, что при концентрации раствора золя 1% и менее, а также содержании раствора гидросиликатов натрия в диапазоне  0,5…1,5 массовых долей от стехиометрического количества, образующийся золь кремниевой кислоты проявляет различную устойчивость к гелеобразованию. Установлено, что при использовании гидросиликатов натрия в количестве 1,5 массовых долей от стехиометрического количества и при концентрации золя 0,75% образующийся золь нестабилен: наблюдается гелеобразование. При использовании более разбавленных золей образуются стабильные системы.

Представлены результаты исследования кинетики агрегирования предлагаемых систем. В возрасте 1 месяца значительное относительное изменение размеров наночастиц (85…160%) наблюдается только при введении стехиометрического количества гидросиликатов натрия при различных концентрациях золя. В остальных исследованных случаях относительное изменение размеров частиц составляет не более 22%.

Таким образом, представлен новый способ получения золя кремниевой кислоты в среде, содержащей наночастицы, показана стабильность  получаемого золя кремниевой кислоты и невысокая скорость агрегирования модифицированных частиц золя гидроксида железа (III).