C-1

Наноразмерный модификатор для тампонажных растворов и облегченных высокопрочных бетонов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный строительный университет»

Автор: Гладких В.А. (аспирант первого года обучения)

Научный руководитель: Смирнов В.А., к.т.н., доцент

Для различных технологий строительных композитов в настоящее время часто используют золи (в частности – золь кремневой кислоты). Соискателем предлагается новый способ синтеза геля кремниевой кислоты, который состоит в связывании ионов натрия, стабилизирующих кремнекислородный каркас водных растворов гидросиликатов, в процессе взаимодействия с отрицательно заряженными наноразмерными частицами золя гидроксида железа. Полученный гель кремниевой кислоты, включающий наноразмерные частицы, оказывает выраженное положительное влияние на эксплуатационные свойства растворов и бетонов. В частности, введение наномодификатора снижет усадку и уменьшает внутренние напряжения (что, в свою очередь, сопровождается ростом прочности). В ходе экспериментальных исследований установлено, что применение разработанного наномодификатора приводит к увеличению кратности пен и снижению средней плотности пенобетона.