УДК 691-405.5, 691-405.8, 691-022.532

Некоторые аспекты проектирования составов многокомпонентных композиционных материалов*

Королев Е.В., Смирнов В.А., Альбакасов А.И., Иноземцев А.С.

Использование многокомпонентных материалов, широко применяемых в настоящее время в строительстве, имеет определенные технологические трудности, связанные с сильной зависимостью структуры и свойств композита от содержания компонентов и погрешностями при их дозировании (особенно при использовании наноразмерных объектов в микроколичествах). Очевидно, что при введении нового компонента количества содержащихся в смеси компонентов будут уменьшаться. Предположим, что допустимое варьирование содержания компонента, не вызывающее существенного изменения свойств, составляет ∆qi (i=1,2…n, n – количество компонентов), а погрешность дозирования – δqi. Допустимо принять, что ошибки дозирования подчинены нормальному распределению. Тогда вероятность введения компонента в количестве, не выходящем за рациональные границы варьирования, равна

,

где  – функция Лапласа.

Вероятность получения материала заданного состава равна

.

При ∆qi/δqi > 4 вероятность получения материала заданного состава, а следовательно, и устойчивость технологического процесса к случайному варьированию рецептурных факторов близки к единице (табл.1).

Таблица 1

Зависимость Р от соотношения ∆qi/δqi и состава материала

| Количество компонентов | Соотношение ∆qi/δqi |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 0,056 | 0,318 | 0,869 | 0,992 | 0,999 | 1,0 |
| 4 | 0,022 | 0,217 | 0,830 | 0,989 | 0,999 | 1,0 |
| 5 | 0,008 | 0,148 | 0,792 | 0,986 | 0,999 | 1,0 |
| 10 | 6,78∙10–5 | 0,022 | 0,628 | 0,973 | 0,999 | 1,0 |

При ∆qi/δqi < 3 состав материала оказывает существенное влияние на устойчивость технологического процесса к случайному варьированию рецептурных факторов, особенно при использовании оборудования, не позволяющего производить дозирование малых количеств компонентов (∆qi/δqi < 1). Кроме того, полученные данные показывают, что затруднительно получить качественное изделие из материала, для которого имеется сильная зависимость свойств от рецептуры (рис.1).

Рис. 1. Зависимость прочности от содержания дисперсной фазы

Очевидно, что указанные трудности возникают в многофазных материалах. В данном случае под фазой понимается однородная по химическому составу и физическим свойствам часть термодинамической системы, отделенная от других частей (фаз), имеющих иные свойства, границами раздела, на которых происходит изменение свойств [1]. В соответствии с правилом фаз Гиббса число фаз, сосуществующих в равновесии, не превосходит числа независимых компонентов более чем на два [2]:

,

где С – вариантность системы; К – количество компонентов; F – количество фаз; N – количество независимых переменных (принимается N = 2 – давление и температура).

Это означает, что при равенстве К и F система дивариантна, т.е. можно не нарушая равновесия, изменять только два параметра (например, концентрацию двух компонентов или концентрацию одного компонента и температуру). В этом случае возможности технолога по организации технологического процесса производства, устойчивого к случайному варьированию рецептуры, существенно ограничены. При необходимости варьирования только концентрациями компонентов максимальное количество фаз Fmax= 3, а при необходимости изменения концентраций компонентов и одного независимого параметра – Fmax= 2, при изменении всех переменных системы (рецептуры, давления и температуры) – Fmax= 1.

Таким образом, подбор компонентов многокомпонентного материала должен обеспечивать формирование фаз, число которых значительно меньше числа компонентов (F<K). На практике указанное может быть реализовано посредством использования агрегативно- и седиментационно-устойчивых систем – лиофильных коллоидных растворов – и  зерновых смесей, содержащих не более двух фракций с соотношением диаметров зерен D/d > 8 [3].

В работах В.И. Калашникова с сотр. посредствам наработки и обобщения существенного объема эмпирических данных предложено решение, обеспечивающее повышение показателей эксплуатационных свойств многокомпонентных композитов [4-10]. Сущность предложенного решения заключается в формировании оптимальной топологической структуры многокомпонентного материала путем оптимизации размеров зерен дисперсной фазы определенной химической природы совместно с гиперпластификаторами.

Эмпирические данные, полученные В.И. Калашниковым, могут быть положены в основу методики проектирования составов композиционных материалов с повышенным содержанием дисперсной фазы. Количество дисперсной фазы определяет физические свойства смеси (подвижность, удобоукладываемость) и композита (эксплуатационные свойства). При этом возникает типичная оптимизационная задача, ограничениями в которой являются: получение высокоподвижной смеси ( при ) и максимальных величин показателей эксплуатационных свойств ( при , здесь  – объемное содержание дисперсной фазы). В общем случае топологическая модель содержания дисперсной фазы может быть представлена в виде «двухструктурной модели» (рис. 2), в которой = 0,52 (структура I), а = 0,74 (структура II). Компромисс достигается при равном содержании каждой «структуры». В этом случае объемная доля дисперсной фазы будет равно = 0,63, а дисперсионной среды – = 0,37. Полученное соотношение фаз можно использовать для определения структурных уровней  (и фаз) композита. Для этого запишем равенство:

| , | (1) |
| --- | --- |

где νI – первый порог перколяции (νI = 0,16 [11]); k – количество структурных уровней.

Рис. 2. «Двухструктурная модель» композита

Решение (1) дает k=1,8, что весьма близко к рекомендациям полиструктурной теории В.И. Соломатова [12], согласно которой проектирование композиционных материалов достаточно (с инженерной точки зрения) проводить на двух масштабных уровнях: микро- и макроструктуры. При этом критерием оптимизации на микроуровне целесообразно выбрать подвижность смеси, а на макроуровне – прочность.

Требование по обеспечению максимального содержания дисперсной фазы на двух масштабных уровнях предопределяет реализацию схемы расчета состава материала, представленной на рис. 3.

Рис. 3. Схема проектирования состава композита

Результаты расчета объемных доле компонентов, произведенные по предлагаемой схеме, приведены в табл. 2 (итерация №1).

Таблица 2

Содержание компонентов

| Наименование компонента | Объемные доли | Расход компонентов, кг/м3 |
| --- | --- | --- |
|  | итерация №1 | итерация №2 | итерация №3 | по предлагаемой методике | по данным [10] |
| Вяжущее вещество (портландцемент) | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 723 | 720 |
| Жидкая фаза (вода с добавками) | 0,137 | 0,219 | 0,219 | 219 | 220 |
| Дисперсная фаза: - диаметр зерен D - диаметр зерен dm - диаметр зерен d | 0,630 | 0,548 | 0,548 | 1453 | 1482 |
|  |  |  | 0,386 | 1024 | 1050 |
|  |  |  | 0,143 | 378 | 360 |
|  |  |  | 0,019 | 51 | 72 |

Взаимодействие воды с фильной твердой поверхностью приводит к формированию на границе раздела фаз плотного слоя воды, физические свойства (вязкость, плотность, температура замерзания и др.) которой существенно отличаются от аналогичных показателей для воды в объеме. Адсорбция воды и изменение ее свойств в тонких слоях будет оказывать влияние на объемное распределение фаз в композите. Проведем расчет изменения объема композита при наличии граничного взаимодействия. Запишем уравнение плотности композита

, 	,

где νi и ρi − объемная доля и плотность компонента; индексами «m» и «f» обозначены матрица (дисперсионная среда) и дисперсная фаза.

Изменение объема композита будут равны

, 	,

где Мi – массы компонентов.

С учетом образования пленочной фазы запишем объем композита равным:

,

где индексами «р» и «t» обозначены соответственно объемная и пленочная фазы дисперсионной среды.

Объем пленочной и объемной фазы выразим:

, 	,

где ht – толщина пленочной фазы; ρt – плотность пленочной фазы; Sуд – удельная поверхности дисперсной фазы.

С учетом Vt и Vp объем композита равен

,

а изменение объема

или .

При этом изменение объемной доли дисперсной фазы будет равно:

.

Экспериментальное определение величин Sуд, ht и ρt сопряжено с определенными трудностями, поэтому в научно-технической литературе существуют различные сведения по указанным величинам даже для хорошо изученного вещества – воды. Например, в [13] на основе трехслойной модели показано, что толщина квазикристаллической воды составляет hb ≥ 30 нм, а в работе [14] – до 10 нм. Другой важной особенностью, влияющей на реологические свойства (подвижность) смеси, является обтекание жидкостью частиц дисперсной фазы. При этом формируется пограничный слой, толщина которого пропорциональна [15]:

,

где Re – число Рейнольдса; l – характерный размер тела.

Плотность связанной воды зависит от степени гидрофильности поверхности твердого тела и варьируется в очень широком диапазоне значений – от 0,73 до 3,02 г/см3 [14]. Такие же сложности возникают при определении удельной поверхности дисперсной фазы, особенно при учете ее шероховатости [16].

Для оценочных расчетов изменения νf можно использовать упрощенную формулу

.

При граничном значении числа Рейнольдса (режим, соответствующий работе современных быстроходных смесителей) отношение = 0,13. Расчеты, проведенные по данным В.И. Калашникова, дают близкие значения = 0,112 [10].

С учетом указанного объем дисперсной фазы уменьшается, жидкой фазы увеличивается (итерация №2 табл. 2).

Для определения количества каждой фракции дисперсной фазы можно использовать геометрическую модель, представленную на рис. 4.

Рис. 4. Модель для расчета дисперсной фазы

Количество фракции дисперсной фазы с диаметром частиц D равно:

,

где νf, max – максимальное количество дисперсной фазы (νf, max= 0,548, табл.2); ηf– максимальная степень наполнения монодисперсными сферами (ηf = 0,74); α – коэффициент раздвижки зерен, вычисляемый [17]

.

При заданном значении α можно вычислить значение соотношения D/d:

.

Количество фракции с диаметром частиц d равно:

,

а с диаметром dm –

.

Результаты расчета, произведенного по предлагаемым формулам, представлены в табл. 2 (итерация №3, α =1,05). Анализ табл. 2 (итерации №3) показывает, что количества фракций с диаметром d и dm меньше величины νI. Преодоление указанного возможно посредством подбора дисперсной фазы, размер частиц которой не будет превышать диаметра частиц цемента. Расчет соотношения D/d показывает, что оно изменяется в широких пределах: при  соотношение .

Состав, спроектированный по предлагаемой методике, а также состав высокопрочного бетона, подобранный эмпирически [10], приведены в табл. 2. Сопоставление расходов компонентов указывает на хорошую сходимость результатов проектирования состава по предлагаемой методике. Особенно при учете существенного отличия габитуса зерен дисперсной фазы от сферической формы, так как известно, что число Ньютона для фигур неправильной формы (12 < KN < 26 [18]) больше KN для сфер (KN = 12).

Литература

1. Современный энциклопедический словарь – М.: Изд. «Большая Российская Энциклопедия», 1997. – 1686 с. 1

2. Древинг В.П. Правила фаз. – М.: Изд-во Моск-го ун-та, 1954. – 172 с. 2

3. Королев Е.В., Баженов Ю.М., Альбакасов А.И. Радиационно-защитные и химически стойкие серные строительные материалы. – Пенза–Оренбург: ИПК ОГУ, 2010. – 364 с. 3

4. Калашников В.И. Основные принципы создания высокопрочных и особовысокопрочных бетонов // Популярное бетоноведение. – 2008. – №3. – С. 102-107 4

5. Калашников В.И. Через рациональную технологию – в будущее бетонов // Технологии бетонов. – 2007. – №5. – С. 8-10. 5

6. Калашников В.И. Через рациональную технологию – в будущее бетонов // Технологии бетонов. – 2007. – №6. – С. 8-11. 6

7. Калашников В.И. Через рациональную технологию – в будущее бетонов // Технологии бетонов. – 2008. – №1. – С. 22-26. 7

8. Калашников В.И. Терминология науки о бетоне нового поколения // Строительные материалы. – 2011. – №3. – С. 103-106. 8

9. Баженов Ю.М., Демьянова В.С., Калашников В.И. Модифицированные высококачественные бетоны. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006. – 368 с. 9

10. Ананьев С.В. Состав, топологическая структура и реотехнологические свойства реологических матриц для производства бетонов нового поколения / Автореф. дисс. канд. техн. наук. – Пенза: ПГУАС, 2011. – 18 с. 10

11. Бобрышев А.Н., Козомазов В.Н., Бабин Л.О., Соломатов В.И. Синергетика композиционных материалов. ( Липецк: НПО ОРИУС, 1994. ( 152 с. 11

12. Соломатов В.И. Элементы общей теории композиционных строительных материалов. / Материалы юбилейной конференции ( М.: МИИТ, 2001 ( с. 41-56. 12

13. Карнаков В.А., Ежова Я.В., Марчук С.Д., Донской В.И., Щербаченко Л.А. Аномальные свойства адсорбированных пленок воды в слоистых минералах // Физика твердого тела. – 2006. – Том 48. – Вып. 11. – С. 1946-1948. 13

14. Макеева Т.Г. Определение плотности связанной воды дисперсных грунтов прямыми и косвенными методами // Естественные и технические науки. – 2010. – №5. – С. 149-167. 14

15. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] // URL: http://bse.sci-lib.com/article090198.html (доступ 01.10.2011) 15

16. Лисичкин Г.В., Фадеев А.Ю., Сердан А.А., Нестеренко П.Н., Мингалев П.Г., Фурман Д.Б. Химия привитых поверхностных соединений / Под ред. Г.В. Лисичкина – М.: физматлит, 2003. – 592 с. 16

17. Королев Е.В., Баженов Ю.М., Альбакасов А.И. Радиационно-защитные и химически стойкие серные строительные материалы – Пенза, Оренбург: ИПК ОГУ, 2010. − 364 с. 17

18. Яглом И.М. Проблема тринадцати шаров – Киев: «Вища школа», 1975. – 84 с. 18

# Footnotes

* Печатается при поддержке государственного контракта №16.518.11.7080 от 11.08.2011