Иноземцев С.С., инженер-испытатель НОЦ «Нанотехнологии»

Научный руководитель –

Королев Е.В., проф., д-р техн. наук, директор НОЦ «Нанотехнологии»

ФГБОУ ВПО «МГСУ»

ЭФФЕКТИВНЫЙ НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН

Реализация Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года [1] требует не только совершенствования методов проектирования автомобильных дорог, поиска инновационных решений, но и создания новых долговечных дорожных бетонов, в частности, асфальтобетонов. Очевидными причинами преждевременного износа автомобильных дорог под действием роста интенсивности движения и увеличения осевых нагрузок автомобильного транспорта является низкое качество применяемых компонентов, несовершенство методов проектирования составов асфальтобетона и дорог, недостаточное качество технологии изготовления асфальтобетонного покрытия.

Перспективным материаловедческим направлением повышения долговечности асфальтобетонов является применение различных модифицирующих добавок, изменяющих как деформативные и механо-термические свойства битума, так и активность его взаимодействия с минеральными компонентами. В настоящее время самостоятельную группу модификаторов представляют наноразмерные добавки различной природы. Механизм их воздействия на битум и интенсивность его взаимодействия с минеральными компонентами изучены не полностью. Это актуализирует научные исследования, в которых инструментарием для регулирования процессов структурообразования материала являются наноразмерные добавки и наномодификаторы.

В настоящее время основными объектами применения нанотехнологии в строительном материаловедении являются бетоны на гидравлических вяжущих и полимерные материалы. Однако существуют примеры успешного применения нанобъектов при производстве асфальтобетонов, битумных, полимерно-битумных смесей и других материалов на органических вяжущих [2…11].

Факторами, тормозящими повсеместное применение продуктов, полученных с применением углеродных нанотрубок, является высокая энергоемкость процесса диспергирования нанообъектов в среде-носителе (технологической жидкости).

Авторами проекта разработана модель наномодификатора для асфальтобетона [5], который предложено формировать из двух частей: минеральной части в качестве носителя и активной части, нанесенной на минеральную часть. Установлено, что получение эффективного наномодификатора для асфальтобетона возможно при использовании минерального компонента с высокопористой структурой и размером зерен 5…20 мкм, на поверхность которого нанесен активный компонент слоем толщиной менее 100 нм.

Из ряда минеральных материалов в качестве носителя рассмотерны диатомит, кварцевый песок и доломитовый порошок (МП-1), как контрольный. Проведена оптимизация режима измельчения минеральных компонентов, обеспечивающего применение их в качестве носителя активной части в наномодификаторе. Установлено, что при взаимодействии с битумом на поверхности зерен диатомита образуется адсорбционно-сольватный слой большей толщины чем на поверхности зерен доломитового порошка, а на поверхности кварцевого наполнителя битумная пленка не образуется.

С применением методов системного анализа проведен выбор активного компонента наномодификатора и установлено, что что из группы веществ в качестве активного компонента целесообразно использовать: госсиполовую смолу, синтетический каучук СКДН-H и наноразмерную добавку на основе золей гидроксида железа (III) и кремниевой кислоты [12].

Для выбора оптимального сочетания минерального и активного компонентов оценивалось влияние каждого наномодификатора, приготовленного на их основе, на основные свойства битумного вяжущего, а также стабильность свойств после старения. Установлено, что из всех альтернатив наномодификаторов наибольшее эффективностью обладает наномодификатор на основе диатомита, обработанного наноразмерной добавкой на основе золей гидроксида железа (III) и кремниевой кислоты, что закономерно связано с повышением его физико-механической активности вследствие увеличения площади удельной поверхности и увеличения объема наноразмерных пор. Методом ИК-спектроскопии установлено, что новых максимумов при использовании наномодификатора не образуется, а максимумы, принадлежащие различным функциональным группам органических соединений, существенно не изменяются, что свидетельствует о протекании процессов обратимой физической адсорбции.

На основе проведенных исследований получен состав щебеночно-мастичного асфальтобетона, который обладает высокими показателями физико-механических (таблица).

Таблица

Физико-механические свойства наномодифицированного ЩМА

| Наименование показателя | Требования ГОСТ | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Средняя плотность, г/см3 | – | 2,44 |
| Пористость минеральной части, % | 15…19 | 18 |
| Остаточная пористость, % | 1,5…4,5 | 4,4 |
| Водонасыщение, % | 1,0…4,0 | 1,65 |
| Предел прочности при сжатии, МПа при температурах: - 20 оС - 50 оС | не менее 2,2 не менее 0,65 | 5,2 2,1 |
| Сдвигоустойчивость: коэффициент внутреннего трения; сцепление при сдвиге при температуре 50 оС, МПа | не менее 0,93 не менее 0,18 | 1,00 0,36 |
| Предел прочности на растяжение при расколе при температуре 0 оС, МПа | 2,5…6,0 | 3,4 |
| Водостойкость после длительного насыщения | не менее 0,85 | 0,96 |
| Устойчивость смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего, % | не более 0,2 | 0,08 |

- Исследование эксплуатационных свойств разработанного нанофодифицированного щебеночно-мастичного асфальтобетона показали, что разработанный материал по сравнению с традиционными ЩМА обладает большей стойкостью к образованию колеи, как при положительных, так и отрицательных температурах на 50 % и 31 %, соответственно, и стойкостью к воздействию погодно-климатических факторов на 72 %. Из полученных результатов следует, что разработанный наномодифицированный ЩМА обладает значительной большими показателями эксплуатационных свойств, что объясняется как формированием плотной и прочной пленки битума на границе раздела фаз «битум – наномодификатор», так и снижением скорости старения битума посредством сорбции–десорбции его легких фракций наномодификатором (минеральной частью – диатомитом) и блокированием процессов окисления и полимеризации битума при его взаимодействии с наночастицами гидроксида и оксида железа, расположенными в активной части наномодификатора [14].

- Таким образом, разработан эффективный наномодифицированый асфальтобетон с высокими показателями физико-механических и эксплуатационных свойств, применение которого в качестве покрытия автомобильных дорог позволит увеличить их срок службы.

- Кроме того, применение разработанного наномодифиатора позволяет исключить из состава щебеночно-мастичного асфальтобетона дорогостоящие стабилизирующие добавки, при этом обеспечивая необходимую технологичность смесей.

- Оценка технико-экономической эффективности применения разработанного модификатора для асфальтобетона оценивалась по параметру, учитывающему изменение качества и стоимости материал по отношению к традиционному составу ЩМА [15]. Результаты расчета показывают, что показатель технико-экономической эффективности разработанного наномодифицированного щебеночно-мастичного асфальтобетона на 43 % больше чем традиционный ЩМА, что является обоснованием его применения для устройства дорожных одежд.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. URL: http://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=13008 (дата обращения: 07.08.2014).

- Vysotskaya M. Polymer-bitumen Binder with the Addition of Single-walled Carbon Nanotubes / Vysotskaya M. //  Advanced Materials Research Vol. 699 (2013) pp 530–534

- Пат. 2412126 РФ, МПК C04B24/36. Наноструктурирующий модификатор для асфальтобетона // Кондратьев Д.Н., Гольдин В.В., Меркелене Н. Ф. заявл. 19.11.2009; опубл. 19.11.2009. – 5 c.

- ЗАО «Перспективные технологии» // Технико-экономическое обоснование применения наномодификаторов серии ArmCap в нефтяных битумах/ URL: http://www.persptech.ru (дата обращения: 07.08.2014).

- Nianfeng Han, Dejie Zhou, and Xinde Tang. Effect of Nano Calcium Carbonate and Montmorillonite on Properties of Styrene–Butadiene–Styrene Copolymer Modified Asphalt // Applied Mechanics and Materials, 2011, Vols. 99–100, pp 1035-1038.

- Chunfa Ouyang, Shifeng Wang, Yong Zhang, Yinxi Zhang. Thermo-rheological properties and storage stability of SBS/kaolinite clay compound modified asphalts // European Polymer Journal, 2006, Vol. 42, №2, pp 446–457.

- M.S. Cortizo, D.O. Larsen, and H. Bianchetto. Effect of the thermal degradation of SBS copolymers during the ageing of modified asphalts // Polymer Degradation and Stability, 2004, Vol. 86, №2, P. 275.

- Shishuang Sun, Yanmin Wang, Aiqin ZhangNianfeng Han, Dejie Zhou, and Xinde Tang. Study on anti-ultraviolet radiation aging property of TiO2 modified Asphalt // Advanced Materials Research, 2011, Vols. 306-307, pp 951–955.

- YE Chao. Study on road performance of nano-SiO2 and nano-TiO2 modified asphalt / YE Chao,CHEN Huaxin // Ne Building Materials. 2009. – №6.

- Javad Tanzadeh,Fariborz Vahedi, PezhouhanT.Kheiry, Rashid Tanzadeh. Laboratory Study on the Effect of Nano Tio2 on Rutting Performance of Asphalt Pavements // Advanced Materials Research, 2013, Vols. 622-623, pp 990–994.

- XIAO Peng. Research on the Performance and Mechanism of Nanometer ZnO/SBS Modified Asphalt / XIAO Peng, LI Xue-feng // Journal of Highway and Transportation Research and Development. 2007. – №6.

- Иноземцев С.С., Гришина А.Н., Королев Е.В. Модель комплексного наноразмерного модификатора для асфальтобетона // Региональная архитектура и строительство. 2013. № 3. С. 15–21.

- Королев Е.В., Гришина А.Н. Синтез и исследование наноразмерной добавки для повышения устойчивости пен на синтетических пенообразователях для пенобетонов // Строительные материалы №2. – 2013. – С. 30-33.

- Гридчин А.М., Ядыкина В.В. Особенности взаимодействия битума с минералами из кислых пород / // Вестник ХНАДУ. – 2008. – Вып. 40. – С. 13-16.

- Баженов Ю.М., Королев Е.В. Оценка технико-экономической эффективности нанотехнологий в строительном материаловедении // Строительные материалы – 2009. – № 6. – С. 66–67.