# Гладких В.А., аспирант кафедры ТВВиБ, инженер НОЦ НТ

Научный руководитель –

# Королев Е.В., профессор, доктор технических наук, советник РААСН

ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет»

СПОСОБЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ИЗ СЕРОБИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Перспективным направлением в производстве дорожных бетонов на основе органических вяжущих является использование в качестве модификатора элементарной серы [1-3]. Целесообразность такого способа обусловлена ее физико-химическими свойствами, доступностью и низкой стоимостью [4].

Применение серы в качестве добавки в асфальтобетонные смеси позволяет уменьшить расход битума на 25-30 %, снизить температуру приготовления асфальтобетонных смесей.

Добавление серы изменяет свойства битумного вяжущего. Часть серы диспергируется в битуме, улучшая его свойства, другая нерастворившаяся часть, коагулирует образуя крупные частицы, кристализующиеся при охлаждении. При этом возникают дополнительные кристализационные связи, что ведет к упрочнению асфальтовых материалов [2]. При эксплуатационных температурах сера – твердое вещество, выполняющие функции наполнителя, структурирующего битум и повышающее теплоустойчивость, жесткость и стойкость к колееобразованию асфальтобетона. При технологических температурах сера – высокоподвижный расплав, повышающий эффективность смешения и укладки асфальтобетонных смесей.

Основной причиной, не позволяющей развивать эту технологию, являлось отсутствие решений по нейтрализации токсичных газов – сероводорода и диоксида серы, выделяющихся из асфальтобетонных смесей с добавкой серы. Эмиссия токсичных газов происходит в процессе производства, транспортировки и укладки модифицированного серой асфальтобетона.

Указанное сдерживает широкое применение серы в дорожном строительстве. Поэтому решение проблемы по предотвращение выделения сернистых газов из асфальтобетонов с добавкой серы является актуальной задачей.

Исследование происходящих процессов затрудняется недостаточной изученностью процессов взаимодействия серы с органическими соединениями, в частности, влиянием вида углеводорода на реакционную способность серы и реализацией различных механизмов взаимодействия.

В настоящее время существует несколько путей решения указанной проблемы, по механизму действия которые можно разделить на физические и физико-химические способы (табл.1).

Очевидно, что физические способы имеют закономерные технологические и экономические ограничения. Модифицирование серы посредством введения органических соединений, содержащих кратные связи, позволяет увеличить молекулярную массу сероорганического вещества, а следовательно, в соответствии с законом Ленгмюра снизить кинетику испарения серы и интенсивность образования токсичных газов, так при увеличении молекулярной массы в 10 раз снижение кинетики испарения составит только 3 раза. Кроме того, перевод всей серы в полимерное состояние это достаточно энергозатратный процесс.

# Таблица 1 – Пути решения проблемы выделения токсичных газов

| Технологическое решение | Эффекты |
| --- | --- |
|  | Положительный | Отрицательный |
| Физические способы | Уменьшение количества серы | - снижение эмиссии токсичных газов - улучшение технологических свойств | - экономически не выгодно - качественные свойства асфальтобетона не улучшаются |
|  | Снижение температуры приготовления и укладки сероасфальтобетон-ной смеси | - снижение эмиссии токсичных газов - снижение энергозатрат | - эмиссия токсичных газов остается на высоком уровне |
| Физико-химические способы | Использование серы, модифицированной различными органическими соединениями | - снижение эмиссии токсичных газов - маскировка запаха сероводорода и серы - улучшение эксплуатационных и технологических свойств асфальтобетона | - повышение стомости сероасфальтобетона - эмиссия токсичных газов остается на высоком уровне |
|  | Введение нейтрализаторов эмиссии в серобитумное вяжущие или в сероасфальтобетон | - эффективная нейтрализация токсичных газов - улучшение эксплуатационных и технологических свойств асфальтобетона - простота технологии | - повышение стоимости сероасфальтобетона |

Введение химических нейтрализаторов эмиссии также имеет ограничения, вызванные не только химической активностью нейтрализатора, но и его распределением в объеме битума. При этом важно четко классифицировать соединения, вступающие во взаимодействие с токсическими газами и образующие нерастворимые соединения – нейтрализаторы, и летучие органические вещества, имеющие определенный аромат и химически невзаимодействующие с токсическими газами – маскировщики H2S и SO2.

Для формирования требований к нейтрализаторам эмиссии токсических газов необходим анализ процессов, протекающих в битумах, содержащих серу (рис. 1).

Дегидрирование битума при высоких температурах способствует образованию сероводорода, продуктами окисления которого являются диоксид серы и вода. В то же время, при высоких температурах, восьмичленное кольцо серы S8 разрывается на бирадикалы, увеличивается содержание низших неустойчивых молекул серы S2, S3, S4, характеризующихся высокой реакционной способностью. Неустойчивые молекулы серы активно окисляются кислородом, с образованием диоксида серы. Таким образом, образование диоксида серы проходит по двум реакциям. Дальнейшее взаимодействие между сероводородом и диоксидом серы происходит с образованием элементной серы и воды [5]. Ионы водорода, образовавшиеся в результате диссоциация воды, взаимодействует с неустойчивыми молекулами серы S2, S3, S4 с образованием сероводорода. Таким образом, процесс образования сернистых газов происходит циклично, и остановится только при полном расходовании серы и водорода. Увеличение молекулярной массы серы может только замедлить этот процесс.

# Рис. 1. Модель процессов, происходящих в битумном вяжущем, содержащем серу

Эффективным решением, позволяющим снизить эмиссию сероводорода и диоксида серы до безопасных значений, является применение комплексного серного модификатора, состоящего из технической серы и нейтрализаторов.

В качестве нейтрализаторов могут использоваться соединения, блокирующие реакции дегидрирования. Поскольку реакция дегидрирования является обратимой, то целесообразно использование катализаторов, ускоряющих процесс гидрирования и, следовательно, снижающих выделение сероводорода. Использование в качестве нейтрализаторов амфотерных металлов или их смеси позволяет химически связать выделяющиеся диоксид серы и сероводород в нерастворимые или малорастворимые соединения.

Проведенные экспериментальные исследования с применением методики, моделирующей реальные условия переработки асфальтобетонной смеси, показали, что использование комплексного серного модификатора позволяет снизить концентрации диоксида серы и сероводорода в 7 и 6,6 раза, соответственно, через 15 мин. взаимодействия. После 60 мин. взаимодействия эффективность снижения эмиссии H2S не изменяется, а эмиссия SO2 снижается в 2,7 раза. Установлено также влияние основных рецептурных и технологических факторов на эмиссию токсических газов и сформулированы технические требования к компонентам и режиму производства.

В работе проведено исследование физико-механических свойств асфальтобетона с применением комплексного серного модификатора, выполнен сравнительный анализ полученных результатов. В качестве контрольного состава использовался асфальтобетон вида ЩМА-15, спроектированный в соответствии с ГОСТ 31015-2002. Проектирование сероасфальтобетона выполнено по классической методике, изложенной в работе [2], в основу которой положено равенство объемов нефтяного битума базового состава асфальтобетона и вяжущей композиционной смеси, содержащей битум и серный модификатор. Зерновой состав минеральной части сероасфальтобетона не изменился.

Проведено исследование двух видов модифицированного асфальтобетона – с 30 и 40% замещением битума серным модификатором.

Определение физико-механических свойств асфальтобетонов проводили в соответствии с ГОСТ 12801-98, для испытаний использовались образцы с размерами d=h=71,4 мм. Результаты исследования приведены в табл. 2.

# Таблица 2 – Физико-механические свойства асфальтобетонов

| Наименование показателей | Требования ГОСТ 31015-2002 (II дорожно-климатичес- кая зона) | Контроль- ный состав (ЩМА 15) | Модифицированный асфальтобетон |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30% серного модификатора | 40% серного модификатора |
| Предел прочности при сжатии при 20 оС, МПа | не менее 2,2 | 5,20 | 5,71 | 6,24 |
| Предел прочности при сжатии при 50 оС, МПа | не менее 0,65 | 1,76 | 2,2 | 2,4 |
| Средняя плотность асфальтобетона, г/см3 | - | 2,59 | 2,63 | 2,63 |
| Остаточная пористость, % | от 1,5 до 4,5 | 3,60 | 2,45 | 2,71 |
| Водонасыщение, % по объему | от 1 до 4 | 2,7 | 1,5 | 1,8 |
| Предел прочности на растяжение при расколе при 0оС, МПа | не менее 2,5 не более 6 | 3 | 3,13 | 3,04 |
| Сдвигоустойчивость: - коэффициент внутреннего трения - сцепление при сдвиге при температуре 50 оС, МПа | не менее 0,93 не менее 0,18 | 0,93 0,33 | 0,93 0,44 | 0,93 0,44 |
| Водостойкость при длительном водонасыщении | не менее 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,85 |

Анализ экспериментальных данных показывает, что предел прочности при сжатии сероасфальтобетона при 20 и 50 0С превосходит требования ГОСТ, а также аналогичные показатели для контрольного состава. Установлено, что увеличение количества серного модификатора приводит к росту прочности. Другие регламентируемые ГОСТом показатели находятся в пределах нормы.

Оценка стойкости асфальтобетона к колееобразованию проводилась с использованием Анализатора асфальтового покрытия (ААП).

Результаты исследования двух составов асфальтобетона контрольного без добавления серы, и состава с 30 % замещением битума серным модификатором свидетельствуют о высокой сопротивляемости сероасфальтобетона к образованию колеи, уровень колееобразования которого в 1,8 раза ниже, чем у традиционных асфальтобетонов.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Руденская И.М. Органические вяжущие для дорожного строительства /

И.М. Руденская, А.В. Руденский. – М.: Транспорт, 1984, – 229 с.

- Гладких В.А. Технико-экономическая эффективность применения сероасфальтобетонов // В.А. Гладких, Е.В. Королев // Вестник МГСУ. – 2013. – №4, С.76-83.

- Strikljend D., Kolanzh D., Shou P., Pag N. Study of the properties of asphalt mixes with sulfur additives at low temperatures. Shell Sulphur Solutions, 16p.

- Королев Е.В. Радиационно-защитные и химически стойкие серные строительные материалы / Е.В. Королев, Ю.М. Баженов, А.И. Альбакасов. – Оренбург: ИПК ОГУ, 2010,

364 с.

- Некрасов Б.В. Основы общей химии. Т. I / Б.В. Некрасов. – М.:«Химия», 1973, 656 с.