При построении внутреннего профиля микроотверстия осуществлялась фокусировка на серии равноотстоящих горизонтальных плоскостей (расстояние между плоскостями 2 мкм), фиксация растрового образа микроотверстия и применение изложенного выше алгоритма определения контура и площади просвета.

Экспериментальные результаты аппроксимированы ближайшей квадратичной поверхностью – однополостным эллиптическим гиперболоидом. Для решения расчетных задач гидрогазодинамики по квадратичному аналитическому описанию трехмерного профиля микроотверстия построено полигональное поле (рис. зеленый). Последнее, в свою очередь, использовано на стадии подготовки конечно-элементной модели.

20 um