# 6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 
КИНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ

В основе оценки структуры и свойств композиционных материалов лежат рассмотренные в предыдущей главе методы. Используется и традиционный подход к оценке качества по кинетическим процессам формирования основных физико-механических характеристик материала.

## 6.1. Основные виды кинетических процессов

Кинетическая модель набора прочности. Вопросы управления прочностью имеют первостепенное значение при создании материалов с заранее заданными свойствами.

Так, прочность эпоксидных композитов зависит от степени наполнения, дисперсности и физико-химической активности поверхности наполнителя, адгезионной связи в зоне контакта связующего и наполнителя, концентрации полимеризующего вещества, пористости композиции, температуры исходных компонентов, от технологии приготовления и некоторых других факторов.

Регулирование прочности эпоксидных композитов возможно за счет использования комбинированных наполнителей, регулирования режимов отверждения, обработки аппретами, механической очистки поверхности наполнителя, введения модифицирующих, легирующих, пластифицирующих добавок, а также поверхностно-активных веществ.

Обычно кинетика набора прочности эпоксидных композитов может быть представлена в виде

,	(6.1)

где  –  прочность композита в момент времени t;  – максимальная прочность; t – время твердения;  – показатель, характеризующий скорость твердения (постоянный для данного материала).

Легко показать, что (6.1) является частным случаем процесса

(6.2)

при ;

здесь  – решение задачи Коши:

(6.3)

Таким образом, в обоих рассматриваемых случаях кинетический процесс набора прочности описывается динамической моделью вида (6.3).

Кинетика изменения модуля упругости. Другим из основных показателей свойств дисперсно-наполненных композитов является модуль упругости. Для его эффективного повышения особенно часто применяются дисперсные наполнители, хорошо смачивающиеся матричным связующим.

По-видимому, наиболее полная кинетическая модель изменения модуля упругости представлена в [67]. Здесь учитываются случаи как фрактальности, так и нефрактальности композита.

Принимается

,	(6.4)

где n=; d – структурная размерность композиционной системы.

Наряду с этим, учитывая экспоненциальный характер кинетического процесса, и здесь вполне возможна ее аппроксимация линейной комбинацией функций вида .

В рассматриваемом случае можно ограничиться случаем n = 2. Поэтому кинетический процесс изменения модуля упругости также может описываться моделью (6.3).

Кинетика контракции и усадки является отражением процессов структурообразования. Структура композита (плотность, регулярность, упаковки, наличие или отсутствие дефектов, пористость) зависит не столько от величины энергии, сообщенной системе, сколько от скорости расхода этой энергии.

При медленных процессах отверждения получаются образования с применением принципа плотной упаковки, который требует минимальной свободной поверхностной энергии, то есть возникают упорядоченные структуры (в идеале – кристаллы). При быстром отверждении, когда к системе подводится избыточная энергия, макромолекулы не успевают ориентироваться, располагаются хаотично, образуя неплотную структуру с большей энергией.

Для регулирования скорости протекания процессов отверждения используются ПАВ: катионоактивные, анионоактивные, неионогенные с концентрацией от 0,25 до 4 % массы смолы. В качестве наполнителей применяются молотый кварцевый песок, известняк, уголь.

В [68] кинетика контракции и усадки описывается в виде

,	(6.5)

где К(t) –  контракция в момент времени t; Кm –  максимальная контракция для данного композита;  –  коэффициент пропорциональности, характеризующий скорость отверждения, для полиэфирных смол n = 1.

И здесь наряду с (6.5) возможно описание кинетического процесса линейной комбинацией экспоненциальных функций вида .

В частности, при n = 2 указанные процессы также являются решением задачи Коши (6.3).

Кинетика нарастания внутренних напряжений. Внутренние напряжения связаны с неравномерно протекающими и незавершенными усадочными процессами. Знание механизма возникновения внутренних напряжений дает возможность направленно изменять их величину, например, путем уменьшения густоты пространственной сшивки полимера; увеличения гибкости макромолекул с увеличением за счет этого скорости релаксационных процессов; изменения характера надмолекулярных структур за счет влияния на скорость процессов структурообразования и т.д.

Скорость протекания релаксационных процессов и процессов структурообразования можно регулировать, например, введением ПАВ. Уменьшение внутренних напряжений в полимеррастворе с добавками ПАВ объясняется изменением надмолекулярной структуры связующего. При введении ПАВ в полимеррастворную композицию глобулярная структура связующего превращается в фибриллярную, что способствует повышению эластичности и более плотной упаковке элементов на поверхности наполнителя. Образование таких надмолекулярных структур приводит к значительному уменьшению внутренних напряжений при увеличении адгезии и прочности на разрыв композиции.

Внутренние напряжения в структуре композита зависят и от вида наполнителя. Так, молотый кварцевый песок и оксид кальция дают высокие значения внутренних напряжений, а при использовании в качестве наполнителя молотого угля и фторида кальция внутренние напряжения значительно снижаются.

Вид кинетических процессов нарастания внутренних напряжений приводится на рис. 6.1.

Рис. 6.1

Процессы этого вида, приведенные на рис. 6.1, кривая 1, являются решением задачи Коши:

(6.6)

Процессы, приведенные на рис. 6.1, кривая 2, являются решением задачи Коши:

(6.7)

Процессы тепловыделения. Процесс образования структуры эпоксидного полимера происходит за счет присоединения к полимерной цепи каждого нового звена олигомера. Образование каждой новой связи в процессе полимеризации сопровождается выделением определенной порции тепла.

При отверждении ненаполненных термореактивных смол выделяется от 250 до 580 кДж тепла на 1 кг смолы, что приводит к значительному саморазогреву изделий. Из-за разности температуры на поверхности изделия и в объеме в конструкциях большого размера возможно появление микро- и макротрещин. Поэтому снижение тепловыделения при полимеризации является важным условием получения бездефектной структуры эпоксидного композита.

Максимальная температура отверждения зависит от вида полимера и типа отвердителя, от соотношения их объемных долей в системе; от вида, дисперсности и объемной доли наполнителя; от наличия и количества ПАВ; от технологии приготовления и отверждения смесей и от некоторых других особенностей.

Кинетика тепловыделения имеет вид, аналогичный приведенному на рис. 6.1, кривая 2.

Указанные процессы являются решением задачи Коши (6.7).

Химическая стойкость композиций понимается как стойкость материалов и конструкций в заданном интервале времени эксплуатации к воздействию агрессивных сред без разрушения и существенного изменения геометрических размеров и формы.

Увеличение химической стойкости композита в агрессивных средах достигается правильным выбором вяжущих и наполнителей (они должны иметь близкие значения коэффициента температурного расширения и упругих свойств, а также хорошую адгезию), созданием плотной структуры материала, а также введением в материал активных добавок.

В рассматриваемом случае

.

Естественно, сглаживание линейной комбинацией экспоненциальных функций даст более точные результаты. В частности, при n = 2 рассматриваемый кинетический процесс является решением задачи Коши:

(6.8)

Здесь xm определяется непосредственно по экспериментально полученному процессу (xm = x(0)), параметр  легко определится методом наименьших квадратов.

Как следует из указанного выше, используемая экспоненциальная модель для анализа химической стойкости также является лишь частным случаем модели (6.7).

Водопоглощение и водостойкость. Вода оказывает самое разнообразное воздействие на композиционные строительные материалы. Она ускоряет процессы деструкции, изменяет свойства композитов. Поэтому сопротивление действию воды является одной из наиболее важных характеристик композиционного материала.

Диффузия воды в композит во многом определяется проницаемостью граничного слоя полимер-наполнитель, которая в свою очередь и определяет водопоглощение и водостойкость композита.

Например, водопоглощение и водостойкость эпоксидных композитов соответственно носят экспоненциально возрастающий и убывающий характер.

Естественно, в соответствии с предыдущим более точно эти процессы могут описываться линейной комбинацией экспоненциальных функций. В частности, при n = 2 они являются решением задачи Коши (6.8).

## 6.2. Обобщенная динамическая модель 
кинетических процессов

Приведенные выше результаты рассмотрения кинетических закономерностей формирования основных физико-механических характеристик композиционных материалов позволяют предложить для их описания следующую обобщенную динамическую модель [69–73]: кинетический процесс x(t) является решением задачи Коши:

где  определяются видом исследуемого кинетического процесса.

Как показывает практика, существуют системы, кинетические процессы в которых не могут быть описаны рассмотренными выше моделями первого и второго порядка. К таким системам, в частности, относятся некоторые полидисперсные системы. Так, например, кинетика набора прочности композиционного материала имеет иногда не одну, а две точки перегиба. Пути обобщения приведенной выше методики к идентификации таких кинетических процессов указываются ниже.

Параметрическая идентификация кинетических процессов сводится к определению параметров модели или связанных с ними корней характеристического полинома.

## 6.3. Параметрическая идентификация 
кинетических процессов
в гомогенных и дисперсных системах

Рассмотрим кинетический процесс, протекающий в гомогенной системе.

Пусть

.

Если стабилизированный параметр xm изменить на значение  за счет внешнего возмущающего воздействия, а затем снять это возмущение, то параметр x вернется к значению xm [74–77]. Отсюда следует:

.

С учетом  будем иметь

.	(6.9)

Общее решение (6.9) имеет вид:

.

Откуда

.

При начальном условии  получим

.	(6.10)

Таким образом, динамические процессы в гомогенных системах определяются уравнением

(апериодическое звено с передаточной функцией ) и имеют вид (6.10).

Здесь предполагалось, что проявление отдельных структурных элементов либо подавлено глобальными процессами, либо влияние этих процессов на систему незначительно.

При анализе дисперсных систем такое предположение во многих случаях неприемлемо. В этих системах характерным для кинетических процессов x(t) является наличие точки перегиба. В гомогенных системах она отсутствует.

С математической точки зрения кинетические процессы во многих дисперсных системах могут быть описаны дифференциальным уравнением второго порядка (). При анализе таких кинетических процессов необходимо учитывать не только скорость изменения контролируемого параметра, но как минимум и ускорение.

В отклонениях от равновесного состояния x = xm здесь будем иметь:

.	(6.11)

Пусть  – корни характеристического уравнения

.

Рассмотрим сначала случай

.

Имеем

,

где

При  с учетом

будем иметь

.

Откуда

Тогда

(6.12)

Имеем

Из  = 0 следует

.

Откуда

,

или

.

Так что точке перегиба соответствует значение t = tn, определяемое из условия

(6.13)

(при t = tn вогнутость сменяется на выпуклость).

Займемся определением 1 и 2 по x(t), полученной экспериментально. Так как 2 < 1, то в (6.12) составляющая  затухает быстрее, чем аналогичная составляющая, соответствующая корню 2. Поэтому значение 2 можно определить по концу экспериментально полученного процесса x(t).

Без ограничения общности рассуждений можно принять xm = 1 (равносильно масштабированию x(t)).

В силу предыдущего

.	(6.14)

Определим значение t1 такое, чтобы при t > t1 выполнялось

.

Должны иметь

,

или

,

или

.

Откуда

,

или

.

Таким образом,

при t>>tn.

Введем

.

Тогда

.

Откуда

,

или

,

или

.

Далее из  следует

;

;

Откуда

.	(6.15)

Рассмотрим функцию

.

Имеем

;

;

.

Отсюда  при .

Справедливо

Так что в интервале (1, )  не превышает e. Поэтому уравнение (6.15) имеет решение  лишь при .

Откуда следует

,	(6.16)

и 2 должно удовлетворять условию

.	(6.17)

При этом  (тогда ).

Из (6.13) следует

,

или

.	(6.18)

Из

<0

следует, что  с ростом r уменьшается.

Отметим,

.

График функции , полученный аппроксимацией табличных значений решений уравнения (6.15) при различных  методом наименьших квадратов, приводится на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Вид функции r = r()

Определим зависимость корней 1, 2 (определяют вид кинетического процесса) от параметров модели 0 и n (определяют упругие и демпфирующие свойства материала).

Из

следует

.

При этом  при .

Справедливо

Вид зависимостей  и  приводится на рис. 6.3.

Введем безразмерный коэффициент демпфирования , . Его величина определяется структурой и физико-химическими свойствами материала.

Имеем

(6.19)

Справедливо

=

Откуда следует

.

Как видим, с ростом  значение  растет.

Рис. 6.3. Вид функций  и

Из

=

;

получим

Так что функция  имеет перегиб в точке с абсциссой , при этом при  функция выпукла, при  – вогнута.

Легко заметить, что функция  является решением дифференциального уравнения

Имеем

Откуда

При начальном условии  получим: с = 1.

Откуда

.

Далее рассмотрим связь между характеристиками кинетических процессов и параметрами модели.

Изменение структуры и физико-химических свойств материала приводит к изменению расположения точки перегиба. Определим связь между абсциссой точки перегиба и параметрами 0, n модели (или  и 0).

Из (6.13), (6.19) следует

.

Откуда

=

.

В силу  отсюда следует, что знак  определяется знаком функции . Так как , то значение tn убывает с ростом 0 (0 > 0, ).

Также справедливо

.

Откуда следует, с ростом n значение tп уменьшается, точка перегиба смещается влево.

Таким образом, для увеличения значения tп следует уменьшить 0 и n (предполагается выполнение условия ).

При разработке материалов следует учитывать зависимости 2 и r от , 0, n.

Имеем

Справедливо

Отсюда с учетом  следует .

Также справедливо

.

Имеем

;

.

Зависимость  приводится на рис. 6.4.

Рис. 6.4. Зависимость

Выше предполагалось, что корни характеристического уравнения различны. Однако в ряде случаев корни могут оказаться равными. В связи с этим рассмотрим случай кратных корней. В этом случае общее решение уравнения (6.11) имеет вид

Из начальных условий

следует

.

Решение задачи Коши дает

Откуда

,

или

.

В частности, при  имеем

и  при .Откуда абсцисса точки перегиба

( не зависит от ), а

не зависит от n.

Таким образом, точка перегиба процесса x(t) есть точка

Увеличение n (здесь ) ведет к сдвигу точки  влево (уменьшению ). Расположение Mn при n > 1 и n < 1 показано соответственно на рис. 6.5 а, б.

Справедливо:

;

.

а) 	б)

Рис. 6.5. Расположение точки перегиба в случае кратных корней:
а) n > 1; б) n < 1

Из приведенного выше вытекает алгоритм определения абсциссы точки перегиба в случае кратных корней, а именно: абсцисса точки  равна абсциссе точки пересечения кривой  с прямой .

Невыполнение условия  означает:

Из

следует, что  возрастает с ростом  (рис. 6.6).

x(t)

Рис. 6.6. Вид кинетических процессов 
 в случае кратных корней при различных n

Время 0, в течение которого контролируемый параметр примет значение, равное 0,95xm (приближенное время выхода контролируемого параметра на эксплуатационное значение), определяется из условия

или

(например, при n = 0,17 0 = 11,3; tn  5,88).

Далее рассмотрим процессы вида, приводимого на рис.6.7. Такой процесс характерен для кинетики внутренних напряжений в эпоксидных композитах.

Рис. 6.7

Покажем, что такие процессы описываются динамической моделью вида

и являются решением уравнения (1) при начальных условиях

(6.20)

Действительно, здесь решение задачи Коши имеет вид:

.	(6.21)

Откуда

.

Точка перегиба определяется из условия , из которого следует, что существует не более одной точки перегиба.

Абсцисса точки  перегиба (рис. 6.7) определяется в виде:

,	(6.22)

где постоянные интегрирования находятся из соотношения:

,

Абсцисса точки  должна удовлетворять условию , что дает:

.	(6.23)

Должны иметь

.	(6.24)

Откуда следует, что  достигает максимума при  и при выполнении одного из условий  или .

Из

и

>1

получим

Откуда следует .

Имеем

Справедливо

.	(6.25)

Из (6.23) следует

,	(6.26)

Из изложенного выше вытекает следующий алгоритм параметрической идентификации кинетических процессов рассматриваемого вида:

1. По концу переходного процесса определяется 2.

2. Определяется .

3. По (6.25) по известным 2 и  определяется 1.

4. По (6.26) при известных 1 и 2 определяется .

5. По уже известным значениям , используя соотношение (6.24), определяется

.

6. Наконец, определяется

.

Таким образом, задача идентификации решена полностью.

Настройка модели может быть осуществлена с учетом влияния идентифицируемых параметров на характеристики кинетических процессов.

Некоторые виды процессов при различных значениях идентифицируемых параметров приводятся на рис. 6.8–6.10.

Совершенно очевидно, идентифицируемые параметры  при оптимальных структуре и свойствах материала должны находиться в некоторых достаточно жестко ограниченных пределах.

Обобщением рассматриваемого процесса является процесс, приводимый на рис. 6.11 (например, кинетика саморазогрева эпоксидных композитов), который определяется как решение задачи Коши:

;

(при  получится предыдущий процесс).

Действительно, как и ранее, будем иметь

Однако здесь постоянные интегрирования определяются из условий

Откуда

.

Рис. 6.8. Зависимость внутренних напряжений от 2

Рис. 6.9. Зависимость внутренних напряжений от x0

Рис. 6.10. Зависимость внутренних напряжений от 1

Рис. 6.11

Как и ранее, абсциссы точек максимума  и перегиба  определяются в виде (6.22) и (6.23). Однако здесь

. 	(6.27)

Алгоритм идентификации этого процесса будет аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что определение  осуществляется по известным значениям , 1, 2, x0, xm из соотношения (6.27).

Изменения характеристик процессов в зависимости от параметров динамической модели показаны на рис. 6.12–6.16. Уточнение параметров динамической модели можно осуществлять с использованием указанных зависимостей.

Решение задачи идентификации кинетических процессов позволяет установить параметры модели, соответствующей строительному материалу.

Рис. 6.12

Рис. 6.13

Рис. 6.14

Рис. 6.15

Рис. 6.16

Часто материаловеды для аппроксимации кинетических процессов в гетерогенных системах используют логистическую кривую [78]:

Оценим возможность такой аппроксимации.

Имеем:

где .

Абсцисса точки B перегиба

(6.28)

Значение  не зависит от 2 и 3, и при любых их значениях

.	(6.29)

При любом 3

.	(6.30)

Условия (6.29), (6.30) дают ограничения использования логистической кривой при аппроксимации кинетических процессов (во многих случаях ).

Существуют и другие ограничения. Действительно, абсциссы точек A, C определяются из условия , что дает

Откуда

,

то есть

,

или

Откуда

Аналогично

Как видим, точки A и C симметричны относительно точки B. При этом

.

Как видим, ,  также не зависят от 2, 3.

Отметим, что точка A будет находиться в правой полуплоскости тогда и только тогда, когда

Из вышеизложенного следует, что логистическая кривая проходит через точки    и через точку  при ), рис. 6.17.

0

Рис. 6.17. Характерные точки логистической кривой

## 6.4. Кинетические процессы как временные ряды

Под временными рядами [79, 80] понимаются значения исследуемой величины (остаточная прочность строительного материала по годам эксплуатации; процесс разрушения декоративного покрытия; устойчивость материала во времени к радиационному воздействию и др.) U(t), полученные через одинаковые интервалы времени (рис. 6.18).

u

uk 
 u(tk)

u3

*

uk

*

*

*

*

u2

u1

*

*

t

tk

t2

t1

Рис. 6.18

Целью анализа временных рядов является описание, объяснение и прогнозирование поведения объекта на основе построения математических моделей. Обычно ряд представляется в виде суммы четырёх компонент:

– тренд, или долгосрочное движение;

– колебания относительно тренда;

– сезонная компонента;

– случайная составляющая.

Одной из целей анализа и является разложение ряда на его составляющие для отдельного изучения.

Тренд. Обычно предполагается, что тренд объясняется наличием постоянных влияющих величин, а краткосрочные колебания относительно этого долгосрочного движения происходят по совокупности причин. Кроме того, в обоих движениях имеется некоторое возмущение, присущее случайным процессам. Тренд и сезонность обычно трудно отделить одно от другого.

Существенным в понятии тренда является гладкость (возможность представления непрерывной и дифференцируемой функцией времени). Могут использоваться различные функции, в частности, полиномы невысокого порядка, гармонические функции и т.д.

Процедура выбора коэффициентов полинома состоит из этапов:

– весь временной ряд делится на группы из () первых членов ряда и подбирается полином для определения тренда в -й средней точке группы;

– подбирается полином ко второй группе, состоящий из второго, третьего,..., ()-го членов ряда и определяется тренд в -й средней точке этой группы и т.д. до последней группы (в действительности нет необходимости подбора полинома каждый раз, поскольку эта процедура эквивалентна линейной комбинации членов ряда с коэффициентами, которые могут быть определены один раз).

Пример. Пусть требуется подобрать полином третьего порядка к группам по семь точек. Без потери общности примем, что рассматриваются моменты

t = { – 3; – 2; – 1; 0; 1; 2; 3 }.

Представим искомый полином в виде

.

Коэффициенты полинома a0, a1, a2, a3 могут быть найдены методом наименьших квадратов, т.е. путём минимизации:

.

Дифференцирование по каждому из коэффициентов даёт четыре уравнения типа

,

где j = 0, 1, 2, 3.

Поскольку суммы нечётных порядков t от – 3 до + 3 равны 0, уравнения сводятся к виду

. 	(6.31)

Из первого и третьего уравнений в момент времени t = 0

получим:

.

Следовательно, значение тренда в какой-либо точке равно средневзвешенному значению семи точек с данной точкой в качестве центральной и весами

[–2; 3; 6; 7; 6; 3; –2],

которые в силу симметрии можно записать короче:

[–2; 3; 6; 7;...].

Такое средневзвешенное значение нескольких точек называется скользящим средним.

Предположим, что имеем ряд ut = (t – 1)3, который представлен в табл. 6.1.

Таблица 6.1

| t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ut | 0 | 1 | 8 | 27 | 64 | 125 | 216 | 343 |

Значение тренда в точке t = 4 согласно описанной процедуре будет равно:

(–2  0 + 3  1 + 6  8 + 7  27 + 6  64 + 3  125 – 2  216) =

.

Аналогично можно определить значения весовых коэффициентов членов ряда в случае произвольного порядка p полинома, которые представлены в табл. 6.2.

Таблица 6.2.

| Число 2m+1 | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- |
| членов в группе | второй и третий порядок полинома | четвёртый и пятый порядок полинома |
| 5 | [–3; 12; 17;...] | - |
| 7 | [–2; 3; 6; 7;...] | [5; –30; 75; 131;...] |
| 9 | [–21; 14; 39; 54; 59;...] | [15; –55; 30; 135; 179;...] |
| 11 | [–36; 9; 44; 69; 84; 89;...] | [18; –45; –10; 60; 120; 143;...] |

Для скользящих средних справедливо:

– сумма весов равна 1;

– значения весов симметричны относительно середины;

– значения тренда не зависят от направления отсчёта времени;

– значение a0 не зависит от того, является ли полином степени 2k или ();

– приведённая методика позволяет вычислять значения тренда для первых и последних m значений ряда;

– при чётном числе точек в группе могут быть получены значения тренда в серединах временных интервалов между наблюдениями.

Значения скользящих средних иногда более удобно определять через конечные разности:

 ut = ut+1 – ut;

2 ut = ut+2 – 2 ut+1 + ut и т.д.

Получим

[-2; 3; 6; 7; 6; 3; -2] =

=  [– 2 ut+3 + 3 ut+2 + 6 ut+1 + 7 ut + 6 ut-1 + 3 ut-2 – 2 ut-3] =

= ut –  [9 4 + 9 5 + 2 6] ut-3.

Преимущество такой записи состоит в представлении в явном виде разности между рядом и трендом.

В частности, для рассмотренного примера ut = (t – 1)3 конечные разности четвёртого и более высоких порядков равны 0. Поэтому = ut.

Скользящее среднее можно также рассматривать как среднее разностей. Например (табл. 6.3.),

[–2; 3; 6; 7; 6; 3; –2] =

= ut +  [2 3 ut–3 + 3 3 ut–2 – 3 3 ut-1 – 2 3 ut] =

= ut +  [2; 3; –3; –2] 3 ut–3 = ut –  [2; 5; 2] 4 ut–3

Таблица 6.3.

| Число 2m+1 членов в группе | Выражение для |  |
| --- | --- | --- |
|  | второй и третий порядок полинома | четвёртый и пятый порядок полинома |
| 5 | u3 – [1] 4 u1 | - |
| 7 | u4 – [2; 5; 2] 4 u2 | u4 + [1] 6 u1 |
| 9 | u5 – [21; 70; 115; 70; 21] 4 u3 | u5 + [3; 7; 3] 6 u2 |
| 11 | u6 – [36; 135; 280; 385;...] 4 u4 | u6 + [18; 63; 98; 63; 18] 6 u3 |

Пример. Вычислим значения конечных разностей и определим  двумя приведёнными выше способами для ряда:

| t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ut | 0 | 1 | 8 | 26 | 64 | 125 | 216 |

Справедливо:

| t | ut |  ut | 2 ut | 3 ut | 4 ut | 5 ut | 6 ut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | –10 | 20 |
| 2 | 1 | 7 | 11 | 9 | –6 | 10 |  |
| 3 | 8 | 18 | 20 | 3 | 4 |  |  |
| 4 | 26 | 38 | 23 | 7 |  |  |  |
| 5 | 64 | 61 | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 125 | 91 |  |  |  |  |  |
| 7 | 216 |  |  |  |  |  |  |

Вычислим значение :

[–2; 3; 6; 7; 6; 3; –2] =

=  [–2  0 + 3  1 + 8  6 + 7  26 + 64  6 + 125  3 – 216  2] = .

Аналогично

= ut –  [9 4 + 9 5 + 2 6] ut-3 =

= 26 –  [9  4 + 9  (-10) + 2  20] = .

Или

= ut –  [2; 5; 2] 4 u2 = 26 – [2 4 u1 + 5 4 u2 + 2 4 u3] =

= 26 –  [2  4 + 5  (–6) + 2  4] = .

Указанные формулы не дают значений тренда для первых и последних членов ряда. Отсутствие этих значений в начале ряда не столь важно; иметь же их в конце, как правило, просто необходимо.

Значения  определяются через весовые коэффициенты a1, a2, a3, которые находятся из системы (6.31):

;

;

.

Выражая эти коэффициенты в виде скользящих средних семи последних членов, получим:

=  [–2; 3; 6; 7; 6; 3; –2] +  [22; –67; –58; 0; 58; 67; –22] t +

+  [5; 0; –3; –4; –3; 0; 5] t2 +  [–1; 1; 1; 0; –1; –1; 1] t3.

При t = 1, 2, 3 соответственно имеем:

[1; –4; 2; 12; 19; 16; –4];

[4; –7; –4; 6; 16; –19; 8];

[–2; 4; 1; –4; –4; 8; 39].

В частности, при последних семи членах ряда, соответственно равных 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216:

(1  0 – 4  1 + 2  8 + 12  27 + 19  64 + 16  125 – 4  216) = 64;

(4  0 – 7  1 – 4  8 + 6  27 + 16  64 + 19  125 – 8  216) = 125;

(–2  0 + 4  1 + 1  8 – 4  27 – 4  64 + 8  125 + 39  216) = 216.

Рассмотрим далее, как влияет исключение тренда с помощью скользящего среднего на случайные колебания, которые могут присутствовать в исходном ряде.

Усреднение обычно приводит к уменьшению дисперсии колебаний. Члены ряда, полученного в результате усреднения, в общем случае не являются независимыми.

Для членов  и  сериальные коэффициенты корреляции порядка  определяются в виде:

.

Для приведённого выше примера (табл. 6.4):

(0 + 1 + 8 + 27 + 64 + 125 + 216) = 63.

Таблица 6.4.

| t | ui |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | - 63 | 3969 |
| 2 | 1 | - 62 | 3844 |
| 3 | 8 | - 55 | 3025 |
| 4 | 27 | - 36 | 1296 |
| 5 | 64 | 1 | 1 |
| 6 | 125 | 62 | 3844 |
| 7 | 216 | 153 | 23409 |
|  | 441 |  | 39388 |

Имеем

.

Если ряд рассматривается как генеральная совокупность бесконечной длины, то говорят об автокорреляциях . Можно показать:

.

Для того же примера

= (–2)2 + 32 + 62 + 72 + 62 +32 + (–2)2 = (4 + 9 + 36)  2 + 49 = 147;

.

Аналогично

.

Если ряд имеет постоянное среднее (тренд исключен) и колеблется вокруг среднего с постоянной дисперсией, то этот ряд стационарен как по среднему, так и по дисперсии. Тогда

M [xt] = ;

M [xt – ]2 = D [xt] = 2;

M [(xt – ) (xt+k – )] = k, k-я автоковариация;

, k-я автокорреляция.

Как и в теории вероятностей, здесь математическое ожидание рассматривается как среднее значение случайной величины. Однако в этом случае математическое ожидание оценивается не по множеству значений, извлечённых случайным образом из вероятностного распределения X, а по множеству Xt, которые имеют одно и то же одномерное распределение, но при этом коррелированы.

Если ряд является выборкой из всех рядов такой же длины, сгенерированных тем же «механизмом», то её можно рассматривать как реализацию изучаемого «механизма» (стохастического процесса). Параметры стохастического процесса можно определить по одной его реализации.

При изучении кинетических процессов представляет интерес определение значения ряда в момент t через прошлые значения (систематическая зависимость от прошлой истории), а также значения «возмущения»  в момент t. Решение этой задачи связано с изучением авторегрессионных процессов порядка k с постоянными коэффициентами вида

xt+k + 1 xt+k–1 + 2 xt+k-2 +... + k xt = t+k

или (полагая k = 0)

xt = –1 xt–1 – 2 xt–2 – 3 xt–3 –... – k xt–k + t.

Последнее выражение можно рассматривать как регрессию xt на xt–1, 
xt–2,... со случайным остатком t. Рассмотрим подробнее два наиболее важных частных случаев.

Марковский процесс. Этот наипростейший авторегрессионный процесс, отличный от чисто случайного ряда, определяется выражением

xt = – 1 xt–1 + t.

Умножив это выражение на xt-1 и беря математические ожидания, получим:

M [xt xt–1] = M [(–1 xt–1 + t) xt–1].

Если  имеет нулевое среднее, то такое же нулевое среднее имеет и x. При этом

M [(xt – ) (xt–1 – )] = 1 M[(xt–1 – )2],

или

.

Следовательно,

xt =  xt–1 + t = t +  xt–1 = t +  xt–1 + 2 xt–2 =...

Для ряда, имеющего бесконечное прошлое:

(xt представляется как скользящее среднее с бесконечной длиной отрезка усреднения; сумма весов равна ).

Для марковского процесса все корреляции можно выразить через первую автокорреляцию :

k = k

(совокупность значений k, как и их представление на графике, называется коррелограммой).

Процесс Юла. Авторегрессионный процесс Юла определяется как

xt = – 1 xt–1 – 2 xt–2 + t.  	 (6.32)

Как и в марковском процессе t независима от xt–1 и xt–2.

Умножая это уравнение последовательно на xt–1 и xt–2 и беря математические ожидания, получим:

Откуда

;

,

или

;

.

И, вообще, умножая выражение (64) на xt–k (k  1), получим ряд уравнений

k + 1 k–1 + 2 k–2 = 0.

Они могут быть использованы для выражения  более высоких порядков через первые две автокорреляции, которые полностью определяют коррелограмму.

Для стационарности процесса Юла должны соблюдаться условия:

1 < 2;

– 2 < 1 – 1.

Коэффициенты  общего линейного авторегрессионного процесса определяются из так называемых уравнений Юла-Уолкера:

1 + 1 2 + 2 3 +... + h–1 h = –1;

1 1 + 2 + 2 3 +... + h–2 h = –2;

2 1 + 1 2 + 3 +... + h–3 h = –3;

...

h–1 1 + h–2 2 + h–3 3 +... + h = –h.

Как видим, все автокорреляции ряда определяются первыми h автокорреляциями.

Значения автокорреляций определяются в виде:

, , ,

где N – число членов ряда;

;

.

Для авторегрессионной модели порядка h

xt = – 1 xt-1 – 2 xt-2 –... – h xt-h

справедлива рекуррентная формула, позволяющая определить оценку h+1 для модели порядка (h + 1) по оценкам j(h) (алгоритм Левинсона-Дурбина):

.

Здесь   дисперсия случайного остатка ; .

В этом случае модель порядка (h + 1) будет иметь вид

xt = –1 xt–1 – 2 xt–2 –... – h xt–h – h+1 xt–(h+1).

Если авторегрессионная модель имеет истинный порядок, равный h, то должно выполняться условие

(что даёт условие проверки правильности выбранного порядка модели).

Для проверки правильности выбранного порядка модели при h=2 следует определить

, .

Если 3 = 0, то можно считать, что

xt = – 1 xt–1 – 2 xt–2.

Изложенное выше приводит к следующим алгоритмам построения моделей кинетических процессов (временных рядов) по данным нормального функционирования.

Алгоритм составления авторегрессионной модели (АР-модели):

1. Определение дискретных центрированных значений

{xt} = {x ( t),..., x (N  t)} = {x1, x2,..., xN}

(при использовании нецентрированных значений обязательно последующее центрирование с предварительным определением скользящих средних).

2. Вычисление оценок автоковариаций с задержкой k:

;

(p предварительно следует задать).

3. Вычисление коэффициентов автокорреляции с задержкой k:

; .

4. Решение системы уравнений Юла-Уолкера (относительно ):

;

;

;

...

.

В матричной форме

pA = R,

где

, , .

Оценка искомых коэффициентов  получится в виде

A = p–1 R.

Искомая АР-модель будет иметь вид

.

Для АР-модели 2-го порядка

; ; ; ;

; ; .

Откуда искомая модель

.

Рассмотрим далее определение оценки  по оценкам  (алгоритм Левинсона-Дурбина).

Пусть решением уравнения Юла-Уолкера определена АР-модель порядка p:

.

Для определения  справедлива рекуррентная формула

,

где

.

Модель (p + 1)-го порядка будет иметь вид

.

Если АР-модель имеет истинный порядок, равный m, должно выполняться

Это даёт условие проверки правильности выбранного порядка модели.

В частности, для проверки правильности выбора порядка модели при 
p = 2 следует определить

;

.

Если  = 0, то можно считать, что

.

Дисперсия оценки {xt} по МНК определится в виде:

.

Оказывается, при N  

.

Поэтому естественно принять

.

Оценку порядка  для АР-модели можно получить из условия

,,

где L – установленный предельный порядок модели.

Таким образом,

.

Справедлива формула для оценки энергетического спектра

.

В частности, при p = 2

;

; .

Рассмотрим далее построение авторегрессионной модели со скользящим средним (АРСС-модели). Здесь модель представляется в виде

.

Введя

A (z–1) = 1 – a1 z–1 –... – ap z–p;

B (z–1) = 1 + b1 z–1 +... + bq z –p,

получим

A (z –1) xt = B (z –1) et.

Определение ,  осуществляется с помощью модифицированной системы уравнений Юла-Уолкера:

;

,

или, введя

,

; ,

получим

.

Чтобы оценить параметры скользящего среднего, введём

.

Тогда

 et + b1 et–1 +... + bq et–q.

Получили СС-модель процесса .

Автокорреляция  для :

Пусть оценки , , уже определены решением уравнения

A = pM–1 RM.

Пусть затем определены значения

.

Определим

.

Тогда для определения ,  получим уравнения

;

;

...

;

.

Отметим, что эти уравнения нелинейны.

В частности, для q = 2 получим:

.

Откуда

; ;

.

Определив  по найденному значению , получим модель СС-процесса :

.

Окончательно получим АРСС-модель процесса xt в виде

.

Определение  производится на основе формул

.

## 6.5. Регрессионные методы идентификации

### 6.5.1 Статическая задача для системы с одним выходом

Рассмотрим линейную статическую систему, имеющую m входов X1,..., Xm и один выход Z (рис. 6.19). Она описывается следующим линейным уравнением:

Z = a0 + a1 X1 + a2 X2 +... + am Xm.  	(6.33)

Используя серию измерений величин Z, Xj (j = 0, 1,..., m) в r моментов времени, можно определить параметры ai. По r совокупностям измерений вычисляются  и , где ,  – средние значения Z, Xj для указанных серий измерений. Введём

,    	 (6.34)

.     	(6.35)

Тогда уравнение (6.33) принимает вид

z = a1 x1 + a2 x2 +... + am xm,   	(6.36)

или в векторной форме

,	(6.37)

где  – вектор-столбцы с элементами xj, aj соответственно.

Процесс

X1

X2

Z

Xm

Рис. 6.19

Количество r последовательных измерений удовлетворяют соотношениям

(6.38)

где  обозначает момент измерений z, xT ( = 1, 2,..., r). Введём вектор  и матрицу  следующим образом:

; 	(6.39)

.	 (6.40)

Следовательно, система уравнений (6.38) может быть записана в векторной форме:

.	(6.41)

Предполагая, что компоненты вектора  в уравнении (6.41) являются оценками  истинного вектора , можно с помощью уравнения (6.41) получить такие оценки  вектора , что

.	(6.42)

Легко показать, что наилучшая в смысле наименьших квадратов оценка  вектора  удовлетворяет уравнению

,   	(6.43)

так что

,	(6.44)

что и позволяет построить процедуру идентификации вектора  на основе линейной рагрессии и метода наименьших квадратов. Отметим, что матрица  существует только тогда, когда матрица  не является особенной.

Число измерений r должно быть больше числа идентифицируемых параметров (r  m). Если r = m, то в оценке  шум измерений не будет сглажен. Поэтому для адекватной идентификации требуется по крайней мере m + 1 измерений, причём в течение этого периода система предполагается стационарной.

Пример. Установить зависимость предела прочности при сжатии Rсж от твёрдости T и модуля деформации Е15 эпоксидных композитов.

Результаты экспериментов приводятся в табл. 6.5.

Таблица 6.5

| Z | 117 | 100 | 120 | 57 | 99 | 102 | 79 | 64 | 74 | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 6,01 | 5,05 | 6,15 | 2,94 | 5,06 | 5,23 | 4,05 | 3,40 | 3,79 | 4,44 |
| X2 | 3,62104 | 4,71104 | 3,51104 | 1,06104 | 4,71104 | 4,48104 | 6,57104 | 8,52104 | 7,25104 | 5,71104 |

Принято: X1 = T, X2 = E15, Z = Rсж.

Имеем:  = 4,61;  = 5,01  104;  = 89,9.

Для центрированных значений переменных данные эксперимента приводятся в табл. 6.6.

Таблица 6.6

| Z | 27,1 | 10,1 | 30,1 | –32,9 | 9,1 | 12,1 | –10,9 | –25,9 | –15,9 | –2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 1,40 | 0,44 | 1,54 | –1,67 | 0,45 | 0,62 | –0,56 | –1,21 | –0,82 | –0,17 |
| X2 | –1,39104 | –0,3104 | –1,5104 | –3,95104 | –0,3104 | –0,53104 | 1,56104 | 3,51104 | 2,24104 | 0,7104 |

В соответствии с предыдущим значение z() при -измерении

z()  a1 x1() + a2 x2(),

и для параметров линейной модели будем иметь:

= (19,1; – 1,26  10 –5).

Окончательно получим

Rсж = 2,48 + 19,1 T – 1,26  10 -5 E15.

Как видим, относительная ошибка вычисления Rсж по модели не превышает приблизительно 1 %. Одновременно отметим, что исходная таблица измерений обладает избыточностью (достаточно знания одного из двух параметров Rсж или T).

При этом Rсж и T практически от E15 не зависят.

### 6.5.2.Статическая задача для системы 
с несколькими входами и несколькими выходами

По аналогии с процессом с одним выходом процесс, имеющий m входов и n выходов, описывается системой уравнений:

(6.45)

или в векторной форме

,	(6.46)

где

;	(6.47)

,	(6.48)

и

.	(6.49)

Каждая строка в уравнениях (6.45) или (6.46) имеет точно такой вид, как и в уравнениях (6.36) или (6.37) для системы с одним выходом. Так что i-ю строку уравнения (6.45) можно записать в виде:

zi = xT ai,     	(6.50)

где

.	(6.51)

Подобно процессу с одним выходом для r измерений (r  m + 1), величины zi, xj (i = 1,..., n; j = 1,..., m) определятся в виде

;	(6.52)

.	(6.53)

Индекс в скобках () означает -ю совокупность измерений ( = 1, 2,..., r), а  – то же самое, что и в уравнении (6.40). Поэтому указанные выше r измерений удовлетворяют для i-го выхода соотношениям

(6.54)

или в матричной форме

zi = U ai.	(6.54’)

Поскольку уравнения (6.54) аналогичны уравнениям (6.37) и (6.40) для системы с одним выходом, то наилучшие в смысле регрессии по методу наименьших квадратов оценки   i удовлетворяют соотношению

. 	(6.55)

При идентификации  в соответствии с (6.55) предполагается, что r  m + 1, как и для случая с одним выходом. Поскольку для всех i рассматривается одна и та же матрица измерений U (i обозначает i-ю строку уравнения (6.55)), все элементы матрицы A можно полностью идентифицировать по m + 1 измерениям; при этом одновременно идентифицируются ai для всех i.

### 6.5.3. Регрессионная идентификация динамических процессов

Рассмотрим в качестве примера динамическую систему, описываемую уравнением

,	(6.56)

где ,  –  n-мерный вектор состояния и m-мерный вектор управления (вход) соответственно; ,  –  матрицы коэффициентов.

Пусть

;

.

Тогда при t = tk  k  t из выражения (6.56) получим

,

или

.

Откуда

.

Введём матрицы

;

.

Тогда из выражения (6.56) получим приближённое уравнение

.    	(6.57)

Введём теперь (n + m)-мерный вектор

и (n  (n + m))-матрицу

.

Тогда уравнение (6.57) можно записать в виде

. 	(6.58)

Отметим, что выражение (6.58) справедливо при всех k в силу стационарности матрицы Ф. В развёрнутом виде (6.58) представляется следующим образом:

| x1k+1 = a11 x1k +... + a1 n xnk + b11 u1k +... + b1 m umk; x2k+1 = a21 x1k +... + a2 n xnk + b21 u1k +... + b2 m umk; ... xnk+1 = an1 x1k +... + an n xnk + bn1 u1k +... + bn m umk. | (6.59) |
| --- | --- |

Эти уравнения соответствуют системе, указанной на рис. 6.20.

x1k+1

x1k

x2k+1

xnk

xnk+1

u1k

unk

Рис. 6.20

Так как x1k+1,..., xnk+1 в соответствии с системой уравнений (6.59) определяются изолированно, то для xik+1, определяемой i-м уравнением, справедлива схема, приведённая на рис. 6.21.

Известно, для регрессионной идентификации параметров управления

xik+1 = ai1 x1k +... + ai n xnk + bi1 u1k +... + bi m umk ()

необходимо иметь r  n + m + 1 совокупностей синхронных измерений xik+1 и x1k,..., xnk, u1k,..., umk.

x1k

xnk

xik+1

u1k

unk

Рис. 6.21

В качестве таких измерений возьмём

...

Это можно сделать, так как указанные совокупности должны удовлетворять системе уравнений (6.59).

Введя

,

,

получим, что указанные выше r измерений удовлетворяют для i-го выхода xik+1 соотношениям:

или в матричной форме

где

;

.

Тогда в соответствии с выражением (6.36) оценки параметров , удовлетворяют соотношению

.

Введём

.

Тогда

.