# 8. МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ МАТЕРИАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## 8.1. Однокритериальная оптимизация. Функционалы качества

Рассмотрим строительные материалы, кинетические процессы в которых имеют вид (6.12). Из предыдущего следует, что с увеличением 0 значения 2 и 1r=λ2λ1 возрастают, а 1λ2 и  – убывают; при увеличении n значения 2 и 1r=λ2λ1 убывают, а  и  – возрастают.

Также очевидно, что увеличение 2 ведет к уменьшению абсциссы tn точки перегиба процесса x(t) при значениях , близких к 1. При ttn процесс x(t) определяется значением 2. Таким образом, значение 2 должно находиться в некотором интервале: большие значения 2 могут привести к чрезмерно быстрому увеличению контролируемого параметра в начале процесса; малые значения 2 могут привести к чрезмерно длительному времени его выхода на эксплуатационное значение. Отметим, что увеличение 2 (уменьшение tn) соответствует увеличению 0. Отсюда следует, что увеличение 2 ведет к постепенному переходу гетерогенной системы в гомогенную (tn = 0), возможно, и с потерей необходимых свойств. Так что, как и следовало ожидать, гомогенная система является предельной для гетерогенной при tn .

Качество композиционного материала определяется и значением 1 (или ), которое также должно лежать в определенном диапазоне.

Указанное выше естественным образом приводит к возможности использования для оценки качества композиционного материала функционала [111–117]:

(8.1)

или

ΦS=f⋅λ2+a ⋅1λ2+br+c⋅1r,

где f, a, b, c – весовые константы.

Без ограничения общности рассуждений можно принять f = 1 (это равносильно масштабированию Ф(S)).

Подставляя λ1 ξ, ω0 и λ2 ξ ω0 в (8.1), получим:

(8.2)

Границы областей Dk равных оценок качества композиционного материала определяются как линии уровня Ф = Ф(, 0) = dk = const, а области Dk – двойными неравенствами

| где N – | балльность шкалы; |
| --- | --- |
| k – | класс (оценка качества) композиционного материала в баллах в выбранной шкале. |

Границы областей равных оценок определяются функциями

где 	 –р =,

q =

Уточнение весовых констант а, b, с осуществляется в соответствии с нижеприводимой методикой, пригодной и для случая глобального аддитивного критерия

K=j=1sαjKj

(Kj – нормированные частные критерии,  – весовые константы).

А именно:

1. Задаются начальные значения весов

αj0=1s.

2. Вычисляется интегральная оценка

K=j=1sαj0Kj.

3. Определяются коэффициенты корреляции частных оценок Kj оценкой K:

ρj=γKjγ−Kj ⋅Kγ−K γKjγ−Kj2⋅γKγ−K2, j=1, s.

4. Определяются уточненные значения весовых констант αj:

5. Определяется уточненное значение оценки:

6. Итерационная процедура по пп. 3-5 осуществляется до выполнения условия

В результате будет получена оценка

Здесь полученные значения весовых констант не зависят от их начальных значений αj0, а определяются только долей участия частных критериев Kj в общем функционале качества K.

Очевидна возможность использования предложенной методики и в случае

K=j=1sαj ν=1mjβjν Kjν,

где  Кj –  частные критерии (например, прочность, твердость, реологические свойства и т.д.); Кj –  параметры, определяющие Кj (например, параметры, определяющие кинетические процессы набора прочности, твердости и т.д.).

Весовые константы j определяются аналогично j на основе коэффициентов корреляции

.

Идентификация областей Dk равных оценок осуществляется выбором числовых значений dk на основе сравнения расчетных границ областей с экспериментальными.

Выбором 0 и n всегда можно отнести рассматриваемую систему к требуемому классу, определяемому функционалом ΦS.

Если 0 и n мало связаны между собой, то улучшение качества материала можно осуществить с использованием направления вектора-градиента grad Φ ξ,ω0 = ∂Φ∂ξ, ∂Φ∂ω0. А именно, класс системы улучшается при движении в антиградиентном направлении.

На рис. 8.1 приводятся области равных оценок при значениях весовых констант f = а = b = с= 1/4 и значениях dk = 2,5; 5; 7,5.

На рис. 8.2, 8.3 приводятся границы областей равных оценок на плоскости (0, n). При известных весовых константах выбор чисел 01 и 02 относит рассматриваемый материал к соответствующему классу в используемой шкале. Так, точка Т соответствует композиционному материалу с параметрами 0 = 0,174, n = 0,175;  в точке А,  в точке В.

Связь характеристик материала с параметрами модели определяется экспериментально.

В качестве примера рассмотрим синтез материала на основе Вольского ПЦ 400 Д-20 с суперпластификатором С-3 (товарного, легкой и тяжелой фракций) из условия обеспечения требуемой кинетики набора прочности.

Параметрическая идентификация рассматриваемого процесса сводится к определению одной из совокупностей (tn, 2, xm), (, 0, xm), (1, 2, xm), 
(0, n, xm).

Значения xm, tn, 2 определялись по экспериментальным зависимостям x(t).

В результате уточнения значений параметров из условий обеспечения адекватности модели и процесса x(t) в соответствии с предыдущим получим xm= 0,85; tn = 2,8; 2 = 0,77; 1 = 0,77;  = 1,81; 0 = 0,232; n= 0,42.

Оценка качества материала с точки зрения кинетики набора прочности с использованием функционала ΦS дает балльную оценку ΦS=6,36.

D7,5

D5

d=2,5

d = 5

d=7,5

0

60

50

40

30

20

10

1,5

2

2,23

2,5

2,7



A

D2,5

A

A

0

Рис. 8.1. Вид областей равных оценок в плоскости 00

A

C

A

B

B

B

A   – 01 = 02,

B   – 
= 1,

AC –  n02(02)

n01 = 01

d=5

d=2,5

d=7,5

n01

01

60

50

40

30

20

10

70

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Рис. 8.2. Границы областей равных оценок в плоскости ω010n01

Рис. 8.3. Границы областей равных оценок в плоскости w020n02

Улучшение класса системы осуществляется с использованием на-правления grad Ф. Для рассматриваемого случая он является направляющим вектором нормали к линии уровня FS=6,36, проходящей через точку M0(1,81; 0,232) (рис.8.4):

w0−0,232=-5x−1,81.

Рис. 8.4. Пример синтеза строительных материалов с использованием областей равных оценок

Как следует из расположения линий уровня, для улучшения класса системы следует уменьшить . Тогда, задав шаг Dx, найдем соответствующее изменение Δω0 из условия, чтобы точка M1ξ+Δξ; ω+ω0 лежала на нормали со стороны вектора –grad Ф.

Таким образом, для улучшения класса системы требуется на указанные величины уменьшить  и 0.

Как показывают эксперименты по определению влияния молекулярных фракций суперпластификатора С-3 на кинетику набора прочности цемента, можно считать 2 = const.

При этом, как следует из

tn=1λ1−λ2 lnλ1λ2,

в окрестности М0 значение  tnλ1<0, то есть для уменьшения tn следует увеличить 1.

В частности, при Δξ=−0,1 получим М1 (1,71; 0,682). При этом ΦМ1=2,46 < ΦM0=6,36 (качество материала в т. М1 лучше, чем 
в т. М0). При этом в т. М1: 1=2,11; tn = 1 (соответствует использованию легкой фракции).

Таким образом, задача синтеза композиционного материала с точки зрения получения оптимальных параметров кинетических процессов с применением областей равных оценок решена полностью.

Свертывание критериев позволяет использовать указанную методику в случае многокритериальной оптимизации.

Решение рецептурно-технологических вопросов при разработке
материала в большинстве случаев облегчит использование функций λ2=λ2 ω0, n; λ1=λ1 ω0, n; r=r ω0, n. Займемся их определением.

Линии уровня функции λ2 ω0, n определяются уравнением

n−n2−ω02=λ20=const.

Имеем:

n2−ω02=n−λ20,

откуда

n=λ202+12λ20  ω02.

Вид линий уровня приводится на рис. 8.5.

Рис. 8.5. Вид линий уровня λ20=const

Таким образом, при движении вдоль параболы  значение 2 постоянно и равно λ20.

Рассмотрим две линии уровня λ2=λ21>0, λ2=λ22>0, λ22>λ21. Абсцисса их точки пересечения определяется уравнением

λ212+1λ21 ω02=λ222+12λ22 ω02.

Откуда

ω0n=λ21 ⋅λ22.

При ω0=λ21 ⋅λ22 линия уровня n=λ222+12λ22 ω02 проходит выше линии уровня n=λ212+12λ21 ω02, а при значениях ω0>λ21 ⋅λ22 первая линия уровня проходит ниже второй (рис. 8.6).

Направление наискорейшего роста 2 совпадает с направлением grad 2(0,n) и перпендикулярно направлению касательной к линии уровня в заданной точке.

Рис. 8.6

Аналогично определим далее линии уровня функции λ1ω0, n:

n=λ102+1λ10 ω02.

Линии уровня r=r0=const определятся из условия

r=ξ+ξ2−12=nω0+nω02−12=r0.

Откуда искомая линия уровня:

n=1+r02 ⋅r0 ⋅ω0 ω0, n>0, r>1.

Пусть, например, при получении материала выбирается направление движения, обеспечивающее выполнение условия  = const. Тогда корни 1, 2 и переменная r станут функциями лишь одной переменной 0. При этом будем иметь:

то есть скорости изменения корней вдоль прямой  = const постоянны при изменении 0, а r равняется квадрату мгновенной скорости изменения 1(0):

r=dλ1dω02.

Соответствующие зависимости приводятся на рис. 8.7…8.9.

Рис. 8.7. Зависимость λ1=λ1ω0,ξ

Рис. 8.8. Зависимость λ2=λ2ω0,ξ

Рис. 8.9. Зависимость r=rξ

При изменении  в 10 раз от 1 до 10 скорость изменения 2 уменьшается в 20 раз, а скорость изменения 1 увеличивается в 20 раз. Значение r увеличивается в 400 раз.

При увеличении t=arctg ξ от π4 до π2 ξ∈1, ∞ 2 уменьшается, а 1 и r – увеличиваются.

Пусть исходная точка М0ξ, ω0 находится между прямыми ξ=ξ1 и ξ=ξ2, 1<ξ1<ξ2 (рис.8.10, 8.11), и пусть граница класса системы определяется линией уровня Φξ, ω0=d. Тогда для улучшения класса системы следует точку M1 взять в направлении M0N. При этом М1 может находиться как левее, так и правее линии  = const и Ф = const, угол между касательными которых определится по

cos ϕ=∂Φ∂ξ∂Φ∂ξ2+∂Φ∂ω02.



M0

grad Ф

0

=2

=1

=const

M1



N

T

10

Рис. 8.10. Взаимное расположение областей равных оценок в плоскости ξ 0 ω0 
и  линий уровня =const

Рис.8.11. Расположение M1 относительно линий уровня =const

Укажем обобщение приведенных методов идентификации кинетических процессов и оценки качества материалов на случай кинетических процессов более общего вида, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами более высокого порядка. Такое обобщение требуется, например, для случая кинетики набора прочности, имеющей не одну, а две точки перегиба. Здесь для оценки качества материала можно использовать функционал вида

ΦS=fλm+a1λm+br+c1r,

,

где (−λi) – корни характеристического полинома, λi>0, i=1, k; f, a, b, c –  весовые константы.

## 8.2. Оптимизация структуры и свойств 
эпоксидных композитов повышенной плотности

Рассматриваемые здесь композиционные строительные материалы для защиты от радиации должны обладать некоторыми специфическими свойствами, высокой средней плотностью, наличием элементов с большими атомными номерами, отсутствием кристаллической решетки, минимальным содержанием элементов, образующих долгоживущие нуклиды и т.д.

Формирование структуры эпоксидных композитов повышенной плотности в определенной степени описывается полиструктурной теорией 
В.И. Соломатова. Сущность ее, как уже отмечалось, состоит в выделении в единой структуре взаимозависимых структур, прорастающих одна в другую («структура в структуре»). Оптимизация режимов формирования отдельных структур в полиструктуру и определяет рецептуру и технологию изготовления композитов.

В частности, полимерные композиционные материалы имеют сложную структуру. Они состоят из полидисперсных наполнителей, заполнителей и полимерных материалов с различными свойствами и могут иметь комплекс новых свойств, не присущих исходным материалам. Их микроструктура образуется при совмещении дисперсного наполнителя и вяжущего и в полимеррастворах выполняет роль связующего. Свойства микроструктуры определяются процессами, протекающими на границе раздела фаз, вязкостью связующего, активностью и дисперсностью наполнителя, степенью наполнения, наличием ПАВ и т.д. Макроструктура образуется при совмещении связующего и заполнителей. Свойства макроструктуры в значительной мере определяются степенью заполнения композиционного материала.

С учетом указанного оптимизация структуры композиционных материалов сводится к оптимизации полимерной матрицы и полифракционной смеси наполнителей и заполнителей с последующим их совмещением с целью получения композита с оптимальными, в принятом смысле, характеристиками.

При решении рецептурно-технологических и технико-экономических задач возможно применение предложенного метода в сочетании с полиномиальными моделями вида

Y=b0+i=1kbixi+i<jbijxixj+i=1Бkbiixi2+⋯+ε,

где b0, bi, bij, bii  –  определяются с использованием статистических методов планирования эксперимента;  – случайная величина, учитывающая совокупность ошибок эксперимента.

Ниже приводятся результаты апробации оптимизации структуры и свойств эпоксидных композитов с использованием областей равных оценок с точки зрения получения требуемых видов двух кинетических процессов, а именно, набора прочности и тепловыделения. На рис. 8.12, 8.13 приводятся указанные процессы для эпоксидных композитов повышенной плотности при различных П/Н и модификаторов. Соответствующие точки перегиба получены на основе экспериментального изучения пластично-вязких свойств эпоксидных композитов с использованием пластометра КП-3 по методике, основанной на внедрении в смесь конуса, с последующим расчетом пластической прочности (рис. 8.12).

Рис. 8.12. Влияние степени наполнения и пластификаторов оптимальной концентрации на пластическую прочность ЭК повышенной плотности: 
1 – П:Н=1:5; 2 – П:Н=1:20; 3 – П:Н=1:10 и ММ; 4 – П:Н=1:10; 
5 – П:Н=1:18 и ММ, 6 – П:Н=1:15

В исходном эксперименте (рис. 8.13 кривая 1) применялась эпоксидная смола ЭД-16, отверждаемая ПЭПА 15 % от массы смолы. Остальные кривые на рис. 8.12, 8.13 с возрастающими номерами соответствуют последовательному синтезу композитов с использованием областей равных оценок качества материала на основе разработанного функционала FS. Композитам с оптимальными характеристиками соответствуют кривые 5 на этих рисунках со следующими значениями параметров моделей:

– для набора прочности,

– для процесса тепловыделения.

В соответствии с предыдущим кинетические процессы набора прочности имеют вид

,

значения параметров кинетических процессов, приведенных на рис. 8.13, приводятся в табл. 8.1.

Таблица 8.1

Значения параметров кинетических процессов набора прочности, приводимых на рис. 8.13

| № | xm | tn | 2 | =2 tn | r | 1 |  | 0 | n | FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 4,17 10-4 | 0,7 | 2,9 10-4 | 3,51 105 | 2,45 105 | 295 | 414 | 1,22 105 | 8,77 104 |
| 2 | 103 | 4,04 10-4 | 0,73 | 2,95 10-4 | 3,42 105 | 2,5 105 | 293 | 426 | 1,25 105 | 8,55 104 |
| 3 | 110 | 4,08 10-4 | 0,74 | 3,02 10-4 | 3,3 105 | 2,44 105 | 286 | 426 | 1,22 105 | 8,25 104 |
| 4 | 118 | 4,06 10-4 | 0,75 | 3,05 10-4 | 3,25 105 | 2,44 105 | 285 | 427 | 1,22 105 | 8,12 104 |
| 5 | 128 | 3,99 10-4 | 0,77 | 3,08 10-4 | 3,2 105 | 2,46 105 | 282 | 435 | 1,22 105 | 8,00 104 |
| 6 | 135 | 4,00 10-4 | 0,8 | 3,2 10-4 | 3,01 105 | 2,41 105 | 275 | 438 | 1,20 105 | 7,52 104 |

Как видим, во всех случаях tn мало, мало и ν, в связи с чем r принимает большие значения, так что из r=λ1λ2 следует λ1>>λ2.

Справедливо

xmλ1−λ2≈xmλ1.

При рассматриваемых значениях t

;

λ2e−λ1t−λ1e−λ2t−λ1e−λ2t.

Откуда

x≈xmλ1−λ1e−λ2t+xm=xm1−e−λ2t.

Рис. 8.13. Влияние степени наполнения и пластификаторов оптимальной концентрации
 на кинетику набора прочности ЭП повышенной плотности: 
1 – П:Н=1:5; 2 – П:Н=1:20; 3 – П:Н=1:10; 4 – П:Н=1:10 и ММ; 5 – П:Н=1:15; 6 – П:Н=1:18 и ММ

Что касается функционала, используемого для оценки качества строительных материалов с точки зрения оптимизации параметров кинетических процессов, то в данном случае определяющим параметром будет единственный параметр 2=. При этом справедливо λ1λ2>>λ2, λ2λ1»0, λ2»0, 1λ2 достаточно велико, так что

ΦS=a1λ2+bλ1λ2=a+bλ1λ2.

Учитывая bλ1>>a, получим

ΦS≈bλ1λ2=br.

Границы областей равных оценок (в плоскости Ф0r) будут определяться значениями r и будут представлять собой прямые, выходящие из начала координат (заметим, r³1).

Имеем

ΦS=bξ+ξ2−12.

Таким образом, для улучшения класса системы следует двигаться в сторону уменьшения , что хорошо согласуется с приведенным ранее.

Установим взаимное расположение кривых x(t) в зависимости от 2 и xm.

Имеем

xt=xm−xme−λ2t,

∂x∂λ2=xmte−λ2t>0, ∀ t≥0,

¶x¶xm=1−e−λ2t.

Отсюда следует, xλ2,t возрастает с ростом 2 (рис. 8.14).

Из ¶x¶xm>0 следует e−λ2t <1. Откуда  (рис. 8.15).

Из ¶x¶xm<0 следует e−λ2t>1 или t<0λ2>0!. Таким образом, этот случай не имеет места.

Рис. 8.14. Взаимное расположение графиков 
кинетических процессов для различных 2

Рис. 8.15. Взаимное расположение графиков кинетических процессов
для различных xm

Из изложенного выше следует, что увеличения эксплуатационного значения прочности можно достичь увеличением 2. При увеличении 2 уменьшается r, стало быть уменьшается FS. То есть качество строительного материала улучшается. При этом пластическая прочность определяется в силу предыдущего значением tn.

При обработке экспериментальных данных 2 определялась по формуле

(8.3)

Действительно,

xt=xm1−e−λt;

lnxm−xt=lnxm−λt;

.

Откуда и следует (8.3).

Из предыдущего следует

;

ΦS≈14r.

Приведенные на рис. 8.13 экспериментальные зависимости подтверждают правильность предложенной методики синтеза на основе областей равных оценок в соответствии с разработанным функционалом качества строительных материалов.

Рассмотрим далее оптимизацию кинетического процесса тепловыделения в эпоксидных композитах.

Как уже отмечалось, процесс полимеризации эпоксидных композитов сопровождается тепловыделением. Кинетический процесс тепловыделения имеет вид, приведенный на рис.6.1 (кривая 2).

Приведем ряд соотношений, существенно облегчающих параметрическую идентификацию. Часть их них совпадает с аналогичными соотношениями, для процесса, приведенного на рис. 6.1 (кривая 1).

Кинетический процесс тепловыделения представим в виде:

xt=c1e−λ1t+c2e−λ2t+xm,

который является решением задачи Коши для дифференциального уравнения второго порядка.

Постоянные интегрирования связаны соотношениями:

Справедливо

.

Откуда

tm=1λ1−λ2−c1c2λ1λ2,

λ1>λ2,λ1λ21,−c1c20.

Далее

λ1−λ2tn=ln−c1c2λ1λ2λ1λ2=ln−c1c2λ1λ2+lnλ1λ2.

Откуда

tn=1λ1−λ2ln−c1c2λ1λ2+1λ1−λ2lnλ1λ2.

Так что, как и для процесса на рис. 6.11, справедлива следующая связь между tm и tn:

tn=tm+d,

где

d=1λ1−λ2lnλ1λ2.

Полученное уравнение относительно 1 (при заданных 2 и  ) имеет решение при 2<1.

Так же справедливо

tm=1λ1−λ2ln−c1c2+d,

tn=1λ1−λ2ln−c1c2+2d.

В конце переходного процесса (рис. 8.16)

.

Рис. 8.16. Определение l2 по концу кинетического процесса

Имеем

lnytlnyt+T=c2e−λ2tc2e−λ2t−λ2T=eλ2T.

Откуда для приближенного определения l2 получим следующую формулу:

Задавая различные значения T, будем получать соответствующие значения 2. Усреднив, получим более точное значение 2.

Из

2eλ2t=yt

получим

lnc2=lny+λ2t,

c2=elny+λ2t.

Усреднение значений с2, вычисленных при различных значениях t, даст возможность определить более точно значение с2, с2>0, x0−xm<c2.

Тогда значение постоянной с1 определится в виде

c1=x0−xm−c2,c1<0,

а значение 1 определится как корень уравнения

d=1λ1−λ2lnλ1λ2

( и 2 уже определены).

Из начального условия определится

x0=-c1λ1−c2λ2.

Вышеприведенное позволяет получить аналитическое выражение кинетического процесса.

На рис. 8.17 (кривая 1) приводится кинетический процесс тепловыделения при полимеризации ненаполненной смолы ЭД-16, отвержденной ПЭПА в количестве 15 % от массы смолы, кривая 2 соответствует саморазогреву смеси при степени наполнения П/Н=1/5 (в качестве наполнителя и заполнителя использовалась двухфракционная смесь стекла ТФ-110).

Здесь определяющими параметрами процесса являются .

Максимальная температура xtm саморазогрева смесей при полимеризации, как следует из предыдущего, равно как и значение xtn, в наибольшей степени определяется величинами 1 и 2. Это позволяет оптимизацию состава эпоксидных композитов проводить с использованием приведенного ранее функционала качества.

Кривой 2 соответствует значение функционала

FS=140,0156+10,0156+0,150,0156+0,01560,15=18,45.

При этом w0=0,0484,x=1,71,n=0,0828.

На рис. 8.18 приводятся границы областей равных оценок, соответствующих значениям 18,45 и 18,29.

Как видим, для улучшения кинетического процесса следует уменьшить . Увеличение чувствительности функционала легко осуществляется выбором весовых констант.

В результате использования указанной методики последовательно получены процессы 3, 4, 5 (рис. 8.17).

Кривая 5 соответствует эпоксидному композиту с оптимальными характеристиками.

Параметры, приведенных на рис. 8.17 процессов, приведены в табл. 8.2. Как видно, наибольшие изменения претерпевают в процессе синтеза значения начальных скоростей x0 (они то и определяют начальную скорость полимеризации).

Таблица 8.2

Значения параметров кинетических процессов тепловыделения, приводимых на рис. 8.17

| № п/п | Кинетические процессы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 26 | 0,515 | 1,81 | 18,46 | 18,46 | 15,21 |
| 2 |  | 16 | 0,0484 | 1,71 | 18,5 | 18,45 | 9,32 |
| 3 |  | 2,38 | 0,0239 | 1,11 | 17,4 | 17,4 | 7,8 |
| 4 |  | 1,1 | 0,0216 | 1,07 | 1,11 | 17,31 | 7,53 |
| 5 |  | 0,85 | 0,0212 | 1,06 | 1,07 | 17,29 | 7,52 |

Однако использование указанного функционала затрудняется сложностями геометрической иллюстрации областей равных оценок (вместо двух переменных , 0 или n0, 0 будет три – добавится x0).

Рис. 8.17. Влияние степени наполнения (П:Н) на температуру саморазогрева смесей  при полимеризации немодифицированных ЭК: 
1 – ненаполненная смола; 2 – П:Н=1:5; 3 – П:Н=1:10; 4 – П:Н=1:15; 5 – П:Н=1:20

Рис. 8.18

Как известно, решение оптимизационной задачи может основываться на использовании различных моделей, единственным требованием к которым является адекватное описание рассматриваемых процессов. Естественно, чем проще такая модель, тем легче ее использовать. Весьма желательно, чтобы параметры модели имели простой физический смысл, а также обладали простотой прогноза структуры и свойств композиционного материала (при определенных изменениях параметров модели) на основе некоторых количественных критериев.

Разработанный метод оптимизации структуры и свойств композиционных материалов на основе областей равных оценок удовлетворяет всем указанным требованиям:

1. Адекватность модели легко проверяется на основе сравнения решений соответствующих задач Коши с реальными кинетическими процессами.

2. Предложенные различные совокупности параметров модели, между которыми имеется взаимно-однозначное соответствие (например, триады (tn,xm,λ2), (λ1,λ2,xm), (w0,n,xm) и т.д.), позволяют установить структуру и свойства композиционных материалов.

3. Предложенный функционал качества является количественной характеристикой качества материала с точки зрения получения необходимых параметров кинетического процесса. Отметим, как положительный момент, возможность использования предложенного функционала при сертификации композиционных материалов в указанном выше смысле.

4. Области равных оценок позволяют прогнозировать качество материала при соответствующем изменении параметров модели. При этом антиградиентное направление движения является направлением наискорейшего улучшения качества материала.

## 8.3. Определение весовых констант в функционале качества

Рассмотрим далее решение задачи определения весовых констант на примере синтеза экологически чистых радиационно-защитных композиционных материалов нового поколения с регулируемыми параметрами структуры.

Как и в любых задачах оптимизации наиболее трудной задачей является определение весовых констант. Здесь они находятся на основе экспериментально полученных кинетических процессов c приемлемыми характеристиками (рис. 8.12) и соответствующими им параметрами 
(табл. 8.3). Последние определены по алгоритмам, приведенным в 111–117.

Для рассматриваемых здесь материалов кинетические процессы описываются дифференциальным уравнением второго порядка.

Границы областей Dk определятся как линии уровня Ф = Ф(, 0) = 
= dk = const.

Для процессов с приемлемыми характеристиками (табл. 8.3) должны выполняться условия:

λ2if+1λ2ia+rib+1rc<dρ, i=1,6,

что при

справедливо при dρ≥8,5 и значениях весовых констант

f=6, a=3, b=0, c=1.

При полученных значениях весовых констант строятся области равных оценок, соответствующие различным классам. А именно, условие ΦS=dk дает:

fλ2+a1λ2+br+c1r−dk=0.

Таблица 8.3

Параметры кинетических процессов набора прочности, 
приведенных на рис. 8.12

| № п/п | 1 | 2 |  | xm | tn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,45 105 | 0,69 | 295 | 75 | 4,17 10-4 |
| 2 | 2,5 105 | 0,72 | 293 | 103 | 4,04 10-4 |
| 3 | 2,44 105 | 0,73 | 286 | 110 | 4,08 10-4 |
| 4 | 2,44 105 | 0,74 | 285 | 118 | 4,06 10-4 |
| 5 | 2,46 105 | 0,75 | 282 | 128 | 3,99 10-4 |
| 6 | 2,41 105 | 0,75 | 275 | 135 | 4,00 10-4 |

Откуда с учетом λ1=k1⋅ω0, λ2=k2⋅ω0 получим:

ω02−d−ck2k1fk2⋅ω0+afk22=0.

Границы областей определятся кривыми:

ω01,k=ω01,kξ,dk;

ω02,k=ω02,kξ,dk;

k=1,N.

Соответствующие различным классам значения ω01ξ и ω02ξ приводятся в табл.8.4, 8.5, а построенные по этим значениям области Dk – соответственно на рис.8.19, 8.20. Значения, выделенные темной заливкой, соответствуют области Dρс приемлемыми характеристиками кинетических процессов; более светлой – с худшими характеристиками в рассматриваемом диапазоне безразмерных коэффициентов демпфирования ξ.

Таблица 8.4

| x | d=8,5 |  | d=9 |  | d=10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w10 | w20 | w10 | w20 | w10 | w20 |
| 1 | - | - | - | - | 0,5 | 1 |
| 10 | 13,37006 | 14,88391 | 9,983305 | 19,93315 | 7,831547 | 25,40989 |
| 20 | 26,68373 | 29,94333 | 19,99166 | 39,96664 | 15,68703 | 50,93377 |
| 30 | 40,01123 | 44,96238 | 29,99444 | 59,97777 | 23,53718 | 76,43225 |
| 40 | 53,34172 | 59,97182 | 39,99583 | 79,98333 | 31,386 | 101,9244 |
| 50 | 66,67336 | 74,97747 | 49,99667 | 99,98667 | 39,2343 | 127,414 |
| 60 | 80,00557 | 89,98123 | 59,99722 | 119,9889 | 47,08232 | 152,9024 |
| 70 | 93,3381 | 104,9839 | 69,99762 | 139,9905 | 54,9302 | 178,39 |
| 80 | 106,6708 | 119,9859 | 79,99792 | 159,9917 | 62,77798 | 203,8772 |
| 90 | 120,0037 | 134,9875 | 89,99815 | 179,9926 | 70,62569 | 229,3641 |
| 100 | 133,3367 | 149,9887 | 99,99833 | 199,9933 | 78,47337 | 254,8508 |

Таблица 8.5

| 1 |  |  |  |  | 0,5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 33,34687 | 37,45479 | 24,99333 | 49,97332 | 19,61237 | 63,68428 |
| 50 | 66,67336 | 74,97747 | 49,99667 | 99,98667 | 39,2343 | 127,414 |
| 75 | 100,0045 | 112,485 | 74,99778 | 149,9911 | 58,8541 | 191,1337 |
| 100 | 133,3367 | 149,9887 | 99,99833 | 199,9933 | 78,47337 | 254,8508 |
| 200 | 266,6683 | 299,9944 | 199,9992 | 399,9967 | 156,9491 | 509,713 |
| 250 | 333,3347 | 374,9955 | 249,9993 | 499,9973 | 196,1868 | 637,1429 |
| 260 | 346,6679 | 389,9957 | 259,9994 | 519,9974 | 204,0343 | 662,6289 |
| 270 | 360,0012 | 404,9958 | 269,9994 | 539,9975 | 211,8818 | 688,1148 |
| 280 | 373,3345 | 419,996 | 279,9994 | 559,9976 | 219,7293 | 713,6008 |
| 290 | 386,6678 | 434,9961 | 289,9994 | 579,9977 | 227,5768 | 739,0867 |
| 300 | 400,0011 | 449,9962 | 299,9994 | 599,9978 | 235,4243 | 764,5726 |
| 310 | 413,3344 | 464,9964 | 309,9995 | 619,9978 | 243,2719 | 790,0585 |
| 320 | 426,6677 | 479,9965 | 319,9995 | 639,9979 | 251,1194 | 815,5444 |
| 330 | 440,001 | 494,9966 | 329,9995 | 659,998 | 258,9669 | 841,0303 |
| 340 | 453,3343 | 509,9967 | 339,9995 | 679,998 | 266,8144 | 866,5163 |
| 350 | 466,6676 | 524,9968 | 349,9995 | 699,9981 | 274,6619 | 892,0022 |
| 360 | 480,0009 | 539,9969 | 359,9995 | 719,9981 | 282,5094 | 917,4881 |
| 400 | 533,3342 | 599,9972 | 399,9996 | 799,9983 | 313,8994 | 1019,432 |
| 500 | 666,6673 | 749,9977 | 499,9997 | 999,9987 | 392,3745 | 1274,29 |
| 600 | 800,0006 | 899,9981 | 599,9997 | 1199,999 | 470,8495 | 1529,149 |

Рис. 8.19. Области равных оценок качества материала 
при ; ; ; (6, )

Рис. 8.20. Области равных оценок качества материала 
при ;; ; (6, )

Для областей Gk, ограниченных линиями уровня, справедливо G1⊂G2⊂…⊂GN.

Материал с оптимальными параметрами ξ и ω0 определится на основе решения задачи нелинейного программирования при целевой функции

и ограничении

.

Решение задачи можно осуществить и с использованием численных градиентных методов: наискорейший переход из класса Di−1 в класс Di (равно как и внутри класса) осуществляется, двигаясь в направлении, противоположном направлению вектора-градиента (перпендикулярном линии уровня , где d соответствует точке M=Mξ,ω0 с параметрами материала ξ и ω0).

Результаты исследований подтвердили целесообразность и эффективность их использования при синтезе экологически чистых радиационно-защитных композиционных материалов нового поколения с регулируемыми параметрами структуры с плотностью до 4500 кг/м3.

## 8.4. Управление качеством. 
Многокритериальная оптимизация

Наибольшая трудность синтеза композиционных материалов связана со сложной иерархической структурой их критериев качества, которая приводит к необходимости решения задачи многокритериальной оптимизации для управления характеристиками материала как сложной системы в условиях неопределенностей целей, знаний об окружающей обстановке (неопределённость природы) и действий. Одним из основных источников системного анализа является исследование операций [118, 119]. Здесь выбор целевой функции (формализация цели) всегда или почти всегда – большая проблема. Цели часто оказываются противоречащими друг другу. Заметим, что этот факт нашёл своё выражение в распространённой фразе: добиться максимума производства с минимумом затрат. Она строго научного смысла не имеет, ибо минимум затрат – нуль, а с нулевыми затратами произвести какую-либо полезную работу нельзя. Но, несмотря на кажущуюся бессмысленность, эта фраза правильно отражает тенденции, интересы оперирующей стороны. Рассмотренная ситуация типична: она показывает, что, даже зная цели оперирующей стороны, исследователь операции ещё не может приступить к решению оптимизационной задачи. Формализация – это не менее важная, а часто, и более трудная часть проблемы.

Для того чтобы свести задачу исследования операции к стандартной задаче оптимизации, необходимо сформулировать и дополнительные гипотезы, не вытекающие из постановки задачи.

Не менее важен вопрос: как сформулировать единую цель, если критериев много:

а ресурс для их достижения находится только в «одних руках»? Здесь математика не может дать однозначного ответа на этот вопрос, но может помочь принять решение и сделать правильный выбор. Это и есть проблема неопределённости целей. Это типично для любого крупного технического и народнохозяйственного проекта. Добиться оптимизации всех критериев одновременно невозможно в принципе. Реально возможно достичь только некоторого компромисса (сочетания требуемых качеств). В этом и заключается основная проблема многокритериальности (неопределённости целей). В связи с важностью проблемы решения задач многокритериальной оптимизации им посвящены многочисленные работы, в частности [119–124].

Приведем ряд замечаний, непосредственно связанных с проблемой многокритериальной оптимизации.

1. Часто при оптимизации структуры и свойств материала, исходя из «закона створа», полагают, что эта задача сводится к однокритериальной. На самом деле этого не будет, стоит хотя бы добавить в число частных критериев, кроме плотности и прочности, также стоимость материала. В этом случае без расстановки приоритетов задачу нельзя свести к однокритериальной.

2. Формулировка оптимизационной задачи в значительной степени определяется современной парадигмой о формировании структуры и свойств композиционных материалов, а также выбором класса моделей. Нелишне вспомнить А.Г. Бутковского, сформулировавшего два общих принципа в рамках общефилософского и методологического осмысления ЕГТУ-ТСУ 125. Первый из них – «Принцип (закон) 100 %-й эффективности математики»: «Для любой реальности (явления, процесса и т.д.) и любой наперед заданной (но не абсолютной) точности существует математическая структура, которая описывает эту реальность с этой точностью, и обратно, для любой математической структуры и любой точности существует реальность, которая описывается этой структурой с этой точностью».

Для полноты приведем и второй («Управленческая парадигма Мира»): «Все существующие в Мире структуры поддерживаются (сохраняются), пока и поскольку их поддерживают (сохраняют) соответствующие им регуляторы обратной связи, при этом наблюдаемые флуктуации (присущие всем величинам) есть не что иное, как ошибки этого регулирования (в смысле теории регулирования)».

3. Налицо проблема выбора класса моделей при формулировке оптимизационной задачи. Модель должна иметь необходимую физическую интерпретацию для воздействия на параметры модели в нужном направлении. Так, используемое в полиструктурной теории понятие «структура в структуре» требует разъяснения и выбора класса модели. Без этого структура материала может быть описана лишь на качественном уровне и нельзя говорить о какой-либо оптимизации структуры (требуются количественные оценки!).

4. Критерии качества материала должны давать количественную оценку. Интересующая характеристика материала может определяться различными способами, как прямыми измерениями, так и на основе косвенных измерений. Предпочтение, естественно, отдается методу, требующему простых измерений, легкой интерпретации результатов и их формализации.

5. Требует разъяснения термин «адекватность модели». Как указать требуемую точность? Так, формирование навыков управления летательным аппаратом возможно лишь в условиях летательного аппарата, но в известной степени можно и на тренажерах (на пилотажном, комплексном и т.д. с разной степенью приближения к реальному летательному аппарату). Стиль управления зависит от частоты и коэффициента демпфирования летательного аппарата и от многих других факторов; при длительных тренировках на тренажерах происходит адаптация к тренажерам и формирование ложных навыков управления (обычно после 7 «полетов»).

Аналогичная картина имеет место и в материаловедении. К сожалению, с ростом уровня качественного описания возрастает сложность модели. Как ее ограничить?

Количественные показатели критериев качества в рамках выбранного класса модели (параметры qjx) определяются на основе экспериментальных данных и всегда лишь приближенно. При формализации оптимизационной задачи предполагается, что известны точные виды функций qjx. Естественен вопрос: как будут отличаться решения оптимизационных задач при точном и неточном задании qjx? Если некоторый критерий качества qjx носит ярко выраженный экстремальный характер, то при незначительных изменениях факторов  происходит значительное изменение qjx. Как видим, ошибка в формализации qjx может привести к получению значительной ошибки при определении оптимального решения.

### 8.4.1. Синтез материалов на основе решения 
лексикографической задачи оптимизации

При строго упорядоченных по важности критериях q1, q2,…, qm синтез материала сводится к так называемой лексикографической задаче оптимизации [126]. Задание набора указанных критериев при строгой их ранжировке по важности позволяет выделить не только некоторые стратегии в качестве оптимальных, но и упорядочить все стратегии по степени их предпочтительности (так располагают слова в словаре). В детерминированной (при отсутствии случайных и неопределенных факторов) лексикографической задаче каждой стратегии (выбор процентного содержания ингредиентов, гранулометрического состава и т.д.) соответствуют определенные числовые значения частных критериев. Оптимизация структуры и свойств материалов как сложных систем, состоящих из взаимосвязанных подсистем, относящихся к разным иерархическим уровням, также легко представляется в лексикографической форме.

При сравнении двух стратегий в первую очередь используется первый критерий: лучшей считается та стратегия, для которой значение этого критерия больше. Если значения первого критерия для обеих стратегий равны, то применяется второй критерий и предпочтение отдается той стратегии, для которой его значение больше. Если и второй критерий не позволяет выделить лучшую стратегию, привлекается третий и т.д.

Формально лексикографическое отношение предпочтения задается следующим образом:

- стратегия u предпочтительнее стратегии v (обозначается ulexv), если выполняется одно из m условий:

1. q1u>q1v;

2. q1u=q1v, q2u>q2v;

…

r. q1u=q1v, q2u=q2v,…,qr−1u=qr−1v, qru>qrv;

…

m. q1u=q1v, q2u=q2v,…,qm−1u=qm−1v, qmu>qmv;

- стратегии u и v эквивалентны (u ~ v), если

q1u=q1v, q2u=q2v,…,qmu=qmv;

- стратегия u лексикографически не хуже (не менее предпочтительна), чем стратегия v (обозначается ), если выполнено одно из приведенных выше (m+1) условий.

Отметим, любые две стратегии u и v сравнимы по рассматриваемому отношению предпочтения, то есть всегда выполняется одно из условий

ulexv; vlexu; u ~ v.

В общем случае эффективность стратегии u в рамках используемой модели характеризуется множеством чисел , отражающим степень достижения цели операции при использовании этой стратегии.

В лексикографической задаче оптимизации добиваются сколь угодно малого приращения более важного критерия за счет любых потерь по остальным менее важным критериям.

Лексикографически оптимальной будет стратегия u, которая не хуже любой другой стратегии v, если .

При наличии лишь одного критерия эффективности оптимальная стратегия u определяется из условия

q1u=maxu ∈ Uq1u,

где U – множество всех стратегий.

При решении лексикографической задачи оптимизации определяются оптимальные стратегии. Так как все такие стратегии эквивалентны, можно ограничиться отысканием не всего множества U, а лишь одной оптимальной стратегии. Каждый последующий частный критерий сужает множество стратегий, получаемых с помощью всех предыдущих частных критериев:

U⊇U1⊇U2⊇⋯⊇Um; U=Um.

Отметим, если в исходной задаче оптимизации с одним скалярным критерием имеется несколько решений и для дальнейшего выбора последовательно применяются дополнительные критерии, то полученные в результате стратегии будут оптимальными для соответствующей лексикографической задачи с векторным критерием, состоящим из всех поочередно использовавшихся критериев.

### 8.4.2. Метод последовательных уступок

Разработка радиационно-защитных сверхтяжелых материалов осуществлялась с учетом противоречивости частных критериев с использованием ранжировки критериев не столь жесткой, как в лексикографическом случае. При синтезе материала использовался метод последовательных уступок. Процедура включала:

- расположение и нумерацию всех частных критериев в порядке их относительной важности;

- максимизацию первого, наиболее важного критерия;

- назначение величины допустимого снижения (уступки) значения этого критерия;

- максимизацию второго по важности частного критерия при условии, что значение первого критерия не должно отличаться от максимального более чем на величину уступки;

- назначение величины уступки по второму критерию;

- максимизацию третьего критерия при условии, чтобы значения первых двух критериев не отличались от ранее найденных максимальных значений больше, чем на величины соответствующих уступок, и т.д.

Многокритериальная задача сводилась к поочередной максимизации частных критериев и выбору величин уступок (чем уступки меньше, тем приоритет жестче). В качестве оптимальной принималась любая стратегия, соответствующая условному максимуму последнего по важности критерия.

При синтезе материалов использовался и другой подход, основанный на его представлении как задачи оптимизации с ограничениями, которые могут оказаться и противоречивыми. В этом случае максимизируется функционал f0u на множестве U при условии выполнения неравенств

fju≥0, j=1,r.

Если ограничения непротиворечивы, то множество U точек из U – непусто. При отсутствии сведений о совместности неравенств множество U может оказаться и пустым. В связи с этим возникает целесообразность видоизменения исходной постановки задачи, чтобы она оставалась содержательной, когда U – пустое множество, а при совместности ограничений – была бы эквивалента обычной задаче максимизации. Это решалось с использованием идей лексикографической оптимизации. Здесь «степень невыполнения» ограничений оценивается с помощью функционала «невязки»

В качестве ψu использовался функционал

,

(max ψu=0).

Рассмотрим лексикографическую задачу с двумя критериями .

Если ограничения совместны (ψu=0), q1 достигает своего максимума на U. При этом множество его точек максимума в точности совпадает с U (решение рассматриваемой лексикографической задачи совпадает с решениями задачи максимизации f0u при ограничениях fju≥0, j=1,r).

Если же ограничения несовместны, то при максимизации q1 осуществляется максимизация степени выполнения ограничений, а затем уже на множестве точек, обеспечивающих наибольшую степень выполнения (наименьшая степень невыполнения) этих ограничений, максимизируется критерий q2.

Как видим, рассмотренная двухкритериальная лексикографическая задача является обобщением максимизации f0u при заданных ограничениях при отсутствии сведений об их совместности.

При синтезе сверхтяжелых радиационно-защитных материалов в качестве f0u рассматривалась пористость q1x1,x2; в качестве ограничений – ограничения соответственно на q2x1,x2 (прочность на сжатие) и на плотность q3x1,x2. В последующем оказалось возможным исключить из рассмотрения q3x1,x2.

Здесь и ниже использовались полученные методами математического планирования эксперимента [127] для указанных материалов следующие зависимости пористости q1, %, и прочности на сжатие q2, МПа, от объемных долей x1∈0,5;0,6, x2∈0,35;0,4 заполнителя и наполнителя:

q1x1,x2=196,9−1217x1+623,6x2−1064x1x2+1532x12;

q2x1,x2=−305,3+1188x1+57,20x2−1148x12.

Вид функций  и , их линии равного уровня и полученная методом последовательных уступок область поиска для решения задачи оптимизации приводятся на рис. 8.21… 8.23.

Минимальное значение пористости достигается в точке M10,519;0,35, для которой  %. Максимум прочности соответствует точке M20,518;0,4, для которой  МПа.

В дальнейшем при синтезе материала исходили из условий q1≤4%, q2≥22 МПа (область Da, рис. 8.23).

Рис. 8.21. Линии равного уровня для пористости q1=Пб, %

Рис. 8.22. Линии равного уровня для прочности на сжатие q2=Rб, МПа

Рис. 8.23. Область поиска

### 8.4.3. Некоторые способы преодоления неопределённостей целей

Сталкиваясь с многокритериальными задачами, естественно попытаться найти способы сведения их к задачам с одним критерием, поскольку для однокритериальных задач существуют хорошо разработанные методы решения. Эти способы носят неформальный характер, ибо они не могут быть получены как результат решения какой-либо математической задачи. Рассмотрим несколько способов, основанных на операции свертывания критериев [128], позволяющих свести задачу многокритериальной оптимизации к однокритериальной. Основное их преимущество состоит в простоте интерпретации результатов.

Предположим, что иерархической структуре критериев качества соответствует целевая вектор-функция  многомерной переменной x=x1,x2,…xn. Здесь xi, i=1,n – управляемые факторы; qj, j=1,m – частные критерии качества.

Простейший способ преодоления неопределённостей целей. Пусть частные критерии качества упорядочены с учетом их приоритетов. Для решения задачи с указанными приоритетами должны быть заданы допустимые пределы изменения xi и соответствующие им значения qj:

qj'≤qj≤qj''; j=1,m,

где qj',qj'', j=1,m –  некоторые постоянные числа, определяемые допустимыми пределами изменения формализованных физико-механических характеристик материала.

В случае выделенного единственного (основного) критерия качества оптимизация структуры и свойств материала в общем случае сведется к решению задачи нелинейного программирования: найти значение многомерной переменной, , доставляющей экстремум целевой функции q1x при условиях

−qjx1,x2,…,xn≤qj',

qjx1,x2,…,xn≤qj'',

j=1,m

(однокритериальная задача  при указанных ограничениях).

В случае линейности функций qjx, j=1,m искомое решение определится как решение задачи линейного программирования.

Такая схема сведения многокритериальной задачи к однокритериальной представляется наиболее простой. Однако назначение допустимых границ частных критериев качества не является тривиальным. Это фактически связано с определением весовых констант, ранжированием и упорядочением частных критериев, во многом определяющих решение задачи оптимизации. Указанная ситуация была камнем преткновения в известной задаче аналитического конструирования оптимального регулятора (например, при выборе весовых констант в функционале качества, исходя из требований по углу и угловой скорости к системе гидирования телескопа на подвижном основании для получения прямых снимков небесного светила [61]).

Пусть , x – единственный управляемый фактор 
(рис. 8.24). Решением оптимизационной задачи  при ограничении q2x≥q21 будет x=a1, q1m1=q1a1; а при ограничении q2x≥q22 будем иметь x=a2, q1m2=q1a2. Решения же при ограничениях q1x≥q1, q2x≥q22 вовсе нет, так как интервалы a3,b3 и a2,b2 не перекрываются.

a

x1

a1

a2

x2

b2

b1

b

A1

A2

q1(x)

q2(x)

x

a3

b3

q1

q2

Рис. 8.24. Двухкритериальная задача при одном управляемом факторе

Скаляризация введением метрики в пространстве целевых функций. Пусть в результате решения однокритериальной задачи

qjx,

в каждой j-й задаче определен вектор x=xj, доставляющий максимальное значение критерию qjx:

qjxj=.

Совокупность скалярных величин  в пространстве критериев определяет точку «абсолютного максимума» . При различных xj,j=1,m не существует выбора, позволяющего достичь этой точки;  является недостижимой в пространстве критериев.

Рассмотрим скалярную функцию векторного аргумента

,	(8.4)

где R=rij – положительно определённая матрица.

При R=E имеем

– евклидово расстояние от точки q1x, q2x,…, qmx до точки  в пространстве критериев.

Минимизация скалярного критерия качества hx позволит определить предельные возможности достижения «абсолютного максимума».

Для предыдущего примера в рассматриваемой области изменения факторов (рис. 8.21…8.23) наименьшее значение q1 достигается в точке M00,519; 0,35, ; наибольшее значение q2 достигается в точке M10,518; 0,4, . Решение задачи ,  при R=E сводится к определению в области 0,5≤x1≤0,6; 0,35≤x2≤0,4 наименьшего значения

h1x1,x2=q1x1,x2−2,732+q2x1,x2−25,12,	(8.5)

где

q1x1,x2=196,9−1217x1+623,6x2−1064+1532x12,

q2x1,x2=−305,3+1188x1+57,2x2−1148x12

(задача нелинейного программирования  при ограничениях 0,5≤x1≤0,6; 0,35≤x2≤0,4).

Линии уровня (8.5) приводятся на рис. 8.25.

В факторном пространстве минимум (8.5) соответствует точке . В пространстве критериев он соответствует точке , для которой .

Отметим, что ограничения , q2≥22 МПа не входят в (8.5). Поэтому не следует ожидать, что эти ограничения всегда будут выполнены для точки минимума; действительно, в этой точке . Учет ограничений может быть выполнен явно (отбрасывание точек, не принадлежащих области Da, рис. 8.23), введением штрафной функции (фактически равносильно предыдущему) или же изменением метрики в пространстве критериев качества.

Введение штрафной функции смещает точку (условного) минимума к положению Mh0,522;0,368 (для этой точки , q2=23,3 МПа, hmin=2,201).

Рис. 8.25. Линии

Изменение метрики сводится к замене единичной матрицы в выражении (8.4) на диагональную матрицу, элементы главной диагонали которой представляют собой весовые коэффициенты, выражающие предпочтения разработчика. На матрицу R=rij естественно наложить условие R=1, положим:

R=6/5005/6.

При этом (8.4) переходит в

h2x1,x2=65q1x1,x2−2,732+56q2x1,x2−25,12.	(8.6)

Линии равного уровня (8.6) показаны на рис. 8.26.

Рис. 8.26. Линии

Минимум (8.6) достигается в точке , для которой

, q2=23,2 МПа, h2,min=2,14.

В пространстве входных переменных наибольшее из расстояний между точками Mh,1, Mh,2 и Mh не превышает . В пространстве критериев качества это расстояние не превышает 0,36.

Построение глобальной целевой функции на основе контрольных показателей. При решении целого ряда задач возникает необходимость выбора параметров  системы из условий максимизации функций qjx при ограничениях .

Здесь целевую функцию удобно представить в виде

и искать вектор x, обеспечивающий максимальное значение qx, то есть определяется точка Mq, в которой обеспечивается .

При таком значении вектора x величина qx даёт значение наихудшего из показателей qjx, j=1,m. Таким образом, условие  означает выбор такой системы параметров (), которая максимизирует отношение j-го реально достигнутого значения критерия к его контрольному значению qj. Во многих случаях задание qj, j=1,m затруднительно. Тогда они могут определяться на основе экспертного опроса.

В условиях предыдущего примера

q1x1,x2≤4 %, q2x1,x2≥22 МПа;

эти значения можно принять в качестве контрольных.

С учетом того, что первый из показателей качества (пористость) минимизируется, в то время как второй (прочность) – максимизируется, будем иметь

qx1,x2=min 4q1x1,x2,q2x1,x222.	(8.7)

Линии равного уровня (8.7) показаны на рис. 8.27.

Как видим, совпадение контрольных показателей со значениями, определяющими границы области поиска (рис. 8.23), приводит к точному соответствию границы и линии qx1,x2=1. При этом ограничения , q2≥22 МПа учитываются неявно.

Рис. 8.27. Линии

Максимум (8.7) достигается в точке , для которой

%,  МПа, .

Аддитивный глобальный критерий (линейная свертка). Такой критерий имеет вид

qx1,x2=j=1mcjqjx1,x2,

где cj –  некоторые положительные числа, тем или иным способом нормированные (например, j=1mcj=1).

Величины cj показывают, насколько изменяется целевая функция qx1,x2 при изменении на единицу критерия qjx1,x2.

Коэффициенты cj – результат экспертизы. Они отражают представление оперирующей стороны о содержании принимаемого компромисса. Содержание компромисса состоит в ранжировании целей. Вместе с назначением весовых коэффициентов это является той дополнительной гипотезой, которая позволяет свести задачу со многими критериями к задаче с единственным критерием qx1,x2.

К сожалению, указанный критерий обладает рядом недостатков:

– qx1,x2 существенно зависит от размерности частных критериев qjx1,x2;

– целевая функция qx1,x2 во многом определяется заданием весовых констант (cj,j=1,m либо задаются субъективно, либо их определение требует значительных экспериментальных статистических данных);

– часто вызывает затруднения физическая (или иная) интерпретация глобальной целевой функции qx1,x2 и весовых констант;

– большие сложности возникают при взаимозависимых частных критериях и т.д.

Проиллюстрируем сказанное на предыдущем примере.

Если критерии q1, q2 оставить ненормированными и равнозначными (c1=c2=0,5), то имели бы

qx1,x2=0,5q2−q1=−251,1+1203x1−283,2x2+532x1x2−1340x12

(рис. 8.28; поиск минимума q1 заменили поиском максимума −q2).

Линии равного уровня qx1,x2= будут центральными кривыми второго порядка гиперболического типа (δ=a11a22−a122=−53222<0; координаты центра x10=1δa12a23−a22a13, x20=1δa13a12−a11a23; 2a12=532, 2a13=1203, a22=0, a11=−1340, 2a23=−283,2).

Рис. 8.28. Линии

При игнорировании указанных выше недостатков формирования глобальной целевой функции qx1,x2 ее наибольшее значение в рассматриваемой области достигается в точке , для которой

%;  МПа.

От ряда недостатков можно избавиться при нормировке частных критериев. Примем

qx1,x2=c1q1x1,x2−q1Sq1+c2q2x1,x2−q2Sq2,

где

q1=1SSq1x1,x2 dx1 dx2, q2=1SSq2x1,x2 dx1 dx2

– средние значения q1, q2 в рассматриваемой области;

Sq1=1SSq1−q12 dx1 dx2, Sq2=1SSq2−q22 dx1 dx2

– средние отклонения q1, q2  от q1, q2; S – площадь рассматриваемой области.

Для данного примера: , q2=21,54, Sq1=2,398, Sq2=2,455.

Линии равного уровня для c1=c2=0,5 приводятся на рис. 8.29; максимум целевой функции достигается в точке Ma=Ma, при этом .

Рис. 8.29. Линии равного уровня 
для двух нормированных равнозначных критериев

Расположение точек M1, M2, Mh, Mq и Ma приводится на рис. 8.30 [127].

Рис. 8.30. Расположение точек «максимального качества» Mh, Mq и Ma,
полученных с использованием различных методик

### 8.4.4 Определение множеств Парето

Следуя В. Парето, исключим из неформального анализа заведомо плохие варианты решений, что позволит сократить множество исходных вариантов. Действительно, пусть сделан некоторый выбор. Обозначим его через x* и предположим, что существует некоторый другой выбор x такой, что для всех критериев fix имеют место неравенства

fix≥fix, i=1, n,

причём хотя бы одно из неравенств – строгое.

Очевидно, что выбор x предпочтительнее x*. Поэтому все векторы x*, удовлетворяющие последнему неравенству, можно сразу исключить из рассмотрения. Имеет смысл заниматься сопоставлением и подвергать неформальному анализу только те векторы x*, для которых не существует x такого, что для всех критериев удовлетворяются эти неравенства. Множество всех таких значений x называют множеством Парето 129, 130, а вектор x* называют неулучшаемым вектором результатов (вектором Парето), если из fix≥fix для любого i следует fix=fix.

Если цели являются двумя однозначными функциями ( ), то каждому допустимому значению переменной x отвечает одна точка на плоскости (f1, f2) (рис. 8.31), и равенства

f1=f1x, f2=f2x

определяют параметрическое задание некоторой кривой abcd в этой плоскости. Участок bc, очевидно, не принадлежит множеству Парето, поскольку вместе с ростом f1 происходит и рост f2. Таким образом, на этом участке изменению переменной x отвечает одновременное увеличение обеих целевых функций и, следовательно, такие варианты решений должны быть сразу исключены из дальнейшего рассмотрения.

Из тех же соображений должен быть исключён и участок ab, поскольку для каждой его точки e найдётся точка, принадлежащая участку cd, в которой значения обеих функций f1 и f2 больше, чем в точке e. Так что принадлежать множеству Парето могут только участки aa и cd, причём точка a также должна быть исключена.

В теории принятия решений существует термин “принцип Парето”, заключающийся в том, что выбирать в качестве решения следует только тот вектор x, который принадлежит множеству Парето.

Рис. 8.31

Принцип Парето не выделяет единственного решения, он только сужает множество альтернатив. Окончательный выбор остаётся за лицом, принимающим решение. Построение множества Парето облегчает процедуру выбора решения.

Помимо критериев fix достаточно часто вводится некоторый общий критерий F(x). Иногда он бывает формализован и записан в явном виде. Таким критерием может быть, например, стоимость проекта. В этом случае исследователю операций представляется возможность решить задачу до конца. Для этого ему достаточно определить вектор x, который дает решение задачи: Fx→max при x∈PGf1, f2, …, fn, где PGf1, f2, …, fn – множество Парето для функций f1, f2, …, fn на множестве G допустимых векторов x. Введение «общего» критерия Fx и максимизация его значений на множестве Парето является некоторой гипотезой, поскольку из совокупности критериев f1, f2, …, fn, F один из критериев специальным образом выделяется.

Приближённое построение множества Парето относится к числу очень важных и трудных задач численного анализа, но, к сожалению, до самого последнего времени обделенных вниманием.

Рассмотрим случай двух критериев. Пусть ищется решение задачи

f1x→max, f2x→max, x∈Gx.

Каждой точке x∈Gx соотношения  ставят в соответствие некоторую точку f Gf в плоскости критериев (рис. 8.32). Последние соотношения определяют отображение множества Gx на Gf. Множество Gf носит название множества достижимости, или множества предельных возможностей. Множество Парето представляет собой границы Gf. На рис. 8.32 множеством Парето будет дуга АDCВ.

Приближённое построение множества Парето сводится к последовательному решению задач математического программирования. Опишем одну из возможных схем расчёта. Зафиксируем желательные значения критериев f1 и f2:

f1 = c1,  f2 = c2.

Значения c1 и c2 должны принадлежать множеству достижимости.

x2

x2

x1

Gx

x1

b

f2

f1

f2

2

B

C

Gf

D

A

1

a

c4

c2

c3

c1

f1

Рис. 8.32

Решив две оптимизационные задачи:

I. f1x→max, x∈Gx, f2x=c2;

II. f2x→max, x∈Gx, f1x=c1,

определим точки А и В (рис. 8.32). Проведя через них прямую 1, получим простейшую аппроксимацию множества Парето. Для уточнения последнего можно определить ещё две точки – C и D, принадлежащие этому множеству и соответствующие решениям нижеследующих задач:

III. f1x→max, x∈Gx, f2x=c4;

IV. f2x→max, x∈Gx, f1x=c3.

Значения c3 и c4 также должны принадлежать множеству достижимости. Ломаная ADCB будет следующим приближением множества Парето.

При

построение множества Парето сводится к последовательному решению следующих двухзадач линейного программирования:

1. Определить неотрицательные значения x1, x2, доставляющие максимум целевой функции

f1x1,x2=α0+α1x1+α2x2

при ограничениях

x1≥a, x1≤b, x2≥c, x2≤d; β0+β1x1+β2x2=c2.

2. Определить неотрицательные значения x1, x2, доставляющие максимум целевой функции

f2x1,x2=β0+β1x1+β2x2

при ограничениях

x1≥a, x1≤b, x2≥c, x2≤d; α0+α1x1+α2x2=c1

(рис. 8.33, a, б).

Используем приведенную методику для многокритериального синтеза эпоксидного композита повышенной плотности для защиты от радиации.

На основе математических методов планирования эксперимента 
[131–133] были получены следующие аналитические зависимости средней плотности , кг/м3, и предела прочности Rсж, МПа, на сжатие образцов 202020 см:

где X1, X2 –  кодированные значения соответственно концентрации x1 пластификатора (в % от массы смолы) и степени наполнения x2 (П:H по массе);

x10 = 25,  I1 = 25;  x20 =1/7,  I2Н = 5.

Gx

a

Gx

б

Рис. 8.33. Геометрическое определение множества Парето

В соответствии с предыдущим определение множества Парето сводится к последовательному решению задач нелинейного программирования:

I. ρx1, x2  max, x = (x1, x2)GX, ρx1, x2 = const,

II. Rсж(x1, x2) max, x = (x1, x2)GX, Rсж(x1, x2) = const;

где x1, x2  0 – натуральные значения факторов.

Решение этих задач производится с использованием метода штрафных функций Эрроу-Гурвица.

На основе экспериментальных данных в качестве области Gx принимается прямоугольник, соответствующий –1  X1  –0,6; 0,4  X2  0,8. При этом в области Gf (рис. 8.34):

3900    3950; 140  Rсж  150.

На данном рисунке множеству Парето в первом приближении соответствует отрезок AB (принято: с1 = 3950; с2 = 142); второе приближение – ломаная ADCB (с3 = 3955; с4 = 144).



Rсж

3900

3940

140

150

Gf

C2

C4

A

D

B

C1

C3

C

11

x1

x2

10

0

9

Gx

10,2

2,5

Рис. 8.34. Области Gx и Gf, множество Парето

Эффективность метода подтверждается приводимыми на рис. 8.35 линиями уровня (X1,X2) = const (ветвь гиперболы), Rсж (X1, X2) = const (парабола) квадратичных моделей целевых функций, позволяющими в качестве оптимальных принять x1 = 2,5; x2 = 10,2.

Соответствующие им значения плотности и предела прочности: 
 = 3955, Rсж = 145.

Получение информации о множестве Парето будет достаточным при решении и многих других аналогичных задач материаловедения.

Описанный способ применим и в случае большего числа переменных и частных критериев качества.

Рис. 8.35. Линии уровня (X1, X2) = const, Rсж(X1, X2) = const

### 8.4.5. Минимизация размерности критериального пространства.
Метод главных компонент

Управление структурой и свойствами материала осуществляется изменением соответствующих рецептурно-технологических параметров, поэтому естественен подход к синтезу материалов как к задаче управления.

В конечном итоге управление качеством материала производится на основе совокупности экспериментально определенных основных свойств. Требуемое число элементов этой совокупности устанавливается исходя из дифференциального порога при выделении классов качества (с обеспечением необходимого уровня соотношения сигнал/шум). Как правило, частные критерии (оценка полноты их множества носит субъективный характер) являются противоречивыми и зависимыми.

Требуются методы для снижения размерности задач по оценке качества материала с одновременным определением совокупности независимых частных критериев.

В последнее время при решении самых разнообразных задач получила широкое распространение хемометрика [134, 135]. Хемометрический подход основан на применении проекционных математических методов, позволяющих выделять в больших массивах данных латентные переменные и анализировать связи в изучаемой системе. К сожалению, несмотря на простоту и эффективность такого (часто и визуального) подхода к анализу экспериментальных данных, он практически не используется в строительном материаловедении.

Наиболее распространены методы регрессионного анализа, но возможные подходы к понижению размерности задач ими не исчерпываются. Так, эффективным является предложенный К. Пирсоном метод главных компонент (метод собственного ортогонального разложения, или дискретное КЛ-преобразование [136–138]). Он состоит в отыскании многомерного эллипсоида рассеяния эмпирических данных в факторном пространстве, который определяется расположением и длинами полуосей (главными направлениями и стандартными отклонениями в пространстве главных направлений).

С использованием метода главных компонент PCA (Principal Component Analysis) в работе производилось ранжирование критериев качества  по полученным их значениям для n экспериментальных образцов.

Первая главная компонента определялась как направление наибольшего изменения (разброса вдоль некоторой центральной оси – новой переменной) данных q=qij, i=1,p , j=1,n в декартовой системе координат Oq1q2...qp (приближенно – чисто геометрически; уточнение – на основе наилучшей линейной аппроксимации всех исходных точек qij методом наименьших квадратов). Вторая главная компонента принималась (по определению!) ортогональной направлению первой (вдоль нее происходит следующее по величине изменение значений qij), а третья компонента – перпендикулярной как первой, так и второй (лежит в направлении, в котором происходит третье по величине изменение данных). Аналогично определялись последующие главные направления. Полученная система главных компонент дает совокупность ортогональных осей, каждая из которых лежит в направлении максимального изменения данных в порядке убывания этих величин. В силу ортогональности главных компонент в полученном новом наборе переменные – линейные комбинации исходных переменных уже не коррелируют друг с другом. Переход от исходной декартовой системы координат к новому набору ортогональных осей позволяет избавиться от зависимости между критериями. Верхний предел числа главных компонент не превышает max n−1, p. Эффективная размерность пространства главных компонент определяется рангом матрицы q=qij. Последняя главная компонента лежит в направлении, в котором разница между образцами будет минимальной (фактически различение образцов здесь невозможно, так как все эти отличия есть лишь случайный шум). Главные компоненты с большими номерами рассматривались как направления, в которых основная составляющая является шумом. Так, метод PCA позволил осуществить декомпозицию исходной матрицы данных на структурную часть (несколько главных первых компонент, лежащих в направлениях максимальных изменений) и на шум (направления, в которых разница между положением точек мала и ей можно пренебречь).

Каждое из свойств (критериев качества) является интегральной характеристикой материала, зависящей от свойств компонентов, состава, условий приготовления, твердения и т.д. При этом оценка качества композита производится по совокупности как зависимых, так и противоречивых критериев (химическая стойкость, морозо-, термостойкость, сопротивление удару и истиранию, радиационный разогрев, адгезионные свойства, защитные свойства по отношению к стальной арматуре и др.). Методом PCA выделялась совокупность линейных комбинаций исходных критериев (практически независимых), что в последующем с использованием методов планирования эксперимента, многокритериальной оптимизации позволило разработать радиационно-защитные и коррозионно-стойкие материалы, не имеющие мировых аналогов.

Вычислительный аппарат метода допускает компактное представление [139…141]. Здесь для выборки xiu, i=1,k, u=1,N, значений первичных признаков (k – число признаков, N – число измерений) последовательно выполняются указанные ниже процедуры.

1. Центрирование признаков (частных критериев):

, i=1,k, u=1,N,

где xi=1Nu=1Nxui – выборочное среднее i-го признака.

2. Определение матрицы ковариаций:

C=cij=ΞTΞ,

где  – матрица центрированных признаков.

3. Определение собственных значений i и собственных векторов матрицы ковариаций (всегда имеет k действительных неотрицательных собственных значений, включая кратные).

4. Сортировка собственных векторов в порядке убывания собственных значений. Единичные собственные векторы, определяющие главные направления, составляют строки матрицы L k-го порядка. Линейный однородный оператор с матрицей L осуществляет преобразование исходных центрированных данных в некоррелированные и с убывающими дисперсиями [138].

В отличие от метода наименьших квадратов в методе главных компонент предположение о нормальном распределении эмпирической информации не используется (применим для произвольных данных) [142].

Понижение размерности (разделение исходных данных на содержательную часть и шумы) в рамках метода главных компонент достигается отбрасыванием направлений, соответствующих малым собственным значениям. По-видимому, общих правил выбора числа значимых главных компонент не существует (определяется величинами собственных значений матрицы ковариаций, задачами исследования (визуализация на плоскости или в пространстве), интуицией исследователя, и т.п.).

Известен и эвристический вероятностный метод оценки необходимого числа главных компонент, а именно, правило сломанной трости [143]. Состоит в сравнении упорядоченных (по убыванию) k собственных значений матрицы ковариаций с длинами li «обломков трости» единичной длины, сломанной в k−1-й точке (координаты изломов распределены равномерно на отрезке [0; 1]).

Очередное i-е главное направление считается значимым, если

, j=1,i,

где trC –матрицы ковариаций.

Приведем результаты практического применения метода главных компонент для оценки качества композиционных материалов со специальными свойствами [144, 145]. В числе приоритетных критериев выделялись: прочность, плотность и пористость материала. Использовались полученные методами математического планирования эксперимента зависимости пористости q1x1,x2, %, прочности при сжатии q2x1,x2, МПа и плотности q3x1,x2, кг/м3 от кодированных объемных долей заполнителя (свинцовая дробь с диаметром 4-5 мм)  и наполнителя (барит,  м2/кг) :

q1x1,x2=5,18+3,44x1+0,96x2−1,33x1x2+3,83x12;q2x1,x2=22,5−3,72x1+1,43x2−2,87x12;

q3x1,x2=7143−147x1−181,7x12.

Матрица ковариаций, полученная по экспериментальным значениям  перечисленных показателей, имеет вид:

.

Собственные значения i и собственные векторы vi матрицы ковариаций:

,;

,;

,.

Матрица перехода к главным компонентам ,, имеет вид:

L=−0,063 0 0,998 0,221 0,975 0;

главные компоненты связаны с исходными показателями  линейно:

;

;

.

В силу  и  значимая главная компонента единственна и соответствует главному направлению v3; вектор первого главного направления образует малый угол с осью третьей исходной переменной. Доминирующим является третий показатель (средняя плотность).

### 8.4.6. Принцип Парето в управлении качеством

Принцип Парето сформулирован Джураном 129 и состоит в предположении, что большая часть результатов вызывается относительно небольшим числом причин. В основном принцип Парето используется для анализа по специально построенным диаграммам возможных источников брака с целью последующего совершенствования технологии производства (широко применяется в «АвтоВАЗе»). Применительно к технологии по принципу Парето «80 % потерь из-за брака или переделок проистекает вследствие 20 % причин». Точно также Парето обнаружил, что 80 % благосостояния контролируется 20 % людей. И вообще, в количественной формулировке 80 % всех возникающих проблем происходит из-за 20 % исходных материалов, уровня подготовки операторов, работы машин и т.д.

Принцип Парето наглядно характеризует взаимоотношения «причины-результаты» в системе и является одним из наиболее используемых инструментов принятия решений.

Ниже приводится пример использования диаграмм и принципа Парето для управления качеством по виду кинетических процессов формирования требуемых структуры и свойств эпоксидных композитов (ЭК) повышенной плотности для защиты от радиации с использованием отходов стекольной промышленности [146]. По Парето начальные 20 % определяют последующие 80 % времени выхода контролируемого параметра на эксплуатационное значение.

При скалярном управлении yt часто оптимизация осуществляется на основе функционала

.

В частном случае при  = 1,  = 0

I=I1=0Ty2tdt

и оптимизация обеспечивает перевод объекта из начального в конечное состояние на промежутке 0, Т с минимальной энергией управления.

Учитывая, что управление структурой и свойствами материала осуществляется изменением соответствующих рецептурно-технологических параметров, естественен подход к синтезу материалов как к задаче управления [147…153]. Воспользуемся этой аналогией при синтезе материалов.

Обычно структура композита в большей степени зависит от скорости расхода энергии, чем от ее величины, сообщенной системе. В связи с этим наряду с I1 рассмотрим функционал

I=I2=0tx2tdt

и кумулятивную кривую I2t.

Как оказалось, для всех основных кинетических процессов xt, t 0, Т выполняется условие

I 0,2T≥0,8 I T,

что подтверждает возможность использования принципа Парето при оценке формирования физико-механических характеристик материалов. А именно, структура и свойства материала на 80 % определяются начальными 20 % длительности выхода контролируемого параметра на эксплуатационное значение.

На рис. 8.36, 8.37 приводятся кинетические процессы xt и соответствующие им кумулятивные кривые тепловыделения и набора прочности для указанных ЭК. Отметим также, что из сравнения кумулятивных кривых I1(t) и I2(t) следует, что при использовании диаграмм Парето необходимо исходить из функционала I2.

Как подтвердили многочисленные исследования, применение принципа Парето значительно облегчает и разработку рецептуры (содержание ингредиентов, гранулометрический состав и т.д.): позволяет выделить элементы в рецептуре, определяющие, в основном, эксплуатационные характеристики материала. Для рассматриваемых ЭК прочность и плотность, в основном, определяются степенью наполнения и видом модификатора.

Принцип Парето использовался и для итеративного способа улучшения качества материала на основе последовательного построения на каждом этапе соответствующих диаграмм Парето.

a)

Т, С

б)

I1(T)

в)

I2(T)

Рис. 8.36. Зависимость температуры саморазогрева при полимеризации эпоксидного композита, I1T и I2Tот t, мин: 
1 – ненаполненная смола; 2 – П/Н = 1/5; 3 – П/Н = 1/10; 
4 – П/Н = 1/15; 5 – П/Н = 1/20

a)

Rсж, МПа

б)

I1(Rсж)

в)

I2(Rсж)

Рис. 8.37. Зависимость Rсж, I1Rсж и I2Rсжот t, мес: 
1 – П/Н = 1/15; 2 – П/Н = 1/10; 3 – П/Н = 1/10 и ММ; 
4 – П/Н = 1/20; 5 – П/Н = 1/5

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые композиционные материалы представляются как сложные системы с указанием соответствующих системных атрибутов.

С позиций системного анализа предложены методы и алгоритмы структурно-параметрического синтеза, идентификации и оптимизации сложных систем.

Исходя из принципа моделируемости, сложная система представляется конечным множеством моделей, отражающих ее определенную грань. Показывается возможность исследования определенного свойства или их группы при помощи одной или нескольких упрощенных моделей. В качестве примера дается математическое моделирование кинетических процессов формирования основных физико-механических характеристик композиционных материалов со специальными свойствами.

Приводится алгоритм синтеза сложных систем. Обсуждаются вопросы формирования множества критериев для оценки сложных систем, и приводится алгоритм снижения размерности критериального пространства. В основе лежит модификация метода ПАТТЕРН.

Предлагаются различные методы оптимизации сложных систем, в том числе методы векторной оптимизации, скаляризация глобального критерия, построение множеств Парето. При оптимизации кинетических процессов используется их представление в виде временных рядов.

В качестве примера рассматривается оптимизация рецептурно-технологических параметров сверхтяжелых бетонов для защиты от радиации.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гельфандбейн, Я.А. Методы кибернетической диагностики динамических систем [Текст] / Я.А. Гельфандбейн. – Зинатне: Рига, 1967. – 540 с.

2. Гельфандбейн, Я.А. Ретроспективная идентификация возмущений и помех [Текст] / Я.А. Гельфандбейн, Л.В. Колосов. – М.: Советское радио, 1972. – 232 с.

3. Сизиков, В.П. Кризис системной методологии: с позиций синтеза систем [Текст] / В.П.Сизиков, В.И.Разумов // Идентификация систем и задачи управления SICPRO’06: тр. V Международной конференции. – М.: Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН, 2006. С.1818–1860. – Режим доступа: www.sicpro.org.

4. Берталанфи, Л. Общая теория систем: Обзор проблем и результатов [Текст] / Л. Берталанфи // Системные исследования. – М., 1969.

5. Прангишвили, И.В. Повышение эффективности управления сложными организационными и социально-экономическими системами [Текст] / И.В. Прангишвили // Проблемы управления. – 2005. – №5. – С.28–32.

6. Прангишвили, И.В. Системный подход и общесистемные закономерности [Текст]: научное издание / И.В. Прангишвили – М.: СИНТЕГ, 2000. – 528 с.

7. Бусленко, Н.П. Моделирование сложных систем [Текст]: монография / Н.П. Бусленко. – М.: Наука, 1968. – 355 с.

8. Кухтенко, А.Р. Основные задачи управления сложными системами [Текст] / А.Р. Кухтенко // Сложные системы управления: сб. науч. работ. – Киев, 1968. – Вып. 1. – С.27–39.

9. Выровой, В.Н. Структура, свойства, состояния [Текст] / В.Н. Выровой, А.Н. Герега // Biсник Одеськой державноi академii будiвництва та архiтектури, Вип. № 27. – Одеса: Зовнiшрекамсервic, 2007. – С.78–84.

10. Мартынов, В.И. Анализ структурообразования цементных композиций и пути управления их свойствами [Текст] / Мартынов В.И. [и др.] // Biсник Одеськой державноi академii будiвництва та архiтектури, Вип. 
№ 27. – Одеса: Зовнiшрекамсервic, 2007. – С.213–219.

11. Блауберг, И.В. Проблема целостности и системный подход [Текст]: монография / И.В. Блауберг. – М.: Эдиториал УРСС. – 1997. – 446 с.

12. Блауберг, И.В. Становление и сущность системного подхода [Текст]: монография / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. – М.: Наука, 1973. – 270 с.

13. Шрейдер, Ю.А. Системы и модели [Текст]: моногр. 
/ Ю.А. Шрейдер, А.А. Шаров. – М.: Радио и связь, 1982. – 152 с.

14. Николаев, В.И. Систематика: методы и приложения [Текст]: моногр. / В.И. Николаев, В.М. Брук. – Л.: Машиностроение, 1985. – 199 с.

15. Месарович, М. Теория иерархических многоуровневых систем [Текст]: моногр. / М. Месарович, Д. Макс, Я. Такахара. – М.: Мир, 1973. – 344 с.

16. Садовский, В.Н. Основания общей теории систем [Текст] / В.Н. Садовский. – М.: 1974. – С.64–68.

17. Вертгеймер, М. Продуктивное мышление [Текст]: моногр. / 
М. Вертгеймер. – М.: Прогресс, 1987. – 335 с.

18. Прангишвили, И.В. Поиск подходов к решению проблем [Текст]: монография / И.В. Прангишвили [и др.]. – М.: СИНТЕГ, 1999. – 237 с.

19. Абрамов, Н.Т. Целостность и управление [Текст]: моногр. / Н.Т. Абрамов. – М.: Наука. 1999. – 148 с.

20. Колин, К.К. Информационный подход как фундаментальный метод научного познания [Текст]: моногр. / К.К. Колин. – М.: РАЕН, ИФПИ, 1998. – 99 с.

21. Волкова, В.Н. Основы теории систем и системного анализа [Текст]: учеб. пособие / В.Н. Волкова, А.А. Денисов. – СПб.: СПБГТУ, 1997. – 510 с.

22. Тахтанджян, А.Л. Принципы организации и трансформации сложных систем. Эволюционный подход [Текст] / А.Л. Тахтанджян. – СПб.: СПХФА, 1998. – 118 с.

23. Князева, Е.Н. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем [Текст] / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. – М.: Наука, 1994. – 236 с.

24. Горский, Ю.М. Основы гомеостатики [Текст]: моногр. / 
Ю.М. Горский. – Изд-во ИГЭА. – 1998. – 337 с.

25. Горский, Ю.М. Системно-информационный анализ процессов управления [Текст]: научное издание / Ю.М. Горский. – Новосибирск: Наука, 1988. – 326 с.

26. Бахур, А.Б. Анализ функционирования космического аппарата с точки зрения аналогии с гомеостатическим регулятором [Текст] / А.Б. Бахур // Сборник трудов ИПУ РАН. – Вып. 3. – 1996. – С.31–39.

27. Бахур, А.Б. Некоторые положения гомеостатических систем, используемые для анализа сложных управляемых комплексов [Текст] / А.Б. Бахур // Сб. тр. ИПУ РАН. – Вып. 3. – 1996. – С.40–47.

28. Новосельцев, В.Н. Человеко-машинные инфраструктуры. Жизненный цикл и старение технических систем [Текст] / В.Н. Новосельцев // Избранные труды РАН. –1999. – С.89-95.

29. Новосельцев, В.Н. Организм в мире техники [Текст]: науч. издание / В.Н. Новосельцев. – М.: Наука, 1989. – 239 с.

30. Новосельцев, В.Н. Теория управления и биосистемы [Текст]: науч. издание / В.Н. Новосельцев. –М.: Наука – Физматгиз, 1978. –320 с.

31. Новосельцев, В.Н. Гомеостаз систем управления [Текст] / 
В.Н. Новосельцев // Автоматика и телемеханика. – 1973. – №5. – С.17–21.

32. Шаповалов, В.И. Энтропийный мир [Текст]: науч. издание / 
В.И. Шаповалов. –  Волгоград: Перемена, 1995. – 97 с.

33. Шаповалов, В.И. Структура и энтропия [Текст] / В.И. Шаповалов //Химия и жизнь. – 1996. – №1–3. – С.17–24.

34. Урманцев, Ю.А. Эволюционика или общая теория развития систем природы, общества и мышления [Текст]: науч. издание / Ю.А. Урманцев. – Пущино: ОНТИНЦБТ АН СССР, 1988. – 58 с.

35. Урманцев, Ю.А. Общая теория систем: состояние, приложение и перспективы развития. Система, симметрия, гармоника [Текст]: науч. издание / Ю.А. Урманцев. – М.: Мысль, 1988. – 191 с.

36. Урманцев, Ю.А. Системная философия [Текст] / Ю.А. Урманцев // Вест. Моск. ун-та. Серия 7. Философия. – 1999.– №5. – С.18–23.

37. Клир, Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач [Текст]: науч. издание / Дж. Клир. – М.: Радио и связь, 1990. – 538 с.

38. Кафаров, В.В. Оптимизация теплообменных процессов и систем [Текст]: моногр. / В.В. Кафаров, В.П. Мешалкин, Л.В. Гурьева. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 191 с.

39. Кафаров, В.В. Системный анализ процессов химической технологии. Основы стратегии [Текст]: моногр. / В.В. Кафаров, И.Н Дорохов. – М.: Наука, 1976. – 500 с.

40. Кафаров, В.В. Математическое моделирование основных процессов химических производств [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.В. Кафаров, М.Б. Глебов. – М.: Высш. шк., 1991. – 400 с.

41. Гинсберг, К.С. К вопросу об общей методологии идентификации [Текст] / К.С. Гинсберг, Д.М. Басанов // Идентификация систем и задачи управления Sicpro 06: Труды V Международной конференции ИПУ РАН. – М., 2006. – С.131–141.

42. Гарькина, И.А. Строительные материалы как системы [Текст] / И.А. Гарькина, А.М. Данилов, Е.В. Королев // Строительные материалы. – 2006. –№ 7. – С.55–58.

43. Чернышов, Е.М. Концепция, проблематика и структура современной системы управления качеством в производстве строительных материалов и изделий [Текст] / Е.М.Чернышов // Известия КГАСУ. – 2005. – 
№ 2 (4). – С.11–14.

44. Баженов, Ю.М. Компьютерное материаловедение строительных композиционных материалов [Текст]: учеб. пособие / Ю.М. Баженов 
[и др.]. – М.: Изд-во Российской инженерной академии. – 2006. – 256 с.

45. Рыбьев, И.А. Строительное материаловедение [Текст]: учеб. пособие для строительных втузов / И.А. Рыбьев. – М.: Высш. шк., 2002. – 701 с.

46. Радиационно-защитные и коррозионно-стойкие серные строительные материалы [Текст]: моногр. / Е.В. Королев [и др.].  М.: ПАЛЕОТИП, 2004.  463 с.

47. Гарькина, И.А. Управление качеством материалов со специальными свойствами [Текст] / И.А. Гарькина, А.М. Данилов // Проблемы управления. – 2008. – № 6.  – С. 67–74.

48. Гарькина, И.А. Когнитивное моделирование и управление качеством специальных композитов [Текст] / И.А. Гарькина, А.М. Данилов // Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2008. – Т. 15, 
вып. 4. – С.660–661.

49. Гарькина, И.А. Когнитивное моделирование при синтезе композиционных материалов как сложных систем [Текст] / И.А. Гарькина, А.М. Данилов, Е.В.Королев // Известия ВУЗов. Строительство. – 2007. –№3/4. – 
С. 30–37.

50. Прошин, А.П. Разработка и управление качеством строительных материалов с регулируемыми структурой и свойствами для защиты от радиации [Текст] / А.П. Прошин [и др.] // Идентификация систем и задачи управления Sicpro 03: труды II Международной конференции, ИПУ РАН. – М., 2003. – С.2437–2460.

51. Danilov,A. Methodological principles of the development and quality control of special-purpose building materials [Теxt] / A.Danilov, E.Korolev, A.Proshin, O.Figovsky, A.Bormotov, I.Garcina // The Journal «Scientific Israel – Technological Advantages». – № 3 «Civil Engineering», Vol.4, 2002, pp. 36-42.

52. Гарькина, И.А. Системные методологии теории идентификации и управления в строительном материаловедении [Текст] / И.А.Гарькина 
[и др.] // Кибернетика и высокие технологии XXI века: труды VI международной научно-технической конференции (Институт системного анализа РАН, ИПУ РАН, ИК НАН Украины, ИТК НАН Белоруссии, и др.). – Воронеж, 2005. – С.84–94.

53. Гарькина, И.А. Методология системного подхода в задачах синтеза строительных материалов специального назначения [Текст] / И.А. Гарькина [и др.] // Системный подход в науках о природе, человеке и технике 
(С-2003): труды международной научно-практической конференции. – Таганрог, 2003. – С.63–68.

54. Прошин, А.П. Методологические принципы создания материалов с заданными структурой и свойствами [Текст] / А.П.Прошин, А.М.Данилов, И.А.Гарькина // Кибернетика и технологии XXI века: труды III международной научно-технической конференции (Институт системного анализа РАН, ИПУ РАН, ИК НАН Украины, ИТК НАН Белоруссии, и др.). – Воронеж, 2002. – С.180–188.

55. Еремкин, А.И. Методологические принципы синтеза строительных материалов нового поколения с регулируемыми структурой и свойствами [Текст] / А.И. Еремкин, А.П. Прошин, А.М. Данилов, Е.В. Королев, И.А. Гарькина // Наука и технологии. Избранные труды. – М.: РАН, 2005. –С.679–685.

56. Еремкин, А.И. Системные проблемы и моделирование при разработке сложных систем [Текст] / А.И. Еремкин, А.П. Прошин, А.М. Данилов, И.А. Гарькина // Надежность. – 2006. – №1(16). – С.3–9.

57. Данилов, А.М. Системный подход к оптимизации свойств защитных и декоративных покрытий [Текст] / А.М. Данилов, А.П. Прошин, Ю.М. Баженов, В.И. Логанина, И.А. Гарькина // Идентификация систем и задачи управления SICPRO-2005: труды IV Междунар. конф., ИПУ РАН. – М., 2005. – С.725–737.

58. Прошин, А.П. Оптимизация свойств защитно-декоративных покрытий на основе методов системного анализа [Текст] / А.П.Прошин, А.М. Данилов, В.И. Логанина, И.А. Гарькина, Е.В. Карамышева // Известия ВУЗов. Строительство. – 2004. – №12. – С. 17–23.

59. Прошин, А.П. Идентификация и задачи управления: системные методологии в строительном материаловедении [Текст] / А.П. Прошин, А.М. Данилов, В.И. Логанина, И.А. Гарькина // Известия ВУЗов. Строительство. – 2005. – №7. – С. 38–44.

60. Таран, В.А. Эргатические системы управления: Оценки качества эргатических процессов [Текст] / В.А.Таран. – М.: Машиностроение, 1976. – 186 с.

61. Данилов, А.М. Динамика и управление внеатмосферными астрономическими обсерваториями [Текст] / А.М. Данилов, Л.З. Дулькин, А.С. Земляков, В.М. Матросов, В.А. Стрежнев // Управление в пространстве. – М.: Наука, 1976. – Т.1. – С.153–171.

62. Данилов, А.М. Системы и модели [Текст] / А.М.Данилов. – Пенза: ПГАСИ, 1995. – 200 с.

63. Планирование эксперимента. Обработка опытных данных [Текст]: моногр. / И.А. Гарькина [и др.]; под ред. проф. А.М. Данилова.– М.: Палеотип, 2005. – 272 с.

64. Налимов, В.В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов [Текст]: моногр. / В.В.Налимов, Н.А.Чернова. – М.: Наука, 1965. – 340 с.

65. Кендэл, М. Дж. Ранговые корреляции [Текст]: моногр. / 
М. Дж. Кендэл. – М.: Статистика, 1975.

66. Кендэл, М. Дж. Статистические выводы и связи [Текст]: моногр. / М. Дж. Кендэл, А. Стюарт. – М.: Наука, 1973.

67. Бобрышев, А.Н. Новая кинетическая модель для композитных материалов [Текст] / А.Н. Бобрышев [и др.] // Новое в строительном материаловедении. – Вып. 902. – М.: МГУПС, 1997. – С.35–40.

68. Путляев, И.Е. Кинетика усадки и внутренние усадочные напряжения в полимерных материалах на основе реактопластов [Текст] / 
И.Е. Путляев // Конструктивные и химически стойкие полимербетоны. – М.: Стройиздат, 1970. – С.70–81.

69. Математические методы синтеза строительных материалов [Текст]: моногр. / И.А. Гарькина, А.М. Данилов, А.П. Прошин. – Пенза: ПГАСА, 2001. – 106 с.

70. Прошин, А.П. Обобщенная динамическая модель физико-механических характеристик композиционных материалов [Текст] / А.П. Прошин, А.М. Данилов, И.А. Гарькина // Вестник Мордовского университета. – Саранск, 2000. – № 3-4.– С.131–135.

71. Математические методы в строительном материаловедении [Текст]: моногр. / И.А. Гарькина [и др.]; под ред. академика РААСН В.И. Соломатова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. – 188 с.

72.Применение математических методов в строительном материаловедении [Текст]: моногр. / И.А.Гарькина [и др.]. – Пенза: ПГАСА, 1999. – 204 с.

73. Данилов, А.М. Оптимизация свойств строительных материалов [Текст] / А.М. Данилов, А.П. Прошин, И.А. Гарькина / Вестник РААСН. Отделение строительных наук. – М., 2000. – С.156–157.

74. Прошин, А.П. Перспективные методы синтеза строительных материалов на основе характеристик кинетических процессов [Текст] / 
А.П. Прошин, А.М. Данилов, И.А. Гарькина // Моделирование, оптимизация и интенсификация производственных процессов и систем: доклады Международной конференции. – Вологда, 2001. – С.45–46.

75. Прошин, А.П. Разработка экологически чистых радиационно-защитных композиционных материалов с регулируемыми показателями структуры, свойств и технологии их производства [Текст] / А.П. Прошин [и др.] // Проблемы строительного материаловедения: первые Соломатовские чтения. – Саранск, 2002. – С.279–281.

76. Прошин, А.П. Модели процессов в гомогенных и дисперсных системах [Текст] / А.П. Прошин, А.М. Данилов, И.А. Гарькина // Известия ВУЗов. Строительство. – 1999. – №10. – С.28–31.

77. Гарькина, И.А. Методы идентификации динамических процессов при разработке композиционных материалов [Текст] / И.А. Гарькина 
[и др.] // Вестник Мордовского ун-та. – 2000. – №1-2. – С.128–134.

78. Демиденко, Е.З. Оптимизация и регрессия [Текст]: моногр. / 
Е.З. Демиденко. – М.: Наука, 1989. – 296 с.

79. Бокс, Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление [Текст]: моногр. / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. – М., 1974.

80. Отнес, Р. Прикладной анализ временных рядов [Текст]: моногр. / 
Р. Отнес, Л. Эноксон. – М., 1982.

81. Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем [Текст] // Л. фон Берталанфи // Системные исследования. Ежегодник. – М., 1973. – C. 20–36.

82. Чернышов, Е.М. Современное строительное материаловедение: эволюция методологий и фундаментальности научного знания [Текст] : Материалы международной научно-практической конференции-семинара / Е.М.Чернышов. – Волгоград:ВГАСУ, 2004. – С.20-25.

83. Соломатов, В.И. Элементы общей теории композиционных строительных материалов [Текст]: Материалы юбил.конф. / В.И.Соломатов. – Москва: МИИТ, 2001. – С.41-56.

84. Соломатов, В.И. Развитие полиструктурной теории композиционных строительных материалов [Текст]: Материалы юбил.конф. / В.И.Соломатов. – Москва: МИИТ, 2001. – С.56-66.

85.Бобрышев, А.Н. Синергетика композиционных материалов [Текст] / А.Н.Бобрышев, В.Н.Козомазов, Л.О.Бабин и др. –Липецк: НПО ОРИУС, 1994. – 152 с.

86.Соломатов, В.И. Проблемы интенсивной раздельной технологии  [Текст] : Материалы юбил.конф. / В.И.Соломатов. – Москва: МИИТ, 2001. – С.66-72.

87.Прошин, А.П. Строительные растворы и бетоны для защиты от радиации [Текст] / А.П.Прошин, Е.В.Королев, В.С.Демьянова и др. –Пенза: ПГУАС, 2005. – 289 с.

88. Прошин, А.П. Особо тяжелый высокопрочный бетон для защиты от радиации с использованием вторичных ресурсов [Текст] / А.П.Прошин, В.С.Демьянова, Д.В.Калашников.  –Пенза: ПГУАС, 2004. – 140 с.

89. Бетон. Том II [Текст] / Справочник; под ред.П.Г.Комохова. – СПб.:НПО «Профессионал». – 2009. – 612 с.

90. Немец, О.Ф. Справочник по ядерной физики [Текст] / О.Ф.Немец, Ю.В.Гофман. –Киев: Наукова думка, 1975. – 414 с.

91. Эмсли, Дж. Элементы [Текст]: Справочник /Дж. Эмсли. – М.:Мир, 1993. – 156 с.

92.Ахметов, Н.С. Неорганическая химия [Текст] / Н.С.Ахметов. –М.: Высшая школа, 1969. – 638 с.

93.Королев, Е.В. Методики и алгоритм синтеза радиационно-защитных материалов нового поколения [Текст] : учебное пособие / Е.В.Королев, А.П.Самошин, В.А.Смирнов и др. –Пенза:ПГУАС, 2009. – 139 с.

94.Еремин,Н.Ф. Процессы и аппараты в технологии строительных материалов [Текст] / Н.Ф.Еремин. – М.: Высшая школа,  1986. – 280 с.

95. Королев, Е.В. Строительные материалы на основе серы [Текст] : монография / Е.В.Королев,А.П.Прошин, В.Т.Ерофеев и др. –Саранск: изд-во Морд.ун-та, 2003. – 372 с.

96.Антонов, А.В. Системный анализ [Текст] / А.В.Антонов. –М.: Высшая школа, 2004. – 454 с.

97.Патент №2151394 Способ определения общей пористости серобетонов. [Текст] / Н.А.Прошина, Е.В.Королев, А.П.Прошин. – Опубл. 20.06.2000.Бюл. №17.

98. Патент №2239816 Способ определения общей пористости серных композиционных материалов [Текст] / Е.В.Королев, А.П.Прошин, Г.А.Филиппов и др. – Опубл. 10.11.2004.Бюл. №31.

99.Карпенко, Н.И. Общие модели механики железобетона [Текст] / Н.И.Карпенко – М.: Стройиздат, 1996. – 416 с.

100.Сизов, В.П. Проектирование составов тяжелого бетона [Текст] / В.П.Сизов. –М.: Стройиздат, 1979. – 144 с.

101.Бродер, Д.М. Бетон в защите ядерных установок [Текст] / Д..М.Бродер, Л.Н.Зайцев, М.М.Колмочков. –М.: Атомиздат, 1966. – 240 с.

102.Горчаков, Г.И. Строительные материалы [Текст] / Г.И.Горчаков. М.: Высшая школа, 1981. – 415 с.

103.Комаровский, А.Н. Строительные материалы для защиты от излучений ядерных реакторов и ускорителей [Текст] / А.Н.Комаровский. –М.: Атомиздат, 1958. - 116 с.

104. Королев, Е.В. Радиационно-защитные и химически стойкие серные строительные материалы [Текст] /  Е.В.Королев, Ю.М.Баженов, А.И.Альбакасов. – Пенза, Оренбург: ИПК ОГУ, 2010. − 364 с.

105. Дульнев, Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре [Текст] /  Г.Н.Дульнев. –М.: Высшая школа, 1984. – 246 с.

106. Гольдштейн, Р.В. Моделирование трещиностойкости композиционных материалов [Текст] / Р.В. Гольдштейн, М.Н. Перельмутер. // Вычислительная механика сплошных сред. – 2009. – Т. 2, № 2. – С. 22-39.

107.Соломатов, В.И. Химическое сопротивление композиционных строительных материалов [Текст] / В.М.Соломатов, В.П.Селяев. – М.: Стройиздат, 1987. – 264 с.

108.Патуроев, В.В. Полимербетоны [Текст] / В.В.Патуроев. – М.: Стройиздат, 1987. – 286 с.

109. Селяев, В.П. Химическое сопротивление и долговечность строительных материалов, изделий и конструкций [Текст] / В.П.Селяев, Т.А.Низина, В.И.Уткина. – Саранск: изд.Мордов.ун-та, 2003. – 48 с.

110. Крейндлин, Ю.Г. Прогнозирование работоспособности монолитных химически стойких облицовок [Текст] / Ю.Г.Крейндлин, А.Г.Самойлович, О.Л.Фиговский. М.: НИИТЭХИМ, 1988. – 34 с.

111. Гарькина, И.А. Оптимизация структуры и свойств композиционных материалов с использованием областей равных оценок [Текст] / И.А. Гарькина [и др.] // Известия ВУЗов. Строительство. – 1999. – №11. – С.29–33.

112. Прошин, А.П. Теоретические аспекты оптимального синтеза композиционных материалов [Текст] / А.П. Прошин [и др.] // Известия ВУЗов. Строительство. – 2000. – №6. – С. 36–40.

113. Соломатов, В.И. Теоретические аспекты синтеза полимерных композиционных материалов для защиты от радиации [Текст] / В.И. Соломатов [и др.] // Известия ВУЗов. Строительство. – 2001. – №6. – С. 22–27.

114. Прошин, А.П. Шкалы оценок в управлении качеством материалов, определение весовых констант [Текст] / А.П. Прошин [и др.] // Кибернетика и технологии XXI: труды V международной научно-технической конференции (Институт системного анализа РАН, ИПУ РАН, ИК НАН Украины, ИТК НАН Белоруссии, и др.). – Воронеж, 2004. – С.374–382.

115. Данилов, А.М. Синтез материалов на основе объективизации субъективных шкал оценок качества [Текст] / А.М. Данилов, А.П. Прошин, И.А. Гарькина // Параллельные вычисления и задачи управления: труды III Международной конференции РАСО' 2004. – М.: ИПУ РАН, 2004. – С.329–337.

116. Прошин, А.П. Разработка и управление качеством строительных материалов специального назначения (доклад – лауреат премии «Золотой диплом» в номинации «Прогрессивные промышленные технологии и материалы») [Текст] / А.П. Прошин [и др.] // Доклады Международного форума по проблемам науки, техники и образования (РАН, UNESCO, Мин.обр. РФ и др.). – М., 2002. – С. 133–135.

117. Данилов, А.М. Теория систем при разработке композиционных материалов с заданным комплексом эксплуатационных свойств [Текст] / А.М. Данилов, И.А. Гарькина, Е.В. Королев // Biсник Одеськой державноi академii будiвництва та архiтектури, Вип. № 27. – Одеса: Зовнiшрекамсервic, 2007. – С.124–129.

118. Исследование операций: Модели и применения [Текст]: моногр. / под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. – М.: Мир, 1981. – 678 с.

119. Исследование операций: Методологические основы и математические методы [Текст]: науч. издание / под ред. Дж.Моудера, С. Элмаграби. В 2-х т. Т.2. – М.: Мир, 1981. – 712 с.

120. Подиновский, В.В. Двухкритериальные задачи с неравноценными критериями [Текст] / В.В.Подиновский // Известия Академии наук СССР. «Техническая кибернетика». – 1977. – №5. –С.51–55.

121. Борисов,В.И. Проблемы векторной оптимизации [Текст] / В.И. Борисов // Исследование операций: сб. – М.: Наука, 1972. – С.7–9.

122. Волкович, В.Л. Многокритериальные задачи и методы их решения [Текст] / В.Л. Волкович // Кибернетика и вычислительная техника: сб., вып. 1. – Киев, 1969. – С.192–197.

123. Воронин, А.Н. Теоретико-экспериментальные исследования критерия качества сложных систем управления [Текст] / А.Н. Воронин, 
В.Д. Сарбо // Эргатические динамические системы управления: кн. – Киев: Наукова думка, 1975. – С.133–140.

124. Подиновский, В.В. Применение процедуры максимизации основного локального критерия для решения задачи теории векторной оптимизации [Текст] / В.В. Подиновский // Управляемые системы: сб. Вып. 6. – М., 1970. –С.26–31.

125. Бутковский, А.Г. К философии и методологии проблем управления [Текст] / А.Г. Бутковский // Идентификация систем и задачи управления SICPRO` 03: Пленарные доклады II Международной конференции. Москва, 29-31 января 2003, ИПУ РАН им. В.А.Трапезникова.

126. Подиновский, В.В. Оптимизация по последовательно применяемым критериям [Текст] / В.В.Подиновский, В.М.Гаврилов. – М.: Советское радио, 1975. – 192 с.

127. Гарькина, И.А. Преодоление неопределенностей целей в задачах многокритериальной оптимизации на примере разработки сверхтяжелых бетонов для защиты от радиации [Текст] / И.А. Гарькина, А.М. Данилов, Е.В. Королев, В.А. Смирнов // Строительные материалы – Наука. – 
2006. – № 8. – С.23–26.

128. Моисеев, Н.Н. Математические задачи системного анализа [Текст]: учебное пособие / Н.Н. Моисеев. – М.: Наука, 1981. – 488 с.

129. Juran Joseph M. Pareto, Lorenz, Cournot, Bernoulli, Juran and Others, Industrial Quality Control, October, 1950, p.5.

130.Подиновский, В.В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач [Текст]: моногр. / В.В. Подиновский, В.Д. Ногин. – М.: Наука, 1982. – 256 с.

131. Прошин, А.П. Многокритериальный синтез в задачах противорадиационной защиты [Текст] / А.П. Прошин [и др.] // Надежность и качество. Труды международного симпозиума (UNESCO, РАН, РФФИ).– Пенза, 2001. – С.167–169.

132. Прошин, А.П. Синтез строительных материалов со специальными свойствами на основе системного подхода [Текст] / А.П.Прошин, А.М. Данилов, И.А. Гарькина, Е.В. Королев, В.А. Смирнов // Известия ВУЗов. Строительство. – 2003. – №7. – С. 43–47.

133. Прошин, А.П. Математическое моделирование при разработке и управлении качеством динамических систем [Текст] / А.П. Прошин, 
А.М. Данилов, И.А. Гарькина // Математика и математическое образование. Теория и практика: межвузовский сборник научных трудов. – Вып. 4. – Ярославль: ЯГТУ, 2004. – С.179–184.

134. Geladi, P. The start and early history of chemometrics: Selected interviews. Part 1. [Text] / P. Geladi, K.Esbensen // Chemometrics. 4. – 1990. – P.337-354.

135. Geladi, P. The start and early history of chemometrics: Selected interviews. Part 2. [Text] / P. Geladi, K.Esbensen // Chemometrics. 4. – 1990.– P.389-412.

136. Lied, T.T. Multivariate image regression (MIP): implementation of image PLSR – first forays [Text] / T.T. Lied, P. Geladi, K.Esbensen // Chemometrics. 14. – 2000. –P.585-599.

137. Thu, P. Seafloor spreading and the ophiolitic sequences of the Troodos complex: A principal component analysis of lava and dike compositions [Text] / P.Thu, K.Esbensen // Journal of Geophysical research vol.98. B 7. 1993. – 
P. 11799-11805.

138. Солодовщиков, А.Ю. Исследование метода Карунена-Лоэва [Электронный ресурс] / А.Ю Солодовщиков, А.К Платонов. – Режим доступа: http://www. keldysh.ru/ papers/ 2006/source/ prep2006_19.doc

139. Зиновьев, А. Ю. Визуализация многомерных данных [Текст]: монография / А.Ю.Зиновьев. – Красноярск: Изд-во КГТУ, 2000. – 180 с.

140. Метод главных компонент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org

141. Эсбенсен, К. Анализ многомерных данных. Избранные главы [Текст] / К. Эсбенсен; пер. с англ. С.В. Кучерявского; под ред. О.Е. Родионовой. – Казань: изд-во КазАСУ, 2008. – 158 с.

142. Тюрин, Ю.Н.. Анализ данных на компьютере [Текст]: монография / Ю.Н.Тюрин, А.А.Макаров – М.: ИНФРА-М, 1998. – 528 с.

143. Cangelosi, R. Component retention in principal component analysis with application to cDNA microarray data / R. Cangelosi, A. Goriely // Biology Direct, 2007, 2:2.

144. Гарькина, И.А. Метод главных компонент в управлении качеством материалов для защиты от ионизирующего излучения [Текст] / И.А. Гарькина, А.М. Данилов, Е.В. Королев // Обозрение прикладной и промышленной математики. Т. 16, вып. 2. – М., 2009. – С.306–307.

145. Данилов, А.М. Математические методы при разработке и управлении качеством материалов специального назначения [Текст] / А.М. Данилов, И.А. Гарькина, О.В. Королева, В.А. Смирнов // Строительные материалы. – 2010. – №3, – С.112–117.

146. Прошин, А.П. Принцип Парето в управлении качеством материалов [Текст] / А.П. Прошин, А.М. Данилов, И.А. Гарькина, А.Н. Бормотов // Известия ВУЗов. Строительство. – 2002. –№11. – С. 25–29.

147. Прошин, А.П. Разработка нового подхода к синтезу строительных материалов с использованием методов теории управления [Текст] / А.П. Прошин, А.М. Данилов, И.А. Гарькина // Известия ВУЗов. Строительство. – 2004. –№5. –С. 31–35.

148. Вознесенский, В.А. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ [Текст]: учебник / В.А. Вознесенский, Т.В. Ляшенко, Б.Л. Огарков; под ред. В.А. Вознесенского. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. – 328 с.

149. Данилов, А.М. Принципы управления качеством материалов специального назначения [Текст] / А.М. Данилов [и др.] // Надежность и качество. Труды международного симпозиума (UNESCO, РАН, РФФИ). – Пенза, 2004. – С.46–48.

150. Воробьев, В.А Основные задачи компьютерного материаловедения строительных композитов [Текст] / В.А. Воробьев, А.В. Илюхин // Строительные материалы. – 2006. – № 7. – С.19–21.

151. Баженов, Ю.М. Системный подход к разработке и управлению качеством материалов специального назначения [Текст] / Ю.М. Баженов, А.М. Данилов, Е.В. Королев, И.А. Гарькина // Региональная архитектура и строительство. – 2006. – №1. – С.45–54.

152. Системный подход к разработке и управлению качеством строительных материалов [Текст]: моногр. / Ю.М.Баженов [и др.]; под ред. академика РААСН Ю.М. Баженова. – М.: Палеотип, 2006. – 186 с.

153. Теория систем: математические методы строительного материаловедения [Текст]: моногр. / А.М. Данилов, И.А. Гарькина. – Пенза: ПГУАС, 2008. – 239 с.

# СЛОВАРЬ НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Аддитивность определяется как тип отношений между целым и его частями, при котором свойства целого полностью определяются свойствами частей (целое равно сумме частей).

Целое, все свойства которого аддитивны, называют суммативным целым.

В сложных целостных объектах наряду с аддитивными имеются и неаддитивные (эмерджентные) свойства, которые и определяют специфику таких объектов, характеризуют их целостность.

Неаддитивность выражается формулой: «целое больше суммы частей» (субаддитивность).

Наличие неаддитивных свойств обусловлено структурными связями и взаимозависимостями между частями, организованностью целого.

Целое, обладающее неаддитивными свойствами, не может быть познано и объяснено на основе одних только знаний о его частях. При изучении неаддитивных свойств применяются методы системного подхода.

Анализ является процедурой мысленного, часто и реального, расчленения предмета, свойств предмета или отношения между предметами на части (признаки, свойства, отношения).

Синтез – процедура, обратная анализу.

Анализ является первой стадией научного исследования, когда осуществляется переход от нерасчлененного описания изучаемого объекта к выявлению его строения, состава, а также свойств, признаков.

Аналогия – сходство предметов (явлений, процессов и т.д.) в каких-либо свойствах.

Атрибут – необходимое, существенное, неотъемлемое свойство объекта.

Бытие – философская категория; обозначает реальность, существующую объективно, вне и независимо от сознания человека.

Взаимодействие – философская категория; отражает процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также порождение одним объектом другого.

Взаимодействие представляет собой вид непосредственного или опосредованного внешнего или внутреннего отношения, связи.

Свойства объекта могут проявиться и быть познанными только во взаимодействии с другими объектами.

Взаимодействие определяет отношение причины и следствия. Каждая из взаимодействующих сторон выступает как причина другой и как следствие одновременного обратного влияния противоположной стороны. Им определяется развитие объектов. Основой и конечной причиной возникновения, самодвижения и развития объектов является взаимодействие противоположностей.

Вяжущие вещества – вещества, способные связывать в единое целое смесь компонентов, входящих в состав строительного материала, и под действием внутренних физико-химических процессов переходить в твёрдое состояние. Для каждого вида вяжущего вещества имеется определённый набор свойств, характеризующих их качество и обусловливающих интенсивность процессов структурообразования материала. Различают минеральные (портландцемент, гипс, известь и др.) и органические (синтетические смолы, асфальт, деготь и др.) вяжущие. По отношению к окружающей среде вяжущие обладают избыточной потенциальной энергией (химической или физико-химической), которая выделяется при добавлении активатора или изменении внешних условий (например, твердение портландцемента начинается при добавлении воды (активатор), а твердение расплава – при охлаждении).

Для вяжущих веществ, получаемых совмещением нескольких компонентов, характерна гетерогенность, которая должна учитываться при проектировании материала. В этом случае оптимизацию рецептуры и технологии изготовления необходимо проводить как композиционных материалов, обладающих специфическими, изменяющимися во времени характеристиками дисперсной фазы.

Гипотеза – научное допущение или предположение, истинностное значение которого неопределенно. Можно рассматривать как метод развития научного знания, включающий в себя выдвижение и последующую экспериментальную проверку предположений или как структурный элемент научной теории.

Гомеостаз (гомеостазис) – свойство системы поддерживать свои параметры и функции в определенном диапазоне, основанное на устойчивости внутренней среды системы по отношению к возмущающим воздействиям внешней среды.

Дедукция – переход от общего к частному; в специальном смысле обозначает процесс логического вывода, то есть перехода по тем или иным правилам логики от предложений-посылок к их следствиям (заключениям); употребляется и для обозначения конкретных выводов, следствий из посылок (синоним термина «вывод» в одном из его значений).

Дескрипция – описательное определение (характеристика) единичных объектов посредством общих понятий (имен, свойств или отношений), выполняющее ту же функцию, что и называние собственным именем.

Детерминизм – философское учение об объективной закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материального и духовного мира. В основе детерминизма лежит положение о существовании причинности (связь явлений, в которой одно явление (причина) при вполне определенных условиях с необходимостью порождает другое явление (следствие)).

Дисперсные фазы – зерновые материалы различной природы и дисперсности (наполнители и заполнители), вводимые для обеспечения заданных показателей качества строительного материала и сокращения расхода вяжущего вещества. Предварительная обработка (часто только механическая, например, дробление и помол) дисперсных фаз увеличивает их поверхностную активность, что приводит к формированию границы раздела фаз «вяжущее вещество – дисперсная фаза», значительно влияющей на процессы структурообразования материала. Большую поверхностную энергию имеют наполнители, которые в некоторых случаях рассматриваются как минеральные добавки.

Дифференциация – сторона процесса развития, связанная с разделением, расчленением развивающегося целого на части, ступени, уровни. Иногда под дифференциацией понимается дифференцированность (наличие в целом совокупности специализированных частей, уровней, подсистем).

При структурной дифференциации в системе выделяются подсистемы, реализующие те или иные функции; а при функциональной – выделяются функции, выполняемые элементами развивающейся системы.

Результатом дифференциации может быть как полная автономия выделившихся систем, так и установление (за счет процессов интеграции) новых взаимосвязей между ними (усложнение системы).

Достоверность характеризует обоснованность, доказательность, бесспорность и является синонимом истины. Нередко достоверными рассматриваются суждения, эмпирически подтвержденные специальными экспериментами.

Закон – необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями; выражает связь между предметами, составными элементами данного предмета, между свойствами вещей, а также между свойствами внутри вещи.

Законы функционирования выражают существенную, необходимую связь между сосуществующими в пространстве вещами и явлениями (например, закон всемирного тяготения). В единстве с законами функционирования существуют законы развития («…понятие закона есть одна из ступеней познания человеком единства и связи, взаимозависимости и цельности мирового процесса», В.И.Ленин).

Знание – проверенный общественно-исторической практикой и удостоверенный логикой результат процесса познания действительности, адекватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий. Обладает различной степенью достоверности, отражает диалектику относительной и абсолютной истины.

Иерархия – принцип структурной организации сложных многоуровневых систем, состоящей в упорядочении взаимодействий между уровнями в порядке от высшего к низшему. Уровень выступает как управляющий по отношению ко всем нижележащим и как управляемый, подчиненный по отношению к вышележащим.

В иерархически построенной системе имеет место как структурная, так и функциональная дифференциация (каждый уровень специализируется на выполнении определенного круга функций; на более высоких уровнях преимущественно осуществляются функции согласования, интеграции).

Необходимость иерархического построения сложных систем обусловлена тем, что в них управление связано с получением, переработкой и использованием больших массивов информации. На нижележащих уровнях используется детальная и конкретная информация об отдельных сторонах функционирования системы.

В реальных системах иерархическая структура никогда не бывает абсолютно жесткой. Иерархия сочетается с большей или меньшей автономией нижележащих уровней по отношению к вышележащим, и в управлении используются присущие каждому уровню возможности самоорганизации.

Измерение – познавательный процесс, определение отношения измеряемой величины к другой, принятой за постоянную (единица измерения). В результате измерения получается число (выражающее отношение), называемое численным значением измеряемой величины. При косвенном измерении измеряется не непосредственно измеряемая величина, как при прямом измерении, а некоторая другая, связанная с ней заранее известным соотношением.

Изоморфизм и гомоморфизм – логико-математические понятия, выражающие одинаковость (изоморфизм) или уподобление (гомоморфизм) строения (структуры) систем (множеств, процессов, конструкций).

Индукция – вид обобщения, связанный с предсказанием результатов наблюдений и экспериментов на основе данных опыта. В индукции опытные данные «наводят» на общее; индуктивные обобщения рассматриваются как опытные истины или эмпирические законы. По отношению к бесконечности фактический опыт всегда незакончен и неполон.

Интерполяция – нахождение промежуточных данных по ряду логических или статистических.

Интерпретация – разъяснение, толкование совокупности значений (смыслов), придаваемых каким-либо образом элементам некоторой теории (выражениям, формулам и отдельным символам). Отношение между реальными объектами и их образами всегда приблизительное и неполное (может претендовать лишь на гомоморфизм). Отношение между интерпретируемой теорией и ее интерпретацией не является взаимно-однозначной: кроме «естественной» интерпретации (строилась для формализованного описания данной теории) могут быть и другие (одна и та же область физических явлений может описываться различными теориями и служить их интерпретацией).

Исследование научное – процесс выработки новых научных знаний, один из видов познавательной деятельности; характеризуется объективностью, воспроизводимостью, доказательностью, точностью.

На первом уровне устанавливаются новые факты, на основе обобщения которых формулируются эмпирические закономерности.

На втором уровне выдвигаются и формулируются общие для данной предметной области закономерности, позволяющие объяснить ранее открытые факты и эмпирические закономерности, а также предсказать и предвидеть будущие события и факты.

Основные компоненты исследования:

– постановка задачи,

– предварительный анализ имеющейся информации, условий и методов решения задач данного класса;

– формулировка исходных гипотез;

– теоретический анализ гипотез;

– планирование и организация эксперимента;

– проведение эксперимента;

– анализ и обобщение полученных результатов;

– проверка исходных гипотез на основе полученных фактов;

– окончательная формулировка новых фактов и законов;

– получение объяснений или научных предсказаний.

Качество продукции (строительного материала) – это совокупность свойств продукции, обусловливающих её пригодность для удовлетворения определённых потребностей в соответствии с предназначением.

Степень пригодности продукции по назначению характеризуется показателями качества, которые могут быть единичными (качество продукции оценивают только по одному базовому свойству) и комплексными (оценку качества продукции проводят по нескольким свойствам). Показатели качества (вид и количественные значения свойств) устанавливает заказчик, ориентирующийся на получение продукции на традиционной (существующей) или на модернизированной технологической линии. В первом случае достижение заданного уровня качества осуществляется изменением рецептуры материала без существенного изменения технологического процесса производства и регламента функционирования оборудования, а во втором – получение качественного материала базируется не только на изменении рецептуры, но и на разработке нового типа оборудования.

Класс – понятие, выражающее совокупность (множество) предметов, удовлетворяющих какому-либо условию (условиям) или свойству (свойствам, признакам).

Классификация – система соподчиненных понятий (классов объектов), часто представляемая в виде различных схем, таблиц и используемая как средство для установления связей между этими понятиями или классами объектов. Научная классификация фиксирует закономерные связи между классами объектов с целью определения места объекта в системе, которое указывает на его свойства.

Когнитивный – познаваемый, соответствующий познанию.

Концепт – содержание понятия, смысл.

Логика формальная – наука об общезначимых формах (понятие, суждение, умозаключение) и средствах мысли (определения, правила (принципы) образования понятий, суждений и умозаключений, правила перехода от одних суждений или умозаключений к другим, как следствиям из первых (правила рассуждений), законы мысли, оправдывающие такие правила, правила связи законов мысли и умозаключений в системы, способы формализации таких систем и т.п.), необходимых для рационального познания в любой области знания.

Метод – способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи: совокупность приемов или операций практического или теоретического познания действительности (в философии – способ построения и обоснования философского знания).

Методология – учение о структуре, логической организации и построения теоретической и практической деятельности; методология науки – учение о принципах построения, формах и способах научного познания.

На развитие методологии оказывают процессы дифференциации и интеграции научного знания, преобразование классических и появление новых дисциплин, превращение науки в производительную силу общества. Возникает необходимость объединения различных представлений и решения задач в условиях принципиальной неполноты и неопределенности информации о комплексном объекте. Некоторым конкретным научным направлениям (структурализм, ряд интерпретаций системного подхода и др.) присуща неоправданная тенденция к универсализации, стремление обрести статус философских тенденций.

Моделирование – метод исследования объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально существующих предметов и явлений, а также конструируемых объектов для определения либо улучшения их характеристик, рационализация способов их построения, управления ими и т.п.

Возможность моделирования (перенос результатов, полученных в ходе построения и исследования моделей, на оригинал) основана на том, что модель в определенном смысле отображает (воспроизводит, моделирует) исследуемый объект. Важно наличие соответствующих теорий или гипотез, достаточно обоснованных для упрощений.

Модель – аналог определенного фрагмента реальности; служит для хранения и расширения знания об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им. Результаты разработки и исследования модели при определенных условиях распространяются на оригинал (основано на отношениях изоморфизма и гомоморфизма).

Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности. С развитием науки наблюдение становится все более сложным и опосредованным.

Требования к наблюдению:

– однозначность замысла,

– система методов,

– объективность (возможность контроля путем повторного наблюдения или применения иных методов исследования).

На первом плане – интерпретация результатов.

Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности (в ходе исторического развития превращается в производительную силу).

Научная картина мира – целостная система представлений об общих свойствах и закономерностях природы, возникающая в результате обобщения и синтеза основных естественнонаучных понятий и принципов.

Онтология – учение о бытии как таковом; раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего.

В основе онтологии лежат:

– категориальный анализ сущего;

– каузальный (причинный) анализ субстанции; нацелен не на все сущее, а только на субстанционально сущее; он устанавливает начала или причины субстанции (форма, сущность, материя, источник движения, цель);

– учение о возможности и действительности.

Высокий уровень абстрактности современного научного познания порождает онтологические проблемы, связанные с адекватной интерпретацией теоретических понятий и обоснованием теоретического фундамента новых направлений и методологических подходов (например, системный подход, кибернетика, квантовая механика и др.).

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных эксперимента или наблюдения с помощью определенных систем обозначений; подготавливает переход к теоретическому исследованию объекта в науке.

Опосредствование – определение понятия через раскрытие его отношения к другому понятию; опосредственное знание (противоположность непосредственного) получается через посредство другого знания.

Организация характеризует:

– внутреннюю упорядоченность, согласованность; взаимодействия дифференцированных и автономных частей целого, обусловленную его строением;

– совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязи между частями целого;

– объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и действующих на основе определенных процедур и правил.

Отношение – философская категория, характеризующая взаимозависимость элементов определенной системы; носит объективный и универсальный характер. В мире существуют только вещи, их свойства и отношения, которые находятся в бесконечных связях с другими вещами и свойствами.

Вещь, взятая в разных отношениях, выявляет различные свойства. Свойства определяются отношениями.

Парадигма – теория (или модель постановки проблем), принятая в качестве образца решения исследовательских задач. Смена парадигмы представляет собой научную революцию.

Понятие – мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления действительности, связи между ними посредством фиксации общих и специфических признаков, в качестве которых выступают свойства предметов и явлений и отношений между ними.

Предметная область – область объектов, универсум рассмотрения (рассуждения, класс (множество) объектов, рассматриваемых в пределах данного контекста (понимаемом как отдельное рассуждение, фрагмент научной теории и или теории в целом)).

Предметность – свойство объекта (явления, процесса, действия, состояния) выступать в качестве предмета практической или теоретической деятельности человека; категория, характеризующая неразрывную связь познания и деятельности вообще с практикой и материальным миром.

Прогнозирование – разработка прогноза – вероятного суждения о состоянии какого-либо явления в будущем; в узком значении – специальное научное исследование перспектив развития какого-либо явления (преимущественно с количественными оценками и с указанием более или менее определенных сроков изменения этого явления). Для неуправляемых объектов имеет место безусловное предсказание с целью приспособить действия к ожидаемому состоянию объекта.

Различают три основных способа прогнозирования: экстраполяция, моделирование и экспертиза.

Репрезентативность – представительность, мера возможности восстановить, воспроизвести представление о целом по его части или мера возможности распространить представление о части на включающее эту часть целое; используется в практике эмпирических исследований в рамках выборочного метода.

Свойство – философская категория, выражающая такую сторону предмета, которая обусловливает его различие или общность с другими предметами и обнаруживается в его отношении к ним. Всякое свойство относительно: свойство не существует вне отношений к другим свойствам и вещам. Свойства вещей внутренне присущи им; существуют объективно, независимо от человеческого сознания. Различием типа исследуемых свойств определяется дифференциация наук.

Для строительных материалов обнаружение того или иного свойства связано со способом передачи энергии эксплуатационной среды (внешнего воздействия) и реакцией структуры материала. Различают физические и химические способы передачи энергии. Физическими способами являются: силовой (технологические и механические свойства), тепловой (теплофизические свойства), радиационный (радиационные свойства). Очевидно, что эти способы имеют одинаковую природу – механическое движение, осуществляющееся различными объектами: радиационный – элементарными частицами (нуклонами, электронами, фотонами); тепловой – структурными элементами вещества (молекулами, атомами, ионами); силовой – макротелами, имеющими размер больше структурного элемента вещества.

Силовые воздействия могут также возникать в результате фазовых переходов, адсорбционного взаимодействия и химических превращений (химический способ) агрессивной среды, проникшей в материал, или продуктов её взаимодействия (химическая стойкость, морозостойкость, сорбционные свойства).

Химический способ, заключающийся в превращении одних веществ в другие в результате перераспределения химических связей атомов и перестройки их электронных оболочек, может осуществляться также химически активной средой, образующейся в результате жизнедеятельности живых организмов (биостойкость).

Все виды воздействий приводят к перестройке структуры материала, что характеризуется изменением его начального внутреннего напряжённого состояния (структурных внутренних напряжений). Источником внутренних напряжений являются химические и физические преобразования вяжущего вещества, не скомпенсированные (релаксированные) в результате протекания процесса твердения в стеснённых условиях, в том числе на границе раздела фаз «вяжущее вещество – дисперсная фаза», и при нерациональной организации или нарушении регламента технологического процесса. Внутренние напряжения увеличивают дефектность структуры материала и являются неизбежным следствием процессов его структурообразования. Получить бездефектный материал нельзя принципиально; следует стремиться к созданию материала с определённым уровнем дефектности, так как малодефектные материалы имеют высокие механические показатели, но чувствительны к незначительным структурным повреждениям. Строительные материалы, содержащие относительно большое количество дефектов, имеют низкую прочность и высокую эксплуатационную стойкость: продукты взаимодействия агрессивной среды с материалом заполняют дефекты, уплотняя его структуру (положительная коррозия), и отодвигают во времени начало физической коррозии материала.

Активное поглощение внешней энергии и её расход на структурные преобразования приводят к быстрому снижению качественных показателей (низкой долговечности).

Связь – взаимообусловленность существования явлений, разделенных в пространстве и (или) во времени. С выявления устойчивых, необходимых свойств начинается человеческое познание. В основании науки лежит анализ связи причины и следствия (универсальной связи явлений действительности, наличие которой делает возможными законы науки).

Синтез – соединение различных элементов, сторон предмета в единое целое (систему), которое осуществляется как в практической деятельности, так и в процессе познания; противоположен анализу (разложение элементов на его составляющие). Для современной науки характерны не только процессы синтеза внутри научных дисциплин, но и между разными дисциплинами – междисциплинарный синтез.

Система – совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство.

Основные системные принципы:

– целостность (принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость из последних свойств целого; зависимость каждого элемента, свойства и отношения системы от его места, функций и т.д. внутри целого);

– структурность (возможность описания системы через установление ее структуры, то есть сети связей и отношений);

– обусловленность поведения системы не столько поведением ее отдельных элементов, сколько свойствами ее структуры;

– взаимозависимость системы и среды (система формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь ведущим активным компонентом взаимодействия);

– иерархичность (каждый компонент системы может рассматриваться как система, а исследуемая система представляет собой один из компонентов более широкой системы (надсистема));

– множественность описания каждой системы; в силу принципиальной сложности каждой системы ее адекватное познание требует построения множества различных моделей, каждая из которых описывает лишь определенный аспект системы.

Целостное функционирование системы является результатом взаимодействия всех ее сторон и уровней.

Материальные системы представляют собой целостные совокупности материальных объектов. Абстрактные системы являются продуктом человеческого мышления; особыми системами являются понятия, гипотезы, теории, последовательная смена научных теорий и т.п.

Системный анализ – совокупность методологических средств, используемых для подготовки обоснования решений по сложным проблемам; в широком смысле употребляется как синоним системного подхода.

Процедуры и методы системного анализа направлены на выдвижение альтернативных вариантов решения проблем, выявления масштабов неопределенности по каждому из вариантов по тем или иным критериям эффективности. Основой системного анализа считается общая теория систем и системный подход. В системном анализе тесно переплетены элементы науки и практики. С одной стороны используются детализированные методы и процедуры, почерпнутые из современной науки и созданные специально для него, что ставит системный анализ в ряд с другими прикладными направлениями современной методологии. С другой стороны применяются и нестрогие, основанные на интуиции, качественные суждения, оценка и методы (необходимость их использования в каждом случае специально обосновываются).

Важнейшие принципы системного анализа:

– процесс принятия решения должен начинаться с выявления и четкого формулирования конечных целей,

– проблему необходимо рассматривать как целое, как единую систему и выявлять все последствия и взаимосвязи каждого частного решения,

– необходимость выявления и анализ возможных альтернативных путей достижения цели,

– не конфликтность (непротиворечивость) частных целей с целями всей системы.

Центральная процедура системного анализа – построение обобщенной модели (моделей), отображающей все факторы и взаимосвязи в реальной системе.

Системный подход – направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем в целостности выявленных в нем многообразных типов связей.

Позитивная роль системного подхода:

– понятие и принципы системного подхода выявляют более широкую познавательную реальность по сравнению с той, которая фиксировалась в прежнем знании;

– поиск конкретных механизмов целостности объектов и выявления достаточно полной типологии его связей (фиксация наличия в объекте разнотипных связей, представление этого многообразия в операциональном виде (изображение различных связей как логически однородных, допускающих непосредственное сравнение и сопоставление));

– из многообразия типов связей объекта следует, что сложный объект допускает не одно, а несколько расчленений; критерием обоснованного выбора наиболее адекватного расчленения является определение «единицы» анализа, позволяющей фиксацию целостных свойств объекта, его структуры и динамики.

Системный подход, непосредственно не решая философских проблем, сталкивается с необходимостью философского истолкования своих положений.

Структура – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе (сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях). Выражает лишь то, что остается устойчивым относительно неизменным при различных преобразованиях системы. Обычно соотносится с понятиями «система» и «организация». Организация включает как структурные, так и динамические характеристики системы, обеспечивающие ее направленное функционирование.

Под структурой также понимают определённую взаимосвязь, взаиморасположение составных частей; строение, устройство чего-либо. В этом случае структуру классифицируют по масштабу (например, микро- и макроструктуры) и типу (ячеистые, волокнистые, поризованные и др.).

Структурализм – научное направление, связанное с переходом от описательно-эмпирического к абстрактно-теоретическому уровню исследования (основу перехода составляют использование структурного метода моделирования, а также элементов формализации и математизации). Основу структурного метода образует выявление структуры, как совокупности отношений, инвариантных при некоторых преобразованиях.

Структурообразование – процесс формирования структуры материала, происходящий в период всего его жизненного цикла (до момента критического снижения показателей качества). Начальное формирование структуры определяется физико-химическими и гидродинамическими процессами: смачиванием поверхности дисперсных фаз, перемещением частиц при перемешивании компонентов. В этот период внешняя энергия, затрачиваемая на получение структуры с заданными параметрами, значительно преобладает над энергией, выделяющейся при смачивании компонентов; использование потенциальной энергии, запасённой в компонентах материала, минимально. Одновременно инициируется процесс преобразования вяжущего вещества; как правило, этот процесс имеет химическую природу (например, гидратация минеральных вяжущих, полимеризация или поликонденсация синтетических смол и др.). В соответствии с законом также энергетический выигрыш:

ΔE=iEini−jEjnj, ΔE>0,

где Ei, ni– энергия и количество вновь образовавшихся связей; Ej, nj– энергия и количество исходных связей.

Возможно также физико-химическое преобразование структуры вяжущего вещества (например, кристаллизация из расплава или раствора). Количество выделившейся энергии ΔEравно теплоте фазового перехода Eфп; ΔE>0.

На этом этапе важны не только количество выделившейся энергии (свидетельствующее о полноте процесса преобразования вяжущего вещества), но и скорость её расходования. Очевидно, что существует оптимальная скорость: при медленном выделении энергии формируется крупнокристаллическая структура, чувствительная к эксплуатационным воздействиям; при быстром расходе энергии образуется мелкокристаллическая (в некоторых случаях аморфная и аморфно-кристаллическая) структура, характеризующаяся большими внутренними напряжениями, источником которых являются в том числе и аллотропические переходы. Ускорение расхода потенциальной энергии достигается подводом внешней энергии (например, проведением тепловой обработки или принудительным охлаждением расплавов).

В эксплуатационный период структура материала подвергается внешним энергетическим воздействиям, приводящим к разрыву сформированных связей, накоплению дефектов, снижению уровня (числовых значений) показателей качества и разрушению материала. В начале периода может наблюдаться повышение показателей, обусловленное снижением внутренних напряжений, уменьшением скорости проникновения агрессивной среды в материал вследствие кольматации его порового пространства (положительная коррозия до наступления периода физической коррозии) и др.

Структурно-функциональный анализ – один из принципов системного исследования явлений и процессов как структурно-расчлененной целостности, в которой каждый элемент структуры имеет определенное функциональное назначение.

Сущее – категория онтологии; обозначает совокупность многообразных проявлений бытия, любую вещь или субъект в основе их причастности к бытию.

Сходство – отношение, родственное равенству. При наличии у пары объектов хотя бы одного общего признака можно говорить о сходстве объектов этой пары.

Технология – совокупность приёмов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий; научная дисциплина, разрабатывающая и совершенствующая такие приёмы и способы.

Технологией (или технологическими процессами) называются также сами операции добычи, обработки (подготовка сырья), переработки (изготовление изделия), транспортирования, складирования, хранения, которые являются основной составной частью производственного процесса. В состав современной технологии включается и технический контроль производства. В результате осуществления технологических процессов происходит качественное изменение обрабатываемых объектов.

Важнейшие показатели, характеризующие технико-экономическую эффективность технологического процесса: удельный расход сырья, полуфабрикатов и энергии на единицу продукции; выход (количество) и качество готовой продукции (изделий); уровень производительности труда; интенсивность процесса; затраты на производство; себестоимость продукции.

Задачей технологии как науки является выявление физических, химических, механических и других закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов, требующих наименьших затрат времени и материальных ресурсов.

Технологии различных производств постоянно обновляются и изменяются по мере развития техники. Совершенствование технологии всех отраслей и видов производства – важное условие ускорения технического прогресса в народном хозяйстве.

Техника – совокупность средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества. В технике материализованы знания и опыт, накопленные человечеством в ходе развития общественного производства. Основное назначение техники – частичная или полная замена производственных функций человека с целью облегчения труда и повышения его производительности.

Типология – метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной, идеализированной модели или типа; результат типологического описания и сопоставления.

Универсум – философский термин, обозначающий всю объективную реальность во времени и пространстве; в современном научном мышлении имеет смысл фиксированной системы (или систем) объектов, к которым относится утверждение (высказывание) какой-либо теории.

Управление – элемент, функция организованных систем различной природы, обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы цели деятельности.

Формализация – отображение результатов мышления в точных понятиях или утверждениях; противопоставляется содержательному или интуитивному мышлению.

Целостность – обобщенная характеристика объектов, обладающих сложной внутренней структурой; выражает интегрированность, самодостаточность, автономность этих объектов, их противопоставленность окружению, связанную с их внутренней активностью; характеризует их качественное своеобразие, обусловленное присущими им специфическими закономерностями функционирования и развития. Иногда целостностью называют и сам объект, обладающий такими свойствами (синоним понятия «целое»).

Часть и целое – философские категории, выражающие отношение между совокупностью предметов (или элементов отдельного объекта) и связью, которая объединяет эти предметы и приводит к появлению у совокупности новых (интегративных) свойств и закономерностей, не присущих предметам и их разобщенности. Благодаря этой связи образуется целое, по отношению к которому отдельные предметы выступают в качестве частей.

Эвристика – специальные методы решения задач (эвристические методы); обычно противопоставляются формальным методам решения, опирающимся на точные математические модели.

Эквивалентность – отношение типа равенства; общее название для рефлексивных, симметричных и транзитивных отношений.

Эксперимент – метод познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления действительности; осуществляется на основе теории, определяющей постановку задач и интерпретацию его результатов.